技术规格书

定作方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

承揽方：

- 本批罐底共计2件，规格如下：

| 序号 | 物资名 称 | 图号 | 单位 | 数量 | 单重Kg | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐底 | LZGSG-1.5G | 件 | 2 | 3319.3 | 按合同执行 |

- 本批罐底投料厚度按定作方提供图纸标注厚度进行投料（母材的厚度偏差符合国家标准GB713-2014）。

- 材料及拼焊要求：

- 罐底(图号：LZGSG-1.5G) 材质为：Q355B；

- 封头压制采用油压机热压成型，加热方式要求天然气热处理炉；

- 封头拼接：封头最多可分成两块钢板拼焊,钢板需进行超声复检，如拼接应在制作前将拼接位置示意图发甲方进行确认，确认完后按图示开坡口拼焊，要求对焊缝进行超声波探伤II级合格，符合标准NB/T47013.3-2015。

- 最终几何尺寸应满足图纸（图号为：LZGSG-1.5G）尺寸要求，图中所有孔不加工。

- 未注尺寸公差及形位公差应符合JB/T5000.3-2007的规定。

- 坡口加工：承揽方按定作方提供的图纸要求加工坡口，加工方式也可用火焰切割，切口必须光滑平整。

- 封头验收：按国家标准《GB/T25198-2010》和双方签字确认图纸及技术协议验收，承揽方需提供材质证明书，复检报告、合格证，焊缝探伤报告。

定作方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

技术负责人：                          日期：   年  月   日

承揽方：

技术负责人：                          日期：    年  月   日