铝线技术规格书

一、技术依据及说明

以甲方提供的订货计划及检验依据。技术规格书确定了铝线的主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装、运输、贮藏。本技术规格作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，随主合同的生效一同生效。

- 产品质量要求

- 用途：铝棒自动打捆机打捆铝线

- 直径：9.5mm±0.3mm，椭圆度在公差范围内

- 铝线型号：A6

- 抗拉强度：≥120MPa

- 材质：铝线材（沿长度方向材质均匀，无折叠）

- 使用捷锐线架时的盘卷尺寸针对铝杆盘卷设计

- 铝杆盘卷重量：2500kg

- 外径：2200-2300mm

- 铝杆打捆内径尺寸不小于800mm

- 10.规格型号：铝线\Al ≥99% Φ9.5mm

三、其他约定事项：

3.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

3.2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

3.3本协议内容经由甲乙双方于 于    年   月   日   时通过   方式商定。

3.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃东兴铝业有限公司        乙方：

陇西分公司

代表人：                          代表人：

日  期：                          日  期：