甘肃酒钢集团炼轧项目部

转炉副枪\Φ114.3 转炉 100T采购

技

术

规

格

书

目    录

附件一    总则

附件二    技术参数及制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

附件八    外形图

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与***（以下称乙方）就炼轧项目部转炉副枪采购及到货使用达成以下技术规格要求：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的设备及备件必须具备相应设计制造资质，在同类钢厂100T以上转炉氧副枪设备使用不少于5家，连续供货5年以上，能够完全满足现场使用要求，且未出现过任何安全和质量问题。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备、零部件等设计满足现场工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方应提供交货期之前一年之内生产的正规渠道供货的原厂正品货物。

- 若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 本协议内容经由甲乙双方于2025年  月  日通过    方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

附件二    技术参数及制造要求

- 2.1该件必须由副枪专业制造厂制作，枪头由专业制造厂设计供货,制作前必须与甲方核实枪头的工艺参数。焊缝采用专用铜与耐热合金钢焊材，确保连续光滑，不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，咬边不超过1mm，焊缝平整光滑，焊后需对焊缝进行射线探伤，焊缝质量等级要求为1级；水压检测，压力不小于2.5MPa，保压时间不低于6小时。丝扣采用钢套与紫铜镶嵌焊接而成，保证丝扣耐用度。与铜头密封圈连接部分采用不锈钢。密封头采用复合密封形式，包含两道U型密封圈，三道O型密封圈，配合尺寸必须满足国家标准规范。

- 2.2枪体分为上下两部分制成，通过旋转接头进行外管连接，旋转接头采用轴承组及多圈骨架密封设计，副枪制作中,水、气接口尺寸应严格按图执行。

- 2.3所有对接焊缝进行超声波探伤:内外层分别进行,不允许有影响强度和产生泄漏的缺陷,超声波探伤按标准NB/T47013.3-2015表33中1I级执行:角焊缝进行表面磁粉检测，满足标准NB/T47013.4-2015表6中的I级为合格。

- 2.4总装后应对副枪通水腔进行水压试验,试验压力为2.5MPa，保压6小时后，确保旋转接头、铜头以及各焊缝处无漏水。

- 2.5试验合格后，用压缩空气吹干管内水分，进出水法兰密封封堵，防止杂物进入。

- 2.6枪体主材料15CrMOG,需提供相应材质证明书。

- 2.7定制化需求：本次采购的副枪枪体为转炉副枪专用备件，考虑到现场安装及安全使用需求，乙方在获得采购合同后必须派专业技术人员到甲方现场确认测量实际尺寸，并严格按照现场实测尺寸加工，乙方所供货副枪必须与现场同型号备件具备互换性，出厂前进行各项试验，本次采购甲方所提供的订货图仅供乙方参考，不做为最终加工图纸。

- 2.8要求品牌：参照或相当于武汉方特工业设备技术有限公司、山东崇盛冶金氧枪有限公司等设备，出厂前进行各项功能测试，确保备件质量及性能符合设计要求，供应商需提供原厂证明及质保承诺。

附件三  系统设施供货范围

| 备件名称 | 数量 | 备件清单 |
| --- | --- | --- |
| 转炉副枪\Φ114.3 转炉100T | 1件 | 副枪本体，￠80四氟密封垫20件 |

附件四 提供资料

4.1 产品出厂时乙方需提供产品检验合格证。

4.2 产品出厂时乙方需提供超声波无损检测报告书。

4.3 产品出厂时乙方需提供耐压试验报告。

4.4产品出厂时乙方需提供副枪材质证明。                                                    4.5 邮寄地址

甲方邮寄信息：以酒钢供应链管理分公司提供的邮寄地址为准；

邮政编码：735100；

收件人：         。

附件五 售后服务

5.1 质保期为12个月，该备件从上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。

5.2 备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

6.1 交货时间：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货期为准。

6.2 交货地点：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货地为准。

附件七   其它

- 7.1若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.2本协议内容经由甲乙双方于2025年     月     日    时    分通过    方式商定。

7.3甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                          年   月   日

附件八   外形图