甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供货技术规格书

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

1.供货范围和名称:   高纯树脂粉

2.需方使用条件和要求

2.1技术质量标准要求

2.1.1本产品应符合下表要求：

| 指标名称 | 指标范围 |
| --- | --- |
| 牌 号 | PF4112 |
| 外 观 | 白色至棕黄色粉末 |
| 残 碳 | ≥50 |
| 游 离 酚（％） | ≤3.8 |
| 聚 速（s/150℃） | ≥33 |
| 流 动 度（mm） | 22～55 |
| 水 份（％） | ≤2 |
| 筛余物（%/140目） | 2.0-7.0 |

2.1.2固化剂及气味等要求：要求树脂粉加入固化剂乌洛托品，但在正常环境下不能结块，若因特殊原因没有加固化剂必须告知用户。烘烤中不能有刺鼻性的气味，制作的干式料不容易粘模具。

2.1.3包装袋上必须标识产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期内容。

2.1.4 包装用内衬塑料内胆的编织袋或三层复合牛皮纸袋包装，塑料内胆用严密，包装时将内袋内空气排出出，扎紧封口，防止吸潮、编织袋或牛皮纸袋用缝包机封口，并用封口胶带粘牢。其它包装要求符合GB/YB标准规定。要求小袋套吨袋包装。

2.2检验、验收标准

2.2.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.2.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

2.2.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在一周内将检测结果告知供方。供方一周内给予反馈，否则视为认可使用方的判定。

2.2.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料不符合协议第2条中任意条款之一时，需方有权均将其判定为不合格品。

3.1.2供方原料不合格情况下，经需方判定可降级使用但供方拒不同意签字认可，或经需方判定不可降级使用的，需方有权进行退货处理。

3.1.3需方有义务将原料检测和验收结果及使用结果告知供方。

3.1.4需方有权对供方不达标原料和服务执行违约考核。

3.1.5因供方供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次原料全部作为不合格品处理，并有权将其评价为不合格供方。

3.1.6供方所供货物质量标准连续达不到协议要求的，需方有权建议采购部门终止合同履行。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方在不认可需方判定结果的情况下，一周内有权向需方提出申诉，经双方协商同意后，双方人员共同取样在原检测单位进行复检，复检结果将作为最终检验结果。

3.2.2供方有义务在双方确认的违约考核报告中签字。

3.2.3供方有义务向需方提供每一批次原料的质量保证书及使用说明书等。

3.2.4供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

3.2.5供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因原料质量造成的生产、质量等事故分析会议。

3.2.6 供方有义务按照需方原料月需求计划对所供原料及时供货。

4.发生下列情况时，需方按照实际使用量对供方执行违约考核

4.1技术指标、质量要求不达标

4.1.1第一次供货必须进行产品试验，试验包数不低于5个，试验合格后方可供货。

4.1.2供货原料粒度不达标、有夹杂、结块严重等异常情况，每批次、每吨考核供方200元。

4.1.3 供货标识、包装、质量保证书不符合标准要求，每项每吨考核供方100元。

4.1.4当残碳指标不达标且不影响加入量时，49%≤残碳含量≤50%，免于追责，判定为合格，48%≤残碳含量≤49%，每吨索赔供货价的3%；其他指标每项不合格，每项每吨索赔200元。

4.1.5 当供货的树脂加入量（渣线干式料加入量为2.5%；包壁干式料加入量为3%）不能满足要求，若提高加入量可以达到性能指标，进行降级使用，超出部分费用由乙方承担，超出部分费用与指标考核结算时一并扣除。

4.1.7以下情况做退货处理

4.1.7.1判定不合格且投入使用后影响产品质量的原料。

4.1.7.2当残碳低于48%时，进行退货处理。

4.1.7.3降级的原料增加加入量仍无法满足指标要求，进行退货处理。

4.1.7.4 现场使用时有刺鼻性气味，大量烟气影响作业人员施工，进行退货处理。

4.2其它违约考核

4.2.1供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

4.2.2供货不及时考核：

4.2.2.1若供方所供原料未按当月需求计划供货，每项每次考核5000元。

4.2.2.2若供方所供原料断货，影响需方生产，自断货之日起，每项每天考核10000元。

4.2.3 因供方所供货物质量不达标，造成需方的产品质量事故，根据需方事故分析报告所明确的承担责任，其中供方主要责任，考核事故损失的70%；供方次要责任，考核事故损失的30%；事故责任界定不清，供需双方各承担事故损失的50%。

4.2.4供方服务人员无故不按时参加需方组织的现场分析会议，并不积极配合需方技术质量要求整改，每次考核供方5000元。

4.3对供货单位违约考核，双方确认后均在结算中扣减。

5.协议有效期限：20  年  月  日至20  年  月  日。

6.本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

7.本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

8.本协议解释权归需方所有。

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

需方授权代表或委托代理人：

签订日期：20   年  月   日

供方：

供方授权代表或委托代理人：

签订日期：20   年  月   日