甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供货技术协议

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

1.供货范围和名称：中包水口、钢包透气砖使用刚玉火泥

2.铬刚玉火泥理化指标：

| 项目 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3% |  | ≥85 | 按GB/T 17617的规定抽取试验样品，按相关国家、行业或企业标准（或方法）进行检验。 |
| Al2O3+Cr2O3，% |  | ≥90 |  |
| 常温抗折粘结强度，MPa | 110℃干燥 | ≥3.0 |  |
|  | 1500℃×3h烧后 | ≥6.0 |  |
| 线变化率，% | 1500℃×3h烧后 | -3-+1 |  |
| 耐火度，℃ |  | ≥1780 |  |
| 0.2Mpa荷重软化温度 |  | ≥1650 |  |

3.技术要求

铬刚玉火泥必须耐侵蚀，耐高温，质量可靠。

具有足够的体积稳定性，良好的密实性和耐冲刷性能。

具有较好的粘附性，施工性能好。

4.验收标准

1、铬刚玉火泥发出时必须附有质量检测部门签发的质量证明书，证明书上应载明理化指标。

2、产品的包装应有标志：制造厂名、产品名称、包装件质量（毛重、净重），制造日期、批号等。

3、包装件没有破损，捆扎完好，包装及运输过程中采用防雨防潮设施。

5.检验、验收标准

5.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

5.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

5.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在5日内通知供方退货处理。

5.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

6.供需双方权利和义务

6.1需方权利和义务

6.1.1供方原料、产品不符合协议第2条中任意条款之一时，需方有权均将其判定为不合格品。

6.1.2供方在无正当理由情况下，拒绝在违约考核报告上签字的，需方有权按协议条款规定进行强制执行。

6.1.3供方产品不合格情况下，可降级使用的，但供方拒不同意签字认可时，需方有权进行退货处理。

6.1.4需方有义务将原料、产品检测和验收结果，及使用结果告知供方。

6.1.5需方有权对供方不达标原料、产品和服务执行违约考核。

6.1.6因供方供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次原料、产品全部作为不合格品处理，并有权将供方列为不合格供方。

6.1.7连续3个月情况下，供方所供货物平均使用寿命均未达到协议要求的，需方有权终止合同履行。

7.2供方权利和义务

7.2.1供方在不认可需方判定结果情况下，有权向需方提出申诉，并在3日内提出书面说明，提供分析证明材料，由需方组织双方技术人员，在原检测、检验单位进行复检，复检结果将作为终裁结果。

7.2.2需方向供方提出退货时，供方有义务在接到通知10日内无条件全部清退。

7.2.3供方有义务向需方提供每一批次原料、产品的质量保证书及使用说明书等。

7.2.4供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料或产品进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

7.2.5供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因原料、产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

8.发生下列情况时，需方对供方执行违约考核

8.1技术指标、质量要求不达标

8.1.1供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要求，每次考核供方2000元。

8.1.2降等级使用的产品，可按照双方约定价格进行核算，与原合同价格差额部分在结算中予以折量扣除。

8.1.3技术指标不达标：甲方抽查产品技术指标达不到本协议规定或质保书弄虚作假的，每次考核5000元。

8.1.4使用要求不达标：由于产品质量原因导致的事故经分析属实拒付货款。

4.2事故考核：

4.2.1由于供方产品质量原因造成安全生产事故时，供方全额承担事故直接经济损失。

4.2.2事故责任认定以事故报告为依据，直接经济损失是指事故直接造成设备设施的破坏，产量、指标和质量下降所引起的损失。

4.3其它违约考核

4.3.1包装破损扣量

4.3.2供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

4.3.3供方在规定期限内未将不过合格品清退，每超期限一天，需方每天收取该批次货物金额2‰的仓储费用，从供货结算量中扣减。

4.3.4供方所供货物没有按照需方要求及时到货的，或所供货物低于安全库存的，每发生一次，每次考核供方5000元，对生产造成影响时每次考核50000元。

4.3.5供方售后服务人员未需方要求按时现场分析会议，并不积极配合需方技术质量要求整改，每次考核供方5000元。

4.3.6供方不得在未经需方允许的情况下，擅自更改产品配比、生产工艺、物料等级以及产品性能，每发生一次考核供方20000元。

4.3.7供方所供货物到货不及时或到货后技术质量不能满足协议规定要求，需方为保证生产连续性，调整其它供方产品使用后，期间所发生的费用由原供方全额承担。

4.4对供货单位违约考核，双方确认后，均在当月结算中扣减。

5.协议有效期限：  年   月  日至    年  月  日。

6.本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

7.本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

8.本协议解释权归需方所有。

| 需方：：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 | 供方： |
| --- | --- |
| 需方授权代表或委托代理人： | 供方授权代表或委托代理人： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |