Ø64模具技术规格书

- 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司（以下称“甲方”）与                         （以下称“乙方”）就甲方Ø64模具，经双方协商，达成如下技术规格书：

- 一、总则

- 1.1适用范围

- 本技术规格书适用于嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司的Ø64模具采购及实施。本技术规格书作为合同技术附件，与合同一起生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 1.2定义

- 1.2.1“甲方”系指嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司。

- 1.2.2“模具”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切生产Ø64模具备件、图纸、样板及其他技术资料和材料。

- 1.2.3“服务”系指合同规定乙方须承担的技术协助，以及其他类似的义务。

- 1.2.4“乙方”系指                       。

- 1.3说明

- 1.3.1本技术规格书提出的标准是最低技术要求，并未充分引述有关标准和规范的条文，也未对一切技术细节做出规定。乙方应保证提供的产品，所满足的标准和技术规范应为设备制造时最新的标准或技术规范。

- 1.3.2本技术规格书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 1.3.3乙方应提供符合本技术规格书和有关工业标准的优质产品。其产品保证符合生产出甲方所提供的产品技术资料以及我国现行的相关标准的要求。

- 1.3.4如有异议应以“对技术规格书的意见”为标题向甲方提出，由甲方确认。

- 1.3.5乙方须对所供产品的完整性、合理性和模具质量承担全部责任。保证模具符合国家标准，所供模具满足使用要求。

- 1.3.6乙方提供的模具必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

- 1.3.7乙方在系统招标及实施过程中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与甲方无关。

- 1.3.8乙方在招标前，投标人应与甲方技术人员进行充分的技术交流，呈报类似业绩，并提供相关的销售合同复印件。经甲方考察验证，满足甲方使用要求，双方签订标前技术规格书，方可参标。

- 1.3.9乙方在执行合同及模具制造中，发生侵犯知识产权的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、技术标准：

轧辊设计制造符合下列标准及其他相关的国家标准、行业标准；

GB T31936-2015   轧辊国标

GB/T 7233.1-2009  超声检测

GB/T 10609-2009   技术制图标准

GB/T25376-2010   机械加工件通用技术条件

GB/T7232-2012    金属热处理工艺标准

验收标准：按轧辊图、GB/T 31936-2015《焊接钢管轧辊》及安装调试完成，生产出满足Ø64×（0.8～4）mm产品方案中各项性能指标要求锌铝镁钢管。锻件符合GBT 6402-2008《钢锻件超声检测方法》检测要求。

三、产品基本信息

1.模具名称：焊管成型模具（含成型辊、定径辊、矫直辊等）

2.型号规格：Ø64

3.适用焊管类型：直缝高频焊管

4.轧制带钢类型： 热轧带☑ 冷硬带☑ 光亮退火带☑ 镀锌带☑ 锌铝镁带☑ 高强钢☑

4.适用范围：金属制造事业部，Ø64×（0.8～4）mm圆管必须保证不出现鼓包等不良，焊管产品精度±0.05mm以内，不圆度控制在≦0.1mm，表面无压痕。

四、技术参数

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 模具材质 | 成型辊Cr12、定径辊Cr12MoV、挤压辊4Cr5MoSiV1 |
| 型腔尺寸公差 | IT5~IT6级（按GB/T 1800.2） |
| 表面 | 专业设备镜面处理（非抛光），表面光洁度≦0.02，消磁处理 |
| 工作硬度 | 挤压辊：H13: HRC50-53°，其余HRC58°－62° |
| 工作温度范围 | ≤300℃（连续工作） |
| 模具使用寿命 | ≥20000吨焊管 |

五、供货范围

（一）设计分工

1、乙方的设计范围：

1)乙方对生产线机组模具工艺技术总负责；

2)模具样板设计；

3)模具隔套尺寸设计；

4)模具轴系组装图设计；

2、甲方的设计范围：

1)提供机组产品规格参数；

2)提供模具标记号

（二）设计联络与审查

1、甲方有对乙方各阶段工程设计进行审查的权利，根据工作需要，甲方可以派遣相关技术人员参与设计和设计审查联络；基本设计审查时间初步确定在合同生效后在乙方进行。

2、甲方应向乙方提供机组的相关图纸及参数资料，以便乙方开展其它设计和加工工作时参考核查。

3、甲乙双方的供货范围见附表

（1）模具供货

1)表中所列模具的详细描述见附件，附表3中所列的模具描述的内容分别为甲方和乙方供货范围，都应保证其完整性。

附表3.1甲乙双方设计分工及供货分交范围

| 序号 | 名称 | 模具技术参数 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具 | 甲方 | 乙方 | 乙方 | 乙方 | 甲方 |  |  |

附表3.2  机组模具供货清单

| 序号 | 模具规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ64模具 | 1 |  |

3.3模具清单

| 序号 | 模具 | 模具名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ64 | 成型平辊 | 7套 |  |
| 2 | φ64 | 成型立辊 | 9套 |  |
| 3 | φ64 | 导向辊 | 1套 |  |
| 4 | φ64 | 焊接辊 | 2套 |  |
| 5 | φ64 | 磨光辊 | 1套 |  |
| 6 | φ64 | 定径平辊 | 6套 |  |
| 7 | φ64 | 定径立辊 | 6套 |  |
| 8 | φ64 | 矫直辊 | 2套 |  |
| 9 | φ64 | 夹具 | 1套 |  |
| 说明：所有模具需配置专用隔套一套；平辊配置专用安全垫一套。 |  |  |  |  |

3.4提供的技术文件

1)材质单1份

2)出厂检验合格单2份

3)轧辊孔型图电子版1份、纸质版1份

4)隔套配置图电子版1份

5)轧辊组装图（交货时提供）纸质版1份、电子版1份

六、 性能保证及质保

一）、轧辊常规性能

1、热处理硬度HRC58-62°

2、挤压辊：H13: HRC50-53°高铬合金：HRC56-60°

3、轧辊样板公差：≤0.03㎜

4、粗糙度（1）：孔型面、内孔配合面

（2）：端面、其它表面

5、内孔精度IT7级。键槽公差9级。

6、型位公差

（1）：轧辊径向跳动≤0.05㎜

（2）：同轴度≤0.05㎜

（3）：端面平行度≤0.05㎜

7、轧辊表面无裂纹、缺陷、圆弧角过渡光滑无棱角。

8、出厂超声波探伤。

（二）考核验收

1、轧辊到货后相关人员组织按标准验收。

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | HRC58°－62° | 硬度计 |  |
| 2 | 表面粗糙度 | 孔型面、内孔配合面 孔型面：0.4μm：端面、其它表面 0.8μm | 仪器测量 |  |
| 3 | 材质 | H13、Cr12、Cr12MoV、4Cr5MoSiV1 | 光谱仪 |  |
| 4 | 轧辊孔型 | 孔型与样板相符 | 样板 |  |
| 5 | 尺寸精度 | 按图纸要求 | 仪表测量 |  |
| 6 | 同轴度 | ≤0.03㎜ | 车床 |  |
| 7 | 平行度 | ≤0.03㎜ | 车床 |  |
| 8 | 径向跳动 | ≤0.03㎜ | 车床 |  |

2、乙方需进行到厂调试指导。

（三）轧辊的质保期考核

1、由于轧辊本身质量问题造成生产停机（包括调试过程中影响生产的），＜1小时的，第一次扣除质保金5%，重复性发生的，翻倍扣除质保金；≥1小时，＜2小时的，第一次扣除质保金10%，重复性发生的，翻倍扣除质保金；≥2小时，＜4小时的，第一次扣除质保金15%，重复性发生的，翻倍扣除质保金；≥4小时＜8小时的，第一次扣除质保金20%，重复性发生的，翻倍扣除质保金；以此类推，超出24小时的，扣除全部质保金

2、因轧辊原因造成生产不出合格钢管，乙方支付违约金2000元，并承担生产延误相关的经济损失。

3、轧辊上线后质量保证期限三年,轧辊质量问题包括非人为造成的质量缺陷，（易损件：刀片、挤压辊除外），经双方鉴定、达成一致，乙方负责赔付新轧辊。（如乙方需回收不合格产品，包装及运费乙方承担）

4、如涉及甲乙双方无法检测的指标或对检测结果有争议时，双方均有权邀请第三方检测或仲裁；

七、售后服务

1.在产品质保期，由于乙方产品出现质量问题，乙方负责包修，包退，包换。由于甲方原因造成的问题，乙方负责协助处理，并提供修复方案。

2.质量问题的相应期限：若设备发生质量问题，甲方

以电话或书面形式告知乙方，乙方在接通知后12h内须予以答复，如需派员到现场处理，3天内必须到达。

3.赔偿方法：在整机质保期，因为产品质量问题使设备损坏，乙方免费更负责更换。

八、交货地点及开机

1.乙方将模具运至甲方指定的位置进行验收交接工作。

2.乙方完全负责运输，模具到货后在接到甲方通知后派技术人员到现场指导安装，并进行试车调试。

九、违约赔偿及质保金

因模具出现重大质量问题，不能满足甲方生产需求，乙方负责赔偿由于设备问题给甲方造成的经济损失，赔偿额度最大为设备购置费用的80%。模具验收使用后，甲方预留设备购置费用的10%做为质保金。

十、其他事项

1.技术规格书内容经由甲乙双方于 2026年  月  日

时至  时通过      方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

公司名称：嘉峪关汇丰工业         公司名称：

制品有限责任公司

负责人签字：                     负责人签字：

（盖章）：                       （盖章）：