甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

旋流器\TNFX-50 2B-010-SD 钢壳内衬聚氨酯

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

日期：  年  月   日

地点：甘肃省嘉峪关市

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    设备验收

附件四    质量保证

附件五    系统设备设施供货范围

附件六    交货时间及地点

附件七    其它事宜

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方旋流器TNFX-50 2B-010-S钢壳内衬聚氨酯供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证产品符合有关标准和技术文件。内容冲突时，以较高的、较严格的标准规范为准。

2.产品的制造标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

3.乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进的工艺、优质的材料、成熟的技术。关键部件制造工艺须通过ISO 9001质量管理体系认证。

4.乙方提供产品的制造工艺、材料的选择、结构的设计，都应按照不低于国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，鼓励乙方使用高于国家标准、行业标准、团体标准的内部企业标准进行产品制造，这些产品应符合成熟、可靠、先进的基本要求，并经过有效的现场检验。双方本着诚信合作原则，共同推动产品在实际工况中的持续改进与价值提升。

5、乙方供应的产品源头必须是生产制造厂家供货或者源头制造厂家不参与并出具相关文件，可接受其授权代理商（提供有效的项目授权书）供货，产品必须为原厂自主研发制造，严禁任何形式的贴牌、代工或者外协生产，不接受任何形式的贴牌生产或外协加工。乙方使用从外部采购的标准件应征得甲方书面同意，并符合本协议技术要求。

6.乙方应具备完整的研发、设计、制造及质量控制体系，拥有独立的生产厂房和专业技术人员，确保产品从原材料采购到成品出厂全过程可控可溯。

7.乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，须对产品的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，满足设备产品产能、质量及工况要求，确保设备在高负荷连续工况下运行稳定、高效。

8.严禁以任何形式提供假冒伪劣产品或偷工减料，一经发现，甲方有权立即终止合同，并追究乙方由此造成的一切经济损失与法律责任。

9.乙方须建立完善的质量追溯体系，确保每批次产品从原材料入库、加工工艺到出厂检验全过程记录真实、完整、可查。建立关键原材料采购、关键生产工艺参数、关键中间环节质量检验、关键部件溯源清单等档案，符合质量溯源管理要求，确保全生命周期管理。

10.乙方有义务配合甲方对资质、业绩、技术能力、装备水平、制造过程进行动态审查，包括但不限于资料查验、官方网站查询、产品最终用户现场考察等形式，甲方保留对乙方生产现场进行实地核查的权利。若发现与本协议、投标承诺不符，甲方有权终止合作并追索损失。

11.乙方在产品设计、制造中发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。甲方使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

12.乙方应提供近三年内同类工况下至少五项成功应用业绩材料，并附用户反馈报告。业绩应符合以下要求：近10年且上线使用5年以上的供货业绩，要求该铁选厂年处理量500万吨以上。

13.乙方提供产品质量保证书，对所提供的设备实施全生命周期质量跟踪服务，质量保证期不低于本协议要求的使用寿命，产品使用寿命自设备验收合格之日起计算。质量承诺不因合同履行完毕而终止，其效力延续至产品生命周期终结。乙方须确保所供产品在全生命周期内持续符合国家及行业最新标准，并接受甲方在使用过程中的监督与抽检。乙方须在设备运行期间提供全周期技术支持，定期提交产品运行分析报告，配合甲方完成关键部件的寿命评估与预测性维护。

14.在货物制造期间及交货之前，甲方保留派遣其人员在乙方工厂检验货物、其部件、相关附件的权利，包括按合同附件规定查阅图纸、测试结果和必要信息。

15.甲方有权对乙方有关部门查(借)阅与本产品有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录)。

16.甲方在监制过程中如需借用乙方的检测工具对设备进行检测，乙方须给予积极配合。应免费提供必要的安全用具、办公设备、技术资料和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备检验数据等。

17.甲方在监制过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和重做的要求，乙方须满足该要求，以保证设备质量。无论甲方是否要求和是否知道，乙方须主动及时向甲方通报产品制造过程中出现的质量缺陷和问题。

18.无论甲方是否参与监制设备，均不视为乙方按规定承当的质量保证的解除，也不免除乙方对产品所负的其他责任和义务。

19.产品使用过程中出现质量问题时，甲方有权采取委托独立第三方对产品进行包括不限于物理性能、化学成分检验、失效分析等手段查明出现质量问题的根本原因，乙方应认可第三方检验报告的结论，第三方检测费用由乙方承担。乙方依据第三方检验报告，按甲方要求进行产品质量溯源分析并制定有效的改进措施。

20.乙方须对甲方所采购产品的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足现场使用要求。提供的产品外形尺寸要符合甲方安装空间、不低于国家标准规范相关要求；提供的产品材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货产品不能安装或更换，乙方承担全部责任。

21.凡涉及产品升级或工艺改进，乙方须第一时间通知甲方，并提供技术论证与实施方案。所有技术更新不得降低原有性能指标，且需通过第三方权威机构验证。

22.乙方承诺提供的所有资料真实、有效、完整、可验证，若提供虚假资料或隐瞒技术缺陷，一经发现，乙方须承担由此引起的一切经济与法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

23.招标前，乙方应与甲方进行技术交流，呈报不低于本协议要求的证明材料，确保符合甲方技术要求，双方签标前技术协议。

24.本次采购的旋流器TNFX-50 2B-010-S钢壳内衬聚氨酯是针对酒钢选矿球磨机旋流器组设计制造的，甲方所购旋流器必须采用威海市海王旋流器有限公司、威海市正昊矿山设备有限公司、山东松海机械设备有限公司等国内一线品牌，以确保供货质量。

附件二  制造要求

1、使用环境：

1.1分选物料为弱磁性铁粒矿浆，温度为常温5℃～40℃，矿浆样中Cl-含量范围20～135mg/l、SO42-含量范围50～350 mg/l、水质pH值介于9～13之间，另外，除上述离子外，还含有胺类捕收剂、淀粉、氢氧化钠等浮选残余药剂。

1.2 安装环境：采购的设备安装在酒钢宏兴股份公司选烧厂一选浮选球磨机厂房内；采购的设备尺寸必须与现有设备具有完全互换性。

1.3制造标准：

1.3.1 符合国家及机械工业最新相关设备制造标准要求；

1.3.2 执行设备制造相关行业、企业标准；

1.3.3 要求所供应产品与在线设备具备同一安装、配合尺寸。

2、工况条件

该旋流器用于一选浮选三段磨矿分级作业，分级旋沉粒度较粗，-200目含量22.70%、-400目含量17.90%，产生的磨损较严重。

3、相关技术要求：

3.1、旋流器工艺技术参数：

|  | 单位 |  | 三磨分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程给矿量 | t/h.组 |  | 144 |
| 给矿浓度 | % |  | 25-32 |
| 矿石密度 | t/m3 |  | 4.09 |
| 波动系数 |  |  | 1.1 |
| 矿浆量 | m3/h.组 |  | 450-600 |
| 溢流浓度 | % |  | 17-22 |
| 沉砂浓度 | % |  | 60-72 |
| 分级质效率 | % |  | ＞45 |
| 给矿压力 | MPa |  | 0.10-0.25 |
| 规格型号 |  | 进口口径（mm） |  |
| 70168209 |  | 80 |  |

3.2、旋流器内衬聚氨酯相关技术参数：

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 指标要求 | 检测标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 |  | Mpa | ≥30 | GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 |
| 2 | 断裂延伸率 |  | % | ≥400 |  |
| 3 | 撕裂强度 |  | KN/m | ≥70 | GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） |
| 4 | 剥离强度 |  | KN/m | ≥18 | GB/T 7760-2016硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法 |
| 5 | 硬度 |  | 邵氏A | ≥80-90 | 邵氏硬度计 |
| 6 | 相对体积磨耗 |  | mm³ | ≤90 | GB/T 9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)》 |
| 7 | 聚氨酯材质鉴定 |  | / | / | 聚氨酯类型 |
| 8 | 聚氨酯含量 |  | % | ≥80 |  |
| 9 | 老化系数（23℃×168h） | 相对体积磨耗量 | mm³ | ≤90 |  |
| 10 | 水解老化试验 |  | / | / | 水解后拉伸强度、拉断伸长率、相对体积磨耗的变化率（室温×15d） |
| 11 | 温度适应范围 |  | ℃ | -50-80 |  |
| 12 | 适应PH范围 |  | PH | 2-10 |  |

3.3、旋流器相关技术要求

3.3.1、要求旋流器耐腐蚀、耐磨损，使用寿命≥36个月。

3.3.2、旋流器内工作表面应平整、光滑，不允许有大于2mm的凹凸，旋流器内壁的聚氨酯复合衬里表面光滑，内壁的绝对粗糙度不得大于 0.082mm。

3.3.3、旋流器外层为钢壳，钢壳内衬聚氨酯材料制作，钢壳厚度8mm，聚氨酯厚度10mm与在线使用的旋流器具备同一安装、配合尺寸，旋流器内衬耐磨聚氨酯，必须保证内衬与钢壳粘贴牢固均匀，耐磨聚氨酯厚度不小于要求值，且耐磨聚氨酯与旋流器母体无缝隙，钢壳母材厚度不小于要求值。内衬耐磨聚氨酯采用无色透明至浅黄色透明色。

3.3.4、旋流器在使用周期内正常使用产生内衬脱落由乙方负责，必须具备高耐磨性能和耐水解稳定性、耐气蚀性及耐化学腐蚀能力，不结垢。

3.3.5、旋流器各法兰连接面水封线应与壳体内部连续衬聚氨酯，厚度5mm，确保法兰无磨损。

3.3.6、旋流器钢壳外侧应距溢流弯管安装法兰384mm处焊接两个安装基座用以安装旋流器，旋流器安装溢流弯管上法兰面距下部沉沙口距离1442mm，旋流器外侧涂刷蓝色油漆。

3.3.7、乙方应来技术人员到现场确认各项技术参数，确认无误后方可制造，确保旋流器在线安装时尺寸与在线尺寸一致，若存在偏差，责任由乙方负责全额赔偿。

3.3.8、沉砂咀外层为钢壳体，内衬采用耐磨高铝陶瓷材料制作，Al2O3含量≥97.00%，尘沙口径D=40mm与在线使用的旋流器具备同一安装、配合尺寸

3.4、质量保证期限：

3.4.1 旋流器质保期限为12个月，使用寿命≥36个月。

3.4.2 考核内容：旋流器达不到36个月使用寿命要求，乙方负责全额赔偿，使用寿命周期内出现质量问题乙方负责无偿处理，直至恢复其使用性能。

附件三、设备的验收：

1、出厂检验：乙方在发货前，应对货物的数量、规格、性能等进行全面检验，并出具装箱单、装配图（含零部件清单）、标准件及易损件规格型号清单、产品使用说明书、产品合格证、空载试验报告。

2、到货验收：由甲方的有关检验部门按产品标准及技术规格书内容求，在设备到达酒钢储运公司北库后，由甲乙双方开箱检查，验收。

3、外观检验

3.1、本体：表面无裂纹、气孔、鼓包等现象

3.2、如果设备验收不合格，立即退货，损失由乙方负全责。

采用木箱单件独立包装，箱体外侧悬挂包装清单，符合JB/T37400.13-2019《重型机械通用技术条件  第13部分：包装》的规定。

附件四、质量保证期

1、旋流器质保期为上线使用12个月或到厂18个月，正常使用寿命不得小于2年。旋流器确保上线使用12个月内，不得发生旋流器泄漏、耐磨层破损脱落等现象。

2、旋流器如果在安装时有相关安装尺寸不互换，视为不合格产品；作退货处理，由乙方承担检修损失。

3、在质量保证期内如正常使用而出现质量问题，乙方应负责无偿处理，直至恢复设备使用达到正常，由此造成的损失，乙方全责赔偿。

4、保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备备件1套。

5、设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

6、乙方在中标后10天内到现场测绘安装尺寸图，并将最终纸版及电子版资料提供给甲方，用以核实设备互换性。

附件五 设备供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70389913 | 旋流器\TNFX-50 2B-010-SD 钢壳内衬聚氨酯 | 3 | 内衬聚氨酯 |  |  |

附件六  交货时间及地点

- 交货时间：合同签定后150日内。

- 交货地点：依据商务合同。

附件七   其它

1. 本技术规格书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

2. 本规格书未经事项，双方友好协商解决，如果与主合同有不相符之处，应以主合同为准。

3. 本规格书一式四份甲方三份，乙方一份。

4. 本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：                                               乙方：

年    月   日                                      年    月  日

签印                                                 签印