陶氏聚醚分子级消泡剂技术规格书

| 序号 | 检验项目 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 白色或乳白色 |
| 2 | 运动粘度 (40℃mm²/s) | ≥20.5 |
| 3 | 密度(20℃ g/cm3) | 0.95-1 |
| 4 | 闪点(闭杯)℃ | >190 |
| 5 | 凝点℃ | <-15 |
| 6 | 水分含量% | ≤0.5 |
| 7 | 水吸收性(24h)% | ≤0.55 |
| 8 | 活性物含量% | 100 |
| 9 | 灰分含量% | ≤0.01 |
| 10 | 破泡速度s | ≤15 |
| 11 | 抑泡时间min | ≥60 |
| 12 | 体系相容性 | 无缩孔无失光 |
| 13 | VOC含量g/L | ≤10 |