甘肃酒钢集团宏博新材料公司

剪刃采购技术规格书

甲方：

乙方：

日期：

甘肃酒钢集团宏博新材料公司（以下称甲方）与                                           （以下称乙方）就甲方剪刃采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同具有同等法律效力。

1.本技术规格书使用范围：仅限于甘肃酒钢集团宏博新材料公司宽厚板生产作业区剪刃的订货及质量保证等方面。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3.乙方提供的材料必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进制造工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品。能够确保甲方生产连续稳定。

5.乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

6.乙方在合同货物生产中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

7.本技术规格书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、供货范围

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70393319 | 碎边上剪刃\H13HF7019.12-10 4200mm宽厚板双边剪 | 20 | 片/件 |
| 2 | 70393323 | 碎边下剪刃\H13 HF7019.12-11 4200mm宽厚板双边剪 | 20 | 片/件 |
| 3 | 70393322 | 双边剪下剪刃\H13 HF7019.10-3 4200mm宽厚板双边剪 | 6 | 片/件 |
| 4 | 70393312 | 双边剪上剪刃\H13 HF7019.10-2 4200mm宽厚板双边剪 | 6 | 片/件 |
| 5 | 70393321 | 定尺剪上剪刃\H13 HF7020.05-1 4200mm宽厚板定尺剪 | 3 | 片/件 |
| 6 | 70393320 | 定尺剪下剪刃\H13 HF7020.05-2 4200mm宽厚板定尺剪 | 3 | 片/件 |
| 7 | 70393311 | 热分切剪剪刃\4Cr5MoSiV 00260079DR3005ME015-97 4200mm宽厚板热分切剪 | 1 | 片/件 |
| 8 | 70393325 | 废料右下刀架\42CrMo HF7019.12-12 4200mm宽厚板双边剪 | 3 | 片/件 |
| 9 | 70393324 | 废料左上刀架\42CrMo HF7019.13-1 4200mm宽厚板双边剪 | 3 | 片/件 |
| 10 | 70393318 | 废料右上刀架\42CrMo HF7019.12-9 4200mm宽厚板双边剪 | 3 | 片/件 |
| 11 | 70393316 | 废料左下刀架\42CrMo HF7019.13-2 4200mm宽厚板双边剪 | 3 | 片/件 |

三、使用条件：

- 1.双边剪使用条件：

剪切钢板厚度	     6mm～50mm

剪切钢板抗拉强度	  40mm时max.1200MPa，50mm时max.750MPa

剪前钢板宽度	      1500～4000mm

剪后钢板宽度	      1500～3800mm

剪前钢板长度	      10000～38000mm

剪切次数	          12～28次/min

剪切步长	          厚度40mm时1300mm，厚度40mm时1050mm

剪刃切口数量	       上剪刃2刃口，下剪刃4刃口

剪刃间隙	           0.5～4.5mm

剪刃重合度	       ～4mm

前后剪刃口错位差     ≤0.4mm。

剪切力	               切边6500kN/侧

碎边                  3000kN/侧

- 2.定尺剪使用条件：

剪切钢板厚度	       6mm～50mm

剪切钢板抗拉强度	   40mm时max.1200MPa，50mm时max.750MPa

剪前钢板宽度	       1500mm～3800mm

剪前钢板长度	       10000mm～38000mm

定尺长度	           5000mm～18000mm

剪切温度	           max.150℃

剪刃切口数量	       上剪刃2刃口，下剪刃4刃口

最大剪切力	       ～16000kN

剪切次数	            24次/min（连续工作），18次/min（起停工作）

3.热分切剪使用条件：

剪切钢板厚度					     6mm～40mm

钢板厚度40mm，宽度4000mm，   σb≤250MPa（600℃）

钢板厚度25mm，宽度4000mm，   σb≤400MPa（600℃）

剪切钢板宽度					    1500～4000mm

剪切温度						    200℃～850℃

最大剪切力					   ～4500kN

剪刃最大开口度				   ～300mm

4.生产钢种如表1所示，

表1  宽厚板生产线按钢种分配的年产量计划表

| 序号 | 钢种 |  | 代表钢号 | 执行标准 | 年产量（t） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳素结构钢 |  | Q215、Q235、Q275 | GB/T700-2006 | 46000 | 3.8 |
|  |  |  | S235-275 | EN10025-2-2005 |  |  |
|  |  |  | SS400、SS490 | JIS G3101-2004 |  |  |
| 2 | 优质碳素结构钢 |  | 10~55、20Mn~50Mn | GB/T711-2017 | 24000 | 2 |
| 3 | 低合金 结构钢 | 低合金高强度结构钢 | Q355、Q390、Q420、Q460、Q550* | GB/T1591-2018 | 528000 | 44 |
|  |  |  | A572、A633 | ASTM A572/A572M ASTM /A633M |  |  |
|  |  |  | SM400、SM490、SM520、SM570 | JIS G3106-2008 |  |  |
|  |  |  | S275（N,NL）、S355（N,NL） 、S420（N,NL）、S460（N,NL） | EN10025-4-2004 |  |  |
|  |  | 高层建筑用结构钢 | Q235GJ、Q345GJ、Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ | GB/T19879-2015 |  |  |
|  |  |  | SN400、SN490 | JIS G3136-2012 |  |  |
|  |  | 耐候结构钢 | Q235NH、Q355NH、Q460NH、Q500NH、Q265GNH、Q310GNH | GB/T4171-2008 |  |  |
|  |  |  | S235J0W、S355J0W | EN10025-5-2005 |  |  |
|  |  |  | SMA400、SMA400、SMA490 | JIS G3114-2004 |  |  |
|  |  | 桥梁用结构钢 | Q345q、Q370q、Q420q、Q500q | GB/T714-2015 |  |  |
|  |  |  | SM490 | JIS G3106-2008 |  |  |
|  |  |  | A709 Grade 50、50W | ASTMA709 |  |  |
| 4 | 石油天然气输送管用宽厚钢板 |  | L290/X42、L320/X46、L360/X52、L390/X56、L415/X60、L450/X65、L485/X70*、L555/X80* | GB/T21237-2018 | 36000 | 3 |
|  |  |  | X42、X46、X52、X60、X65、X70*、X80* | API 5L |  |  |
| 5 | 高强度工程机械用钢 |  | Q500、Q550、Q620、Q690、Q800、Q890 | GB/T16270-2009 | 60000 | 5 |
|  |  |  | S500Q、S550Q、S620Q、S690Q、S890Q | EN10025-6-2005 |  |  |
| 6 | 汽车大梁用热轧钢板 |  | 370L、510L、600L、700L | GB/T3273-2015 | 12000 | 1 |
| 7 | 锅炉和压力容器用钢 |  | Q245R、Q345R、Q370R、13MnNiMoR、15CrMoR | GB713-2014 | 180000 | 15 |
|  |  |  | 16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR | GB 3531-2014 |  |  |
|  |  |  | 07MnMoVR、07MnNiVDR、12MnNiVR | GB 19189-2011 |  |  |
| 8 | 风塔用钢 |  | Q235FT、Q275FT、Q345FT、Q420FT、Q460FT、Q550FT | GB/T28410-2012 | 192000 | 16 |
| 9 | 汽车桥壳用钢 |  | JQK490CL*、JQK460CR*、JQK355BR* | 企业标准 | 14000（10000*） | 1.2（0.8*） |
| 10 | 铝电用钢 |  | LCJ460、LCJ500、LCJ550、LCJ600 | 企业标准 | 48000 （24000*） | 4（2*） |
| 11 | 耐磨钢 |  | NM300、NM400*、NM500* | GB/T 24186-2009 | 21600 | 1.8 |
| 12 | 无磁钢 |  | 20Mn23Al | 技术协议 | 8400 | 0.7 |
| 13 | 不锈钢 |  | 06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2 | GB/T 4237-2015 | 30000 | 2.5 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1200000 | 100 |

四、技术要求

1.剪刃按使用方提供的图纸（双边剪图号：上剪刃HF7019.10-2；下剪刃HF7019.10-3；碎边上剪刃HF7019.12-10；碎边下剪刃HF7019.12-11；热分切剪刃图号：剪刃00260079DR3005ME015-97；定尺剪剪刃图号：上剪刃HF7020.05-1；下剪刃HF7020.05-2；），由制造方加工制造，并按此图验收；

2.剪刃几何尺寸、形位公差、制造工艺、淬火硬度等技术性能应符合图纸要求；

3.剪刃材质H13或以上材质，采用电渣重熔冶炼工艺；

4.在正常使用情况下，首次使用单面单次不低于4万刀（普碳钢、高强钢混切），同时要满足不锈钢的剪切，磨削后单面单次剪切量不低于首次使用的90%。每次修磨量不超过0.5mm，直到报废为止。在使用期间剪刃不得发生蹦刃、掉肉、裂纹等影响使用的事故；

5.试制的剪刃在上机使用后，在剪刃磨床上修磨时，如果目前磨床的砂轮不能对试制的剪刃修磨时，试制方必须提供修磨此剪刃的砂轮型号；

7.其他按图纸要求验收。

五、质量保证

1.在正常使用情况下，首次使用单面单次不低于4万刀（普碳钢、高强钢混切），同时满足不锈钢的剪切，磨削后单面单次剪切量不低于首次使用的90%。在使用过程中不得有裂纹、崩口现象。判断剪刃下线依据为：发现裂纹，有崩口；剪体正常情况下，剪切质量不满足现场质量要求；

2.送货时，要求每片剪刃侧面端部将公司名称和对应合同进行永久标识，便于质量跟踪；

3.若使用达不到质量要求，甲方有权要求乙方进行赔偿、退货处理。

六、甲方的权利和义务

1.甲方严格按照生产工艺要求组织生产，合理使用各类剪刃，乙方有义务指导剪刃使用，但不得干涉正常生产组织；

2.剪刃无质量问题时甲方有义务将剪刃使用至图纸设计的报废尺寸；

3.甲方积极配合乙方参与剪刃的日常管理和售后服务工作，积极参与乙方的新产品开发研制工作，提高剪刃使用寿命；

4.甲方负责对乙方所交付剪刃的进厂验收检查，对检查出存在问题的剪刃提出质量异议；

5.甲方在生产中出现重大剪刃事故，乙方必须5日内到达现场，共同分析原因，提出处理方案；

6.在合同生效期间，甲方可以试用其他厂家剪刃。

七、乙方的权利和义务

1.乙方必须按期到货，且保证质量；

2.乙方有权参与甲方的剪刃日常管理、协助甲方做好剪刃使用过程中相关问题的处理，但不得干扰正常生产秩序；

3.为适应甲方剪刃现场使用工况环境的变化，乙方有责任进行剪刃技术升级与更新换代，保证为甲方提供适应现场需求的独特产品；

4.乙方根据甲方的要求及时提供售后技术服务，跟踪剪刃的使用情况；

5.乙方派驻甲方的现场服务人员，要严格遵守甲方的安全规定，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方承担后果；

6.本技术协议作为主合同不可分割的一部分，无主合同本技术协议无效。交货时，如有与本技术协议不符或其它未尽事宜，双方应本着友好协商的态度进行解决。

八、其他

1.本技术规格书一式四份，经甲、乙双方签字后生效；

2.若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任；

3.本协议内容经由甲乙双方于     年   月    日通过      方式商定；

4.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：	                         乙方：

甲方代表：	                      乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日