炼轧厂引流砂（10×100 1200kg/m3 1800℃）

技术协议(临时)

协议编号：LZ-JL-JSXY-HBLS001

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，乙方供给甲方的普碳引流砂达成如下协议：

1  炼轧厂冶炼基本条件

适用炼轧厂60吨钢包普碳钢、低合金钢系列钢种；出站温度：1560℃-1650℃；从出钢到连铸开浇时间：0.5-3小时，平均：1小时。

2  技术要求

2.1在正常的生产操作下，乙方提供的普碳引流砂自开率≥98.5%。（按天统计,自开率小数点后四舍五入保留一位，以甲方实际统计为准，自开率%=自开炉数/浇注炉数*100%），具体理化指标参照下表：

| 化学成分 | Cr2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | MgO | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 13-25 | ≥60 | ≤11 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 |

入厂引流砂抽检项目中重点检验Cr2O3含量，物料检验结果以检验检测中心检测结果为准，若检测Cr2O3含量不满足协议要求，甲方有权对该批次引流砂停用。若厂家对检测结果有异议重新检测，则检测费用由物料厂家自行承担。（为提高大包自开率等技术指标经过双方技术人员研究讨论后决定进行调整的除外）

2.2引流砂包装：每小袋单重7.0-10.0kg（大袋单重≤1000kg，大袋与小袋包装之间有塑料防潮雨布，防潮雨布应粘贴或缝扎牢固，防止出现脱落），包装袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别。

2.3引流砂本身无受潮结块、无异物。

2.4每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.5产品保质期：一年。

2.6根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3  考核条款

3.1在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2区域工程师或技师每月对引流砂自开率进行统计，对于大包自开率不能达到98.5%的指标标准时，炼轧厂及时联系厂家组织退货处理；如乙方不能及时提供合格的引流砂而甲方为保证生产被迫使用此批不合格的引流砂时，应先扣除使用此批不合格引流砂总量的20%。

4  其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司      乙方：

炼轧厂

代表                                        代表：

日期：                                      日期：