甘肃东兴嘉信新材料有限公司

结晶器总成采购

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司

乙方：

一、技术依据及说明

以甲方提供的订货计划及有关确认图为设计与检验依据。技术规格书确定了各规格型号结晶器总成主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装，本技术规格作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，随主合同的生效一同生效。

- 技术参数指标

1主要设备组成

1.1油气滑结晶器总成装置（结晶器本体、石墨环、转接板、转接板压板、密封元件）等组成。

1.2普通热顶结晶器总成装置（结晶器本体、石墨环、压板、密封圈）等组成。

结晶器用途：用于铝合金棒的铸造。

图纸：以现场实测为准。

| 规格型号（包含油气滑） | 结晶器总成\Φ178 6061锻造铝合金 30t |
| --- | --- |
|  | 结晶器总成\Φ127 6061锻造铝合金 30t |
|  | 结晶器总成\Φ120 6061锻造铝合金 30t |
|  | 结晶器总成\Φ152 6061锻造铝合金 30t |
|  | 结晶器总成\Φ203 6061锻造铝合金 30t |
|  | 结晶器总成\Φ228 6061锻造铝合金 30t |

2油气滑结晶器

2.1 由6061合金T651铝合金结晶器本体、石墨环、转接板、转接板压板、密封件组成，结晶器为整体水孔结构。

2.2 采用实心的6061铝合金圆铸锭经锻造后，整体T651热处理，CNC加工成型，整体阳极氧化处理，氧化膜厚度为80-100um，硬度为HV450-500。

2.3 双层水孔结构，出水角度一层22.5°，一层为45°结晶器安装转接板的丝孔全部加装丝套，结晶器要有拆卸的顶丝孔也要加装丝套。

2.4 安装转接板压圈的丝孔全部加装丝套，防止滑丝，更换方便。

2.5 结晶器使用寿命大于60个月或9000铸次，结晶器表面、内部不准出现腐蚀。

2.6 结晶器冷却水流量均匀，角度一致，不得发生环状出水流量差异。

3普通热顶结晶器

由6061合金T651铝合金结晶器本体、石墨环、压板、密封件组成

该结构型腔模材质采用6061，所有结晶器都由数控加工中心精密机床加工，同种规格结晶器加工后误差±0.05mm，以确保结晶器尺寸一致，装配时可任意互换并可防止装配结晶器因漏水而影响生产。

结晶器所用的石墨环采用三高石墨，以保证结晶带具有良好的冷却及较小的摩擦系数。明显提高铸锭产品表面的光滑程度，降低铸锭结瘤、冷隔、拉痕的现象的产生。其具有500铸次的使用寿命。

三高石墨环物理特性 ：

抗压强度：      42Mpa

灰份：          小于50ppm

气孔率：        小于13％

密度：          1.80g/cm3

氧化速率：      小于10mg/cm2/h （750oC）

4油气滑石墨环

石墨环安装于结晶器本体内，来自润滑站的润滑油定时、定量地注射到石墨环的背腔，从石墨环的微孔均匀渗出，形成铸造润滑油膜,铸造气体通过石墨环形成气膜。

石墨环是形成良好油气膜的关键元件，必须具备每支石墨环通气均匀性一致、整套铸盘配套的石墨环均与性也一致的要求。

石墨环采用进口的专用铝行业用的石墨牌号，在数控车床加工完成后→在放入真空炉进行均质化处理→处理完毕后转入超声波清洗、烘干→每支石墨环都逐一通过专用气孔率检测仪器进行专业检测，行程雷达图→接入自动流量压力数显仪进行流量收集指标检测→检测良好的石墨环上下端面涂刷德国进口封口剂→包装发货。

油气滑石墨环性能指标:

材质:SGL进口高纯等静压石墨材料

体积密度（g/cm³）：:1.76

洛氏硬度HR:90

抗压强度(MPa):90

抗折强度(MPa):40

热膨胀系数(k-1，在20℃-200℃范围检测): <4.1x10-6

电阻率uΩm:12

渗透系数(cm2/s，环境温度):0.7

灰份含量:50ppm

使用寿命:正常使用500铸次

开口气孔率(VOL.%):13

石墨环装入结晶器内石墨环上部与结晶器边缘平台一致，防止石墨环受力过大出现裂口。

石墨环油道和结晶器出油孔保持在一条水平线。

5转接板

转接板物理特性要求：

密度：800kg/m³

导热系数：0.19w/m.k

最高使用温度：1000℃

曲折强度：9.3N/mm³

压缩强度：>2.7Mpa

转接板要求进口N17板材，连续铸造使用寿命40天以上。（不少于300铸次）

6密封圈

密封圈为氟橡胶，特点耐高温300℃、耐油性、耐腐蚀，要求连续铸造6个月不老化正常使用。

7压板

压板要求：镀锌

8验收标准

8.1铝合金棒验收标准

圆铸锭表面不得出现垂直拉痕、飞边、冷隔、叠痕、水渍、横向或垂直裂纹、熔析、螺旋形或竹节等缺陷。

圆铸锭铸造过程不得发生锭尾凝固、冷锭尾分离、热锭尾分离、泄漏、锭尾裂纹等情况。

8.2产品性能保证值：

| 序号 | 保证项目 | 保证指标 | 保证指标定义 及其条件 | 考核方法及其条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸棒直径误差 | ±1mm | 合同内的各种规格 | 实测 |
| 2 | 圆铸锭弯曲 | 圆铸锭弯曲：不放大铸造机产生的弯曲 | 合同内的各种规格 | 实测 |
| 3 | 裂纹 | 无裂纹 | 合同内的各种规格 | 探伤仪 |
| 4 | 偏析层厚度 | ≤0.2(指标用于油气滑) | 合同内的各种规格 | 显微镜 |
| 5 | 表面质量 | 无拉痕、冷隔、竹节等 | 合同内的各种规格 | 眼感 |
| 6 | 铸造晶粒度 | 不低于一级 | 合同内的各种规格 | 显微镜 |
| 7 | 产品铸造合格率 | 98％ | 合同内的各种规格 | 人工统计 |

三、文件资料交付

卖方应在到货时间向买房提供一下资料：

- 1.安装、使用和保养说明书；

- 2.出厂合格证；

- 3.产品图纸；

四、验收

- 1.表面光滑无杂物，尺寸符合图纸要求。

- 2.包装完好无损，货到后开箱验货，如有磕碰伤或损毁情况，乙方负责更换。

五、质量保证

- 1.卖方保证货物是全新的，未经过使用的。

- 2.任何部件材料的检验、检查和试验均符合国家标准所适用的要求。

- 3.卖方应按照 ISO9001 质量管理体系要求从原材料进厂、        检验、制造、试验出厂的各个环节进行严格控制，特别是加强对关键工序环节的控制。给买方交付满足国家标准和本技术规范的优质产品。

六、技术和售后服务、质保期

- 1.对有关人员进行培训，包括相关的安装和维护等。并说明产品在使用和清理保养过程中的操作要领及注意事项。

- 2.质保期内，如产品出现损坏，卖方应第一时间给出解决对应方案。如需现场进行确认，应在接到买方通知后应及时赶到买方现场，并提供损坏分析报告。

七、其他约定事项

1本规范书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

3本协议内容经由甲乙双方于   年   月    日   时通过   方式商定。

4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司  乙方：

代表人：                          代表人：

日  期：                          日  期：