酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（焊轮\EKB-50 H6S1292-1 窄搭接焊机）

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

2025年   月    日

经协商，甲乙双方就镀锌1#线设备升级改造及产品结构调整项目焊轮采购技术规格书达成如下要求：

- 一 总则

- 本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方必须提供质量可靠的标准产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

- 二、技术规格及技术要求：

- 焊轮参数

  - 焊机型号：MSW-C1500-15-2R1PL

  - 焊轮材质： EKB-50；

  - 焊轮直径：Φ320mm；

  - 焊轮厚度：15mm；

  - 工作最大压力：30KN；

  - 弧度：R75mm；

  - 电压：380V；

  - 焊接速度：2-15 m/min；

  - 最大电流：28 KA ；

注：具体尺寸及参数详见图纸,严格按标准执行图纸技术参数。

- 生产线基本参数

  - 生产带钢规格：0.25-3.0mm

  - 宽度：830-1660mm

  - 带钢线速度：180m/min

  - 高强钢屈服强度最大：1200MPa

  - 现场环境温度：-10℃-60℃

  - 焊轮必须与TMEIC窄搭接电阻焊机厂家原装进口备件具有互换性。

  - 满足工况条件和安装要求，在焊轮焊接各种（薄、厚）规格，焊接质量均能满足生产要求，球冲实验合格。

  - 焊接时均能适应现场工况条件并稳定运行，焊接后的焊缝进行球冲实验，球冲检测合格，同规格焊缝的检测温度与原有备件焊接后的焊缝温度偏差小于30℃。

  - 焊接后做到不易粘渣，焊轮工作面不易出现凹坑，并稳定运行。

  - 乙方须提供备件的相关业绩，以确保试用备件属于成熟产品，能够满足酒钢镀锌线生产需求。

  - 供货范围的设备涉及原设计方的专有技术，乙方提供的设备必须是能够与在线件完全互换使用、达到在线件设备的技术水平。

- 3设备供货清单：

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70344594 | 焊轮\EKB-50 H6S1292-1 窄搭接焊机 | 20 | 件 |

注：

- 以上制作内容和数量以合同为准。

- 以上所供备件若在使用过程中，出现备件本体质量问题，乙方负全责并重新制作新品。

- 以上所供备件若在正常情况下使用，没有达到使用寿命，视为备件不合格，乙方负全责。

- 三、双方义务和责任

- 甲方：

  - 甲方提供工艺要求和使用要求，乙方秉着客户至上的原则，积极进行及时、准确的技术支持与服务，使产品满足最终性能要求和使用要求。

  - 向乙方提供技术规格要求，配合乙方完成备件的上线测试。

- 乙方：

  - 保证试用备件制作质量，达到基本技术指标要求，满足使用寿命及现场安装使用条件；

  - 向甲方提交各项验收标准，检测检验报告；

  - 乙方提供的备件有规范的包装及附带出厂合格证；

  - 负责包装运输工作（目的地为酒钢现场），确保运输过程中不受损伤；

  - 试用备件上线后，在使用周期内，若出现备件质量、材料缺陷等问题引起生产中断，由乙方造成的，并承担甲方相应的经济损失。

  - 乙方在供货合同签订完成后按合同期限向甲方交货。

  - 在质保期内如因备件质量问题导致甲方发生设备或产品质量事故故障等，损失由乙方承担，并无偿提供合格件供甲方设备功能恢复的备件。

四  提供资料

4.1 乙方需向甲方提供产品合格证和检验报告。

- 4.2 乙方向甲方提交各项检验标准、检验报告（包括尺寸公差、硬度、主要材质成分等），所有提交资料均为制造厂家出厂检验报告。

- 4.3 乙方依照甲方规定的供货日期交货至甲方库房，并要对备件采用木箱包装运输，进行必要的保护和包装，在运输过程中，乙方对全部设备的完好无损负责。

4.4 进口材料证明报告

五  售后服务及质量要求

# 5.1乙方应保证产品质量，如果上线出现质量问题，乙方人员必须按照甲方规定的时间进行解决处理。在质保期内，因备件质量原因造成的一切损失，乙方将承担所有责任，处理方式如下：

a.无偿返修：返修后，其质保期重新投入使用之日计算。

b.赔偿由于修复质量问题而造成的损失。如发现乙方违反国家标准或相关技术文件的有关规定，不遵守质量承诺，甲方有权对乙方进行经济处罚，甚至停止乙方的供货资格，情节严重的，可以按照法律程序进行索赔。

5.2 质量要求：本设备质量保证期为上线使用12个月或设备交付后18个月，先到为准。在质量保证期内出现的质量问题，乙方必须及时无偿予以解决。本设备投入使用后六个月内如发生质量问题，甲方有权索赔，设备在运输过程中出现的损坏由乙方承当责任。备件更换安装时互换性出现问题乙方必须给予及时解决，由此产生的一切费用由乙方承担并赔偿。

# 六  包装要求

6.1发货前对备件进行木箱包装防护，避免运输过程受到损坏。

七  其它

7.1 本协议中未尽事宜，双方协商解决。

7.2 本协议一式俩份，甲乙各一份。

7.3 本技术规格书由甲、乙双方授权代表签字盖章后随商务合同同时生效。

7.4 本技术规格书作为商务合同的附件，具有同等法律效力。

7.5 在履行合同期间，由双方代表签署的往来信函、传真、会议记要等，将成为本技术规格书不可分割的组成部分。

7.6 依据使用情况，甲方保留再次修订完善技术规格书的权利。

7.7其它未尽事宜甲乙双方协商解决。

7.8本规格书内容经由甲乙双方于     年    月    日    时-    时通过         方式商定。

7.9甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.10 若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

代表：

（签字盖章）

年    月    日

乙方：

代表：

（签字盖章）

年    月    日