附件三：

| 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头技术规格书 审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/ 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头采购

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头采购供货事宜，在乙方对甲方生产状况、工艺及工况条件等进行现场实地考察，且乙方完全了解甲方钢管加内衬耐磨聚氨酯要求性能及达到工艺要求等详细内容后，经双方协商，达成如下技术规格书，作为采购合同的附属技术文件，以便双方共同遵守执行。具体内容如下：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的货物必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头的完整性、设计制造合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和酒钢选矿生产工艺要求与指标；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关；

- 乙方须对甲方所采购货物的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。

附件二  制造要求

2.1 使用环境

2.1.1本次采购的钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头使用于酒钢选矿选矿厂矿浆管路， 输送介质：管道输送介质主要为酒钢选矿厂铁粒矿浆，矿浆浓度为25-68%，矿浆比重≤2.79，矿浆温度一般介于10℃～40℃。输送铁粒矿浆呈碱性，矿浆pH值介于8.3～10.0之间，具有一定的化学腐蚀性。

2.1.2 安装环境：室内或室外安装。

2.2 制造标准

2.2.1 钢管按照输送流体用无缝钢管 GB/T8163-2018 标准选用；

2.2.2法兰盘是按照 TB/T81-44标准执行，钢号 Q235 的平焊法兰；

2.2.3 焊接按照JB/T 5000.3-1998《焊接件通用技术条件》执行；

2.2.4 焊缝质量执行GB 11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》相关标准及按照TB10212-1998有关规定验收。

2.2.5内衬耐磨聚氨酯性能指标达到GB/T 528-1998《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》标准、GB/T 529-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》标准、GB/T 9867-2008 《硫化橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法)》标准、GB/T 1690-92《水解老化实验》标准

2.3相关技术要求

管道及弯头内衬耐磨聚氨酯指标要求

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 指标 要求 | 检测标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 |  | Mpa | ≥30 | GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 |
| 2 | 断裂延伸率 |  | % | ≥400 |  |
| 3 | 撕裂强度 |  | KN/m | ≥70 | GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） |
| 4 | 剥离强度 |  | KN/m | ≥18 | GB/T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法 |
| 5 | 邵氏硬度A |  | / | ≥80-90 | 邵氏硬度计 |
| 6 | 相对体积磨耗 |  | mm³ | ≤90 | GB/T 9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)》 |
| 7 | 聚氨酯材质定性鉴定 |  | / | / | 聚氨酯类型 |
| 8 | 聚氨酯含量 |  | % | ≥80 |  |
| 9 | 老化系数（23℃*168h） | 相对体积磨耗量 | mm³ | ≤90 |  |
| 10 | 水解老化试验 |  | / | / | 水解后拉伸强度、拉断伸长率、相对体积磨耗的变化率（室温×15d） |
| 11 | 温度适应范围 |  | ℃ | -50-80 |  |
| 12 | 适应PH范围 |  | PH | 2-10 |  |

2.3.1管道和弯头及活套法兰盘公称压力1.0Mpa，出厂时应做1.25倍工作压力水强度试验，保证10min无泄漏为合格；

2.3.2管道和弯头内衬耐磨聚氨酯，必须保证内衬与管壁粘贴牢固均匀，耐磨聚氨酯厚度不小于要求值，且耐磨聚氨酯与钢管母体无缝隙，管道钢结构母材厚度不小于要求值，弯头母材厚度不小于要求值；

2.3.3法兰盘是按照 TB/T81-44 标准执行，钢号 Q235 ；

2.3.4管道和弯头两段均采用活套法兰盘，以便于安装；

2.3.5聚氨酯离心成型后端口直径尺寸的公差±1.5mm，同轴度 公差±1.5mm；

2.3.6聚氨酯复合耐磨管必须具备高耐磨性能和耐水解稳定性、耐气蚀性及耐化学腐蚀能力，不结垢。

2.3.7聚氨酯复合层须同钢管结合紧密。用特殊的离心成型工艺与先进的热硫化粘接工艺，不得出现脱落、脱空或局部撕裂的现象，保证输送浆体的可靠运行。

2.3.8复合耐磨管道内壁的聚氨酯复合衬里表面光滑，内壁的绝对粗糙度不得大于 0.082mm。

2.3.9管道和弯头接口法兰翻边成型工艺，接口处用模具工装控制直径尺寸的公差在±1.5mm，同轴度公差±1.5mm，避免了复合管道间法兰联接后内壁接缝处挤压变形，产生的错缝与鼓包变形差≤2mm，保证了内壁的平滑过渡；

2.3.10采用耐磨聚氨酯，接口法兰配带密封胶垫，并且保证密封胶垫与管道或弯头本体耐磨聚氨酯是一个整体；

2.3.11管道耐磨性能好，具有较高抗机械冲击，活套法兰灵活，安装连接方便；

2.3.12钢管两端应用塑料布包裹完好，并带有合理位置的两个吊装耳，以便吊运安装；

2.3.13内衬耐磨聚氨酯采用无色透明至浅黄色透明色。

2.3.14钢管底漆涂刷防锈漆、面漆涂刷“红色”油漆，并在钢管表面用“白色”喷涂“严禁动火”字样（清晰可见）。

2.5 供货范围

2.5.1钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头，具体规格及合同数量如下：

| 序号 | 物料编码 | 设备型号、规格及技术性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70244183 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ273×(6+8)（长度1米） 配活套法兰 | GF | 10 |  |
| 2 | 70244181 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ273×(6+8)（长度2米） 配活套法兰 | GF | 10 |  |
| 3 | 70244182 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ273×(6+8)（长度6米） 配活套法兰 | GF | 10 |  |
| 4 | 70350016 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ325×(8+10)（长度2.1米）4-2横 配活套法兰 | GF | 2 |  |
| 5 | 70350017 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ325×(8+10)（长度2.74米）4-1竖 配活套法兰 | GF | 2 |  |
| 6 | 70350022 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ325×(8+10)（长度3.5米）4-2竖 配活套法兰 | GF | 2 |  |
| 7 | 70406215 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ325×(8+8)90° R=1.5D 配活套法兰 | JM | 10 |  |
| 8 | 70274432 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 20 |  |

2.5.2活套法兰示意图

2.6 质量保证及要求

2.6.1 产品质量保证期为货到验收合格并安装使用后一年；

2.6.2 使用寿命不小于2年，年磨损量小于2-3mm，内壁耐磨聚氨酯层不得鼓包，达不到要求由乙方无偿更换；

2.6.3 质保期内如出现开裂、鼓包、磨穿等质量缺陷，乙方应在接到甲方通知后一周内及时免费提供替换管道。

2.6.4管道及弯头到货后，双方共同进行质量验收，并抽样，样品送至具有CMA资质认证证书和CNAS认可证书的检验检测机构进行指标检测，样品指标的检测费、邮寄等费用均包含在乙方供货合同费用中。检测指标不符合本协议要求的均属于不合格品，并由乙方无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的损失。

2.6.5 如供货管道及弯头不符合技术要求或达不到使用寿命，乙方需无条件赔偿。

附件三 提供资料

3.1产品合格证、质量保证书、发货清单；

3.2提供聚氨酯性能、化学成分等指标的检验报告；

附件四 售后服务

货物交付后，若出现问题，甲方通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复；

附件五  交货时间及地点

5.1交货时间：2025年12月30日前；

5.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件六   其它事宜

6.1本技术规格书作为采购合同附件，双方代表签字（盖章）后与合同具有同等法律效力；

6.2本技术规格书一式三份，甲方二份，乙方一份；

6.3未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

6.4本规格书内容经由甲乙双方于   年  月  日 时至时通过    方式商定。

6.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.6 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（签章）：                          乙方：（签章）

年       月      日                      年       月        日