酒钢不锈钢精整作业区拉矫机辊系采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

- 产品范围

乙方按照甲方提供的图纸要求进行全流程制造拉矫辊系，满足拉矫机的正常使用，达到所规定寿命。试用的产品名称、数量、使用寿命，见下表：

| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用寿命 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉矫矫直辊 765-188/Ø150MM×1750MM | 765-188 | 根 | 6 | 6个月 | （2个月修磨） |
| 拉矫工作辊 765-189/Ø35×1750 | 765-189 | 根 | 8 | 6个月 | （2个月修磨） |
| 拉矫支撑辊 900-3968/Ø60×130 | 900-3968 | 个 | 320 | 1年 | （3个月修磨） |

- 甲方责任

  - 甲方有责任解答乙方提出的有关辊系在使用过程中存在的问题，并有责任协助乙方做好设备图纸测绘工作，测绘责任主要在乙方，甲方仅是协助。

  - 甲方有责任及时将辊系在使用过程中存在的问题反馈给乙方，以便于乙方根据实际情况改进制造工艺。

- 乙方责任

  - 乙方应按照甲方提供的辊子类图纸的技术要求和生产要求，保质保量按期供货，做到不合格和不完整的产品不出厂，确保提供给甲方的辊系质量合格。

  - 乙方负责甲方所需辊系的制造，乙方应根据辊系的使用工况及使用条件编制制作工艺、材质选用、加工精度，并进行制作全过程的质量控制，以达到辊系的使用寿命。

  - 乙方应向甲方提供真实的辊系出厂检验资料和记录，包括每个辊的辊径，圆度值。

  - 乙方依照甲方规定的供货日期按期交货至甲方现场，并要对辊系进行必要的保护和包装，以防止在运输过程中损坏。

  - 乙方交付设备后应配合甲方做好现场开箱检验工作。

- 产品质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

1、乙方制作范围内的辊系要求如下：

1.1必须满足现场装配要求和生产要求；

1.2 乙方提供的各类辊子，不得对产品质量造成影响，不得产生划伤、压入、震纹等缺陷。

1.3 在辊子规定的使用寿命期间不得发生裂纹、掉块等现象。

1.4乙方对所提供产品必须出具检验合格报告，标明辊子的直径、圆度、硬度值；

1.5 提供的矫直辊应满足如下技术要求：

1.5.1矫直辊材质为100Cr6；

1.5.2矫直辊表面粗糙度为Ra：0.2；

1.5.3 矫直辊表面硬度为62-64HRc，硬化层深度为3-4mm；

1.5.4 矫直辊动平衡等级302转小于6.3 ；

1.5.5 矫直辊辊面圆度小于0.015mm；

1.6 提供的工作辊应满足如下技术要求：

1.6.1工作辊材质为102Cr6；

1.6.2工作辊表面粗糙度为Ra：0.2；

1.6.3 工作辊表面硬度为62-64HRc，硬化层深度为3-4mm；

1.6.4工作辊辊面圆度小于0.01mm；

1.6.5工作辊每根配备一套轴承和销轴备件；

1.7提供的中间辊应满足如下技术要求：

1.7.1中间辊材质为102Cr6；

1.7.2中间辊表面粗糙度为Ra：0.2；

1.7.3 中间辊表面硬度为62-64HRc，硬化层深度为3-4mm；

1.7.4 中间辊辊面圆度小于0.01mm；

1.7.5中间辊每根配备一套轴承和销轴备件；

1.8提供的支撑辊应满足如下技术要求：

1.8.1支撑辊材质为100Cr6；

1.8.2支撑辊表面粗糙度为Ra：0.2；

1.8.3 支撑辊表面硬度为62-64HRc，硬化层深度为3-4mm；

1.8.4 支撑辊辊面圆度小于0.015mm；

1.8.5支撑辊轴承芯轴滚动体使用金属保持架；

1.8.6支撑辊轴承端部密封需保证高速运转情况下不外渗油脂；

1.8.7支撑辊配备一定数量气嘴备件（＞10%采购量）。

3．拉矫机工矿条件：

3.1 产品范围：AISI200系列、AISI 300系列及AISI 400系列不锈钢。

3.2 产品规格：

宽度：750-1600mm；厚度：0.2-2.0mm

3.3 拉矫机张力：最大416KN

3.4 机组速度：最大200m/min

3.5 拉矫机使用介质：

拉矫液：品牌Henkel；型号：VR6351-50；

拉矫液配比：30g/l于脱盐水。

4. 产品的保证使用寿命。

大于或等于产品范围表中规定的使用寿命。

- 保证、违约责任和考核

  - 乙方供货的产品存在质量问题，达不到协议规定的技术参数或使用寿命，由双方进行现场确认，甲方将进行退货处理，由于产品在使用过程中造成甲方产品出现质量缺陷，乙方需赔偿甲方相应损失。

  - 由于运输原因造成的产品损坏，由乙方负责对其进行更换。

  - 由于乙方原因而无法在规定期限内交付合格的产品，由此产生的延误将由乙方承担相应责任。

- 试用产品的交货地点

试用产品的交货地点：甲方现场备件库

- 验收标准、方法及提出异议期限

验收标准为安装尺寸、材质、配合精度、技术参数、使用寿命必须满足装配使用要求，备件到货期为使用合格后3个月。

- 其他约定事项：本协议经相关部门审批后，甲乙双方授权代表签字之日起生效，协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

本协议中如存在与集团公司有关规章制度冲突之处，按公司有关规章制度执行。

1.本技术协议规定了酒钢不锈钢钢精整作业区拉矫机辊的使用技术要求、验收规则和质量保证。本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-   时通过     方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

不锈钢分公司

甲方签字（盖章）：                   乙方签字（盖章）：

2025年 10 月 14 日                    2025年   月   日