炼轧厂钢包包盖打结料技术协议(第一版)

协议编号：LZ-LG-JSXY-ZJ007

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，乙方供给甲方的钢包包盖打结料达成如下协议：

1  炼轧厂生产基本条件

适用炼轧厂钢包包盖打结，物料工作环境温度1580℃-1640℃。

2  技术要求

2.1乙方提供的钢包包盖打结料必须满足其理化指标，具体理化指标参照下表：

| 名称 | 体积密度（g/cm3） | Al2O3 | 耐压强度（Mpa） |  | 抗折强度（Mpa） |  | 线变化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110℃*24h | 1350℃*3h | 110℃*24h | 1350℃*3h | 1350℃*3h |
| 钢包包盖打结料 | ≥2.3±0.05 | ≥57 | ≥40 | ≥60 | ≥5 | ≥8 | 0.5～-0.5 |

2.2钢包包盖打结料包装：每袋单重1000kg，包装袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别，包装完整、无破损；

2.3外观质量标准：打结料干燥、外观色泽均匀、粒度正常无夹杂；

2.4每批次到货，产品应提供相应质保书，证明其符合产品技术规范；

2.5产品保质期：一年；

2.6产品应具有优良的热震稳定性能、极好的高温强度和极高的荷重软化温度，打结料流动性及硬化速度满足现场打结要求，适当添加钢纤维以保证材料韧性和防止烘烤炸裂，使用过程中不存在软化脱落现象；

2.7根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3  考核条款

3.1在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2发现打结后的包盖不满足现场使用要求，分析钢包包盖打结料不满足技术要求时，该批次全部停用，统计钢包包盖打结料不合格量，月底不予结算；如乙方不能及时提供合格的钢包包盖打结料而甲方为保证生产被迫使用此批不合格的钢包包盖打结料时，应先扣除使用此批不合格钢包包盖打结料总量的20%。使用过程发生的生产及各类事故按照3.1条款要求赔偿。

4  其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

炼轧厂                                      乙方：

代表：                                      代表：

日期：                                      日期：