炼轧厂转炉喷补料技术协议(第一版)

协议编号：LZ-LG-JSXY-HB001

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的转炉喷补料达成如下协议：

1 适用条件

适用炼轧厂60 吨转炉炉况维护时的湿法喷补工艺。喷补料烧结时间≥20min。转炉钢水温度：1550℃-1700℃。

2 技术要求

2.1 在正常的生产操作下，乙方提供的转炉喷补料耐侵蚀炉数≥15炉。具体理化指标参照下表：

| 名称 | 化学指标，% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转炉喷补料 | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO |
|  | ≥75 | 4-10 | ≤5 | 1-5 | 2-5 |

2.2 转炉喷补料包装：整袋包装，大袋单重1000kg，包装内有塑料防潮雨布，防潮雨布应粘贴或缝扎牢固，防止出现脱落，包装袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别。

2.3 转炉喷补料本身无受潮结块、无异物。

2.4 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.5 产品保质期：一年。

2.6 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 区域工程师或技师每周对转炉喷补料耐侵蚀炉数进行统计，未达到耐侵蚀炉数≥15炉的指标要求，按每低1炉考核厂家100元/吨，月底结算前合计考核金额，根据考核金额进行等价扣量。

4 其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：