榆钢公司炼铁分厂3号高炉无水炮泥技术协议

甲方：酒钢（集团）榆中钢铁有限责任公司

乙方：

贵公司中标榆中钢铁有限责任公司炼铁高炉无水炮泥供应业务，为保证贵公司炮泥质量满足榆钢炼铁高炉正常生产需求，在平等、公开、互利的基础上，经双方协商，就榆中钢铁有限责任公司炼铁2800m3高炉无水炮泥的技术要求、技术服务及安全管理等事宜达成如下协议：

一、甲乙双方约定

1.乙方提供的无水炮泥应在保证本协议的技术要求和技术服务等相关规定的前提下，必须保证符合国家、行业的有关法律法规、标准规范的规定。同时，保证甲方高炉安全生产、稳定顺行，符合环保要求。

2.乙方提供的无水炮泥理化指标必须达到生产厂家控制标准,满足榆钢炼铁高炉的铁口维护。

3.甲方保留对乙方提供的技术资料提出补充和修改的权利，乙方在此承诺予以配合。如乙方提出修改，应征得甲方同意，或双方协商解决。

4.乙方从甲方获得的所有技术资料的技术所有权属于甲方，乙方不得出售、转让或向第三方泄露，也不得用于本协议以外的其它目的。如发生泄密事件，乙方将承担相应的法律责任并向甲方赔偿损失。

5.乙方在制造过程中发生违法、侵犯专利等行为，责任与甲方无关，由乙方承担相应的责任，并不得影响甲方的利益。

6.乙方正常供货期间，甲方有权安排其他厂家（第三方）进行炮泥试验。

7.乙方必须每月安排技术人员对甲方炮泥使用情况、数据记录进行现场跟踪，确保炮泥使用数据的真实性、有效性并进行签字确认。

二、技术要求

1.铁口深度≥3.7米(不允许连续两炉铁口深度<3.5米)，铁口深度合格率达到90%以上。

2.双铁口零（负）间隔出铁，单铁口间隔15-20分钟出铁，出铁时间≥120分钟。

3.每次开铁口时间≤10分钟，出铁正点率达到90%以上。

4.出铁过程中铁口无明显扩孔，铁流流速＜10吨/分钟，不允许跑大流。

5.每次打开铁口后喷溅时间＜10分钟。

6.炮泥软硬合适，黏性好，打泥压力在19～21Mpa范围内，堵口后15分钟退炮，铁口不自开。

7.炮泥冬季生产不用加温，夏季不用打水冷却。

三、技术服务

1.乙方依据使用情况和甲方要求，及时派专职技术人员到现场进行技术服务，跟踪其产品使用情况；同时，定期安排专职技术人员对甲方使用炮泥情况进行现场指导。

2.乙方有义务根据甲方高炉需要，对产品进行升级，以提高产品质量，满足高炉生产需求。

四、安全管理

1.乙方应具备相应的安全管理资质和完善的安全管理文件，现场技术人员掌握必备的安全知识和技能，有较高的安全意识。

2.乙方在甲方作业区域内从事具体工作的员工，必须遵循甲方的各项规章制度，具体要求以甲方提供的有效文件为准。

3.乙方必须接受甲方的安全告知与交底，服从甲方现场安全管理要求。

4.乙方技术服务人员在甲方区域内因违规违纪或不服从现场安全管理等造成的一切安全事故及由此带来的后果均由乙方承担全部责任。

5.由于乙方炮泥质量问题，造成甲方人身伤害、设备损坏等事故，乙方负责全部赔偿。

五、违约考核

1.炮泥内有异物（如炉渣、钢铁结构、设备零部件等）混入，发现一次考核1000～3000元；造成事故的，按照事故分析报告进行考核。

2.由于炮泥质量原因造成铁口深度达不到高炉要求，连续两次铁口深度达不到要求，考核5000元。

3.由于炮泥质量原因，造成出铁时间＜120分钟/次、出铁次数超出12次/天的要求，每超出一次考核500元；

4.因炮泥质量问题，造成开铁口时间＞10分钟，每次考核500元；

5.因炮泥质量问题造成铁口断一次考核500元；造成水温差升高或堵风口生产，执行事故分析报告。

6.因炮泥质量造成每次铁口开口后喷溅时间≥10分钟，每次考核500元。

7.因炮泥质量波动造成出铁不正常，渣铁排不净导致高炉憋风，每次考核2000元；造成铁口区域烧出事故，根据事故分析报告，一次考核50000元，同时核算直接经济损失进行赔付。

8.堵铁口15分钟以上（含15分钟）退炮后，铁水自动跟出，每炉考核10000元；造成生产或设备事故，产量损失按照每吨铁考核20元，设备损失按照100%赔偿。

9.炮泥打泥压力超出19～21Mpa范围，每次考核500元；由于炮泥太硬，堵口时进泥量少导致铁口浅，每次考核1000元；打不进泥致使铁口封不上，造成生产或设备事故，产量损失按照每吨铁考核20元，设备损失按照100%赔偿。

10.正常开铁口后，如因炮泥不耐冲刷，造成跑大流或铁流流速≥10吨/分钟，每炉考核5000元；若造成生产或设备事故时，产量损失每吨铁考核20元；设备损失100%赔偿。

11.由于炮泥质量问题，引起铁口工作失常，需要更换其他厂家炮泥恢复铁口工作时，从更换炮泥开始产量计入更换后的厂家；同时对原厂家考核10000～30000元。

12.出现断货，使用其他供货厂家炮泥时，从更换炮泥开始产量计入更换后的厂家；同时对原厂家考核10000～30000元。

13.乙方炮泥到达现场，每批炮泥必须向甲方提供质保书、产品检验报告和理化指标，并在包装袋上必须注明生产日期。若无以上任何一项或标注不清晰，每次考核1000元，且甲方可拒绝验收货。

14.现场炮泥不能使用或存在质量问题，甲方有权拒绝使用，并按退货处理，涉及费用由乙方自行承担。

15.因炮泥质量问题，甲方有权进行停用，通知乙方确认并整改；对连续出现质量问题，不能满足高炉使用要求，经两次整改无效的，甲方有权提前终止合同和取消其供方资格；对提前终止合同的依据给甲方造成的损失，由甲方在月底结算中予以扣除。

16.乙方在甲方作业区域从事技术服务的员工，必须遵循甲方的各项规章制度，具体要求以甲方提供的有效文件为准，否则按照相关制度进行处罚。

六、其他

1.本协议解释权归甲方。

2.未尽事宜双方共同协商解决。

3.此协议一式三份，卖家一份、榆钢公司一份、采购供应分公司一份，本协议随采购合同生效。

以下无正文

甲方：酒钢（集团）榆中钢铁             乙方：

有限责任公司

签字（盖章）：                         签字（盖章）：

签订日期：     年    月    日          签订日期：    年     月    日