本部1#2#焦炉优化升级建设项目焦炉工程

莫来石-铬轻质浇注料

技术协议

签订时间：      年   月   日

签订地点：甘肃省嘉峪关市

甲    方：酒钢集团冶金建设有限公司

甲方代表：

乙    方

乙方代表：

一、总则

本技术条款是招标文件的重要组成部分，内容包括莫来石-铬轻质浇注料的规格、参数和技术要求，乙方所提供的莫来石-铬轻质浇注料应符合技术条款的要求。本技术协议仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，乙方提供的莫来石-铬轻质浇注料应符合有关国家、行业技术规范和标准，同时应满足甲方提供的技术资料的要求。

1、设计条件和环境条件

1.1材料使用位置

莫来石-铬轻质浇注料配制的轻质隔热混凝土使用在酒钢本部1#2#焦炉优化升级建设项目焦炉工程基础顶板上。

1.2环境条件

海拔高度           1622～1642m

2、供应范围

2.1乙方须提供莫来石-铬轻质浇注料，以便于乙方按配合比在搅拌站集中搅拌。供货时每批次需提供莫来石-铬轻质浇注料的合格证、检验报告、使用说明及具有检测资质的第三方检测单位的检测报告，并负责包装、运输，指导莫来石-铬轻质浇注料按照比例进行搅拌、养护。

2.2所提供的莫来石-铬轻质浇注料应是技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研究开发的产品。

3、检验与测试

3.1乙方在莫来石-铬轻质浇注料制造过程中和完工后，应按《YB/T4252-2011 耐热混凝土应用技术规程》的规定及其他国家相关标准和规范，进行耐热度、导热系数、干密度、膨胀度的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

3.2 莫来石-铬轻质浇注料及附件、材料的开箱检验，应在材料到达甲方指定交货地点，并接到甲方开箱通知后完成，检验人员由甲方、乙方组成。

5、质量保证、售后服务

5.1每批次莫来石-铬轻质浇注料乙方应向甲方提供配合比报告及使用说明，用以指导现场施工。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫来石-铬轻质浇注料 | t | 405 | 焦炉基础顶部 | 容重≤1.5t/m3。 |

二、供货清单

三、技术要求

1、莫来石-铬轻质浇注料

1.1混凝土配合要求:耐热砼的配合比不但要满足耐热性能的要求,同时必须满足强度和施工和易性的要求。

1.2本工程莫来石-铬轻质浇注料抗压强度必须达到10Mpa以上，耐热度250℃以上。干容重≤1.5t/m3，导热系数≤0.35W/m.K，线膨胀率≤1%。

1.3本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应根据技术规格书和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现材料的全部功能。

四、工厂试验与验收

乙方所提供的莫来石-铬轻质浇注料出厂前必须进行耐高温性能、强度性能检测试验，并向甲方提供有效的试验、检验报告。乙方对试验、检验报告的准确性和完整性负责。

五、现场验收

1、验收

1.1莫来石-铬轻质浇注料使用以前，乙方必须提供完整的出厂检验报告，并经甲方确认；

1.2在最终验收测试中，如果莫来石-铬轻质浇注料不能正常达到甲方提出的技术要求，甲方有权拒绝验收；

1.3在测试过程中，由于乙方原因造成莫来石-铬轻质浇注料的强度不够或耐热度达不到要求，由此造成的损失将由乙方全部承担。

2、铭牌

每袋莫来石-铬轻质浇注料都应在明显的位置上标识，内容至少应包括：

2.1莫来石-铬轻质浇注料名称；

2.2每袋外形尺寸、重量；

2.3制造厂名称、商标。

2.4出厂日期、产品编号和生产批号。

六、培训与服务

1服务要求

1.1、莫来石-铬轻质浇注料在使用中出现后技术问题，乙方应在接到甲方通知后1小时给予答复，如有必要，24h内派专业维修人员到达现场，并及时采取有效的技术措施。

1.2、由厂家派出专业技术人员现场指导操作人员及培训。

七、到货时间及地点

甲方提前20天通知乙方需用量，乙方按甲方需求按批次供货。

八、其它

未尽事宜，供需双方友好协商解决。

甲方：酒钢集团冶金建设有限公司

代表：

乙方：

代表：