螺旋焊管质量、技术标准

一、产品规格

- 产品规格：ø503*5*12000mm ，ø503*5*6000mm

- 二、技术及加工要求

- 执行标准：SY/T 5037-2018《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》在运输、吊装过程中需要精心操作，防止人为的造成变形。

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外径偏差 | ±1.5mm |
| 椭圆度 | ≤1.5mm |
| 长度 | 定尺12m±30mm 6m±15mm |
| 焊缝 | 外焊缝余高≤1.5mm，内焊缝≤2mm |
| 矫圆工序 | 焊接结束后，若超差，需要校正 |
| 屈服强度 | 245~350MPa |

注：外径与椭圆度检测方法：每根测 2个截面（两端+中部），中部主要是测量外周长。

三、成材率要求

螺旋焊管成材率不低于98.0%，接头管、废品甲方回收。

四、技术指标

乙方必须达到上述技术指标，如未完成的按照实际损失的1.1倍补齐差价。

五、文件交付清单

尺寸全检报告：每根钢管的截面外径/椭圆度实测数据（Excel可编辑格式）。