甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

酒钢2#（1000m3）高炉渣铁沟耐火材料供货技术协议

需方（甲方）：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方（乙方）：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，业务范围等满足需方使用及生产要求，经协商一致，达成以下协议：

1供货维护范围和内容:

1.1酒钢2#高炉（1000m3）出铁场主沟、支沟（渣、铁沟）、残铁沟、铁摆维护用浇注料(含浇注料使用相应结合剂)等全部耐火材料供应。

1.2提供满足高炉生产需要的铁口泥套用浇注料。

2需方使用条件和要求

2.1工艺要求

2.1.1高炉主沟、渣铁沟、铁摆、残铁沟等用耐火材料，要求产品具有优良的热震稳定性能、高温强度和荷重软化温度，浇注料施工性能及硬化速度满足现场施工要求。

2.1.2高炉渣铁沟维护标准按照甲方相关作业文件执行。

2.2 理化指标【仅为技术交流参考，不作为考核依据】：

附表1主沟浇注料理化指标

| 化学组成，％ |  | 体积密度 g/cm3 | 抗折强度 Mpa | 耐压强度 Mpa | 加热永久 性线变化% | 测定条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W（Al2O3） % | W（SiC+C） % |  |  |  |  |  |
| ≥70 | ≥16 | ≥2.90 | ≥6 | ≥20 |  | 110℃×24h |
|  |  |  | ≥10 | ≥45 | -0.2～+0.2 | 1450℃×3h |

附表2 支沟、铁摆浇注料理化指标

| 化学组成，％ |  | 体积密度 g/cm3 | 抗折强度 Mpa | 耐压强度 Mpa | 加热永久 性线变化% | 测定条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W（Al2O3） % | W（SiC+C） % |  |  |  |  |  |
| ≥60 | ≥16 | ≥2.75 | ≥6 | ≥20 |  | 110℃×24h |
|  |  |  | ≥10 | ≥45 | -0.2～+0.2 | 1450℃×3h |

2.2.1 浇注料以散状混合物交货。

2.2.2 包装、运输要求符合国家标准GB/T 15545-1995。

2.3使用标准要求

2.3.1主沟用浇注料使用要求

2.3.1.1主沟大中修后一次通铁量≥11万吨；套浇后一次通铁量≥9万吨（期间可对落铁点部位修补一次）。

2.3.1.2满足酒钢现场使用条件，主沟浇注后具备养生1.5-2小时脱胎，烘烤4～6小时具备出铁条件，无出现爆裂、喷溅、翻料等异常现象。主沟时间（从停沟检修到该主沟投用）：落铁点部位小修时间≤16小时；不含撇渣器拆除主沟套浇≤26小时；含撇渣器拆除重新浇筑时≤35小时；高炉主沟大修时间（从主沟交付到新主沟投用）≤72小时。

2.3.1.3 以上施工时间，在条件许可的情况下，如高炉临时休风、计划检修时，可以适当增加脱模养生及烘烤时间。

2.3.1.4主沟大修周期：主沟累计通铁量达到80万吨后原则上无条件进行大修，永久衬检测可以延长使用周期的，双方协调确定。

2.3.1.5产品保质期：一年。

2.3.2支沟、铁摆、残铁沟用浇注料使用要求

2.3.2.1满足酒钢现场使用条件，热态下渣、铁沟、铁摆修补后烘烤5分钟具备过渣、过铁条件，环保安全，无爆裂、喷溅、翻料等现象。

2.3.2.2渣沟大、中修后一次性过渣量（依据支铁沟的过铁量）≥5万吨，整体通垫后一次性过渣量（依据支铁沟的过铁量）≥4万吨；铁沟大、中修及通垫后一次性过铁量≥6万吨，整体通垫后一次性过铁量≥5万吨；铁水摆动流槽大修及整体通垫后一次性过铁量≥5万吨；渣、铁沟及摆动流槽的沟嘴、摆嘴和落铁点处可进行局部修补。

2.3.2.3支沟大修周期与主沟大修同步。

2.3.2.4铁摆的使用周期为6个月/个。

2.3.2.5产品保质期：一年。

2.4检验、验收标准

2.4.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。产品应提供质保书一式三份。

2.4.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

2.4.3检测、检验结果判定为不合格品时，禁止投入现场使用。

2.4.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，在不影响安全使用的前提下，供方出据书面申请及保证材料，经需方签字认可方可投入使用。供方全额承担差价损失部分。

2.4.5产品到货后，按照《科力耐材公司关键物料检验标准》要求对物料进行抽检，检验检测费由各供货单位自行承担。

2.4.6 产品在使用前，应对物料的包装、产品标识、产品的外观颜色、粒度等进行检查验收。不应受潮、结块以及混入外来夹杂物。

2.5技术及服务

2.5.1供应方应配备专职技术人员做长期现场技术服务并跟踪其产品使用情况。

2.5.2产品质量存在问题时，供应方应及时派技术专家来现场进行技术交流并同时提供国内国际相关的最新技术信息。

2.5.3本协议所涉及到的技术经济指标为最低要求，指标的进步和更新根据行业技术发展需要和公司的有关要求，供方需无条件满足，以确保公司效益最大化。

3供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料、产品或服务不能满足协议中相关要求时，需方有权将其判定为不合格品，有权要求供方限期改进和提高。

3.1.2供方产品或服务在连续2个使用周期内，达不到协议要求的，且没有相应改进措施或实际效果，需方有权终止合同。

3.1.3因供方供货发生弄虚作假或以次充好，给需方安全生产造成损失或冲击生产稳定顺行，需方有权终止合同，将供方列为不合格供方。

3.1.4因经营情况发生重大变化或出现不可抗力时，供需双方通过协商，需方有权对合同相关条款内容进行变更调整或提前终止合同。

3.1.5需方有权按照生产作业文件及有关规章制度对供方实施安全生产监督管理，进行符合性检查，对不符合项提出整改要求。

3.1.6需方有权制止供方违规、违章作业，如供方不听从需方指令所造成的后果全部由供方负责。

3.1.7需方根据生产需要，有权就技术进步、指标提升、供方产品和技术服务不达标进行评价管理及违约考核。

3.1.8供方在无正当理由情况下，拒绝在违约考核报告上签字的，需方有权按协议条款规定进行强制执行。

3.1.9需方有义务将原料、产品检测、验收、使用结果告知供方。

3.1.10需方负责协助供方办理承包工作范围人员、车辆及物资入厂等手续。

3.1.11需方对供方供应维护工作综合评价及违约考核情况，有义务及时向供方进行反馈。

3.1.12需方有权在合同期内进行四新技术引进工业试验。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方对需方就其供应工作不符合项判定拥有申诉权。

3.2.2供方对需方因不合理使用等原因造成的损失拥有追偿权，供、需双方依据实际情况协商解决。

3.2.3供方对需方就其综合考评方式、内容以及违约考核等情况拥有知情权。

3.2.4供方有权依据耐火材料使用特性，在不突破现场保产要求的前提下，提出对需方提供的规程及作业标准修订权。

3.2.5供方有义务向需方提供产品的质量保证书及使用说明书等。

3.2.6供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料或产品进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

3.2.7供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

3.2.8供方应严格遵守国家相关法律、法规及需方相关管理制度要求。

3.2.9就需方提出的有关技术进步、指标提升及不符合项整改要求，供方应积极响应并配合实施。

3.2.10需方提出的合同期内进行四新技术引进工业试验，供方应积极响应并配合实施。

4供货维护单位变更后相关问题的处理

4.1 原供方单位因延续生产需要所合理储备的未投用耐火材料，由原供方单位提供盘库清单，中标方确认后经双方协商全部有偿接收。

4.2为确保生产连续性，供方接到中标通知后，应在10日内，积极组织供货。

4.3若合同期满或其它原因终止合同执行后，原供货方维护渣铁沟已投入使用的耐火材料在交接过程中均与需方及其他供方不存在永久衬料补偿问题。

4.4供方在投标前需向需方缴付40万元履约保证金。供方也可以应收帐款替代支付或第三方单位提供担保，供方出据由委托代理人及财务签章的正规手续。

4.5供方投标前必须与需方进行技术交流并签订技术协议，拒绝与需方签订技术协议的或不按要求缴付履约保证金的，均视为供方自动放弃本次参标机会。

4.6供方中标后不履行或未能履行合同造成单方违约，全额扣除保证金。履行合同时给需方造成损失的，需方有权扣除相应的保证金，不足部分从供方承包费中扣除，保产工作满三个月，如供方无严重违约，也未给需方造成损失，需方无息退还全额履约保证金。

5发生下列情况时，需方对供方执行违约考核

5.1技术指标、质量要求不达标

5.1.1供应提供产品或技术服务不能满足生产要求，每项次考核供方10000元。

5.1.2供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要求，每吨考核供方200元。

5.1.3供方所供物料技术质量指标不达标，在不影响安全生产的前提下，可降等级使用（如主沟料降级为支铁沟料等），必须向需方提供降级使用安全承诺保证书，否则每次考核5000元。

5.1.4最低库存储备要求：主沟浇注料贮备不得少于40吨，支沟浇注料总量不得少于20吨,低于库存要求时，需15天内补足库存，否则每天考核2000元。由于库存原因影响生产，由供方承担所有经济损失，且不冲减需方考核扣款。

5.2使用要求不达标

5.2.1主沟大修后一次通铁量＜11万吨；套浇后一次通铁量＜9万吨，按通铁量比例予以结算， 6万吨≤实际通铁量＜11（9）万吨，结算计算公式为：实际通铁量/11（9）万吨×合同价×实际通铁量 - 考核扣款；大于要求通铁量时，结算按照：实际通铁量*合同价款-考核扣款。

5.2.2一次性通铁量＜6万吨时不予结算。

5.2.3发生使用要求不达标情况，供需双方应根据具体情况进行原因分析，分析结果作为结算考核的最终依据。

5.2.4因主线单位生产组织或高炉生产自身等原因导致通铁量指标不达标，不予考核。

5.3使用要求及事故考核

5.3.1 因供方产品质量原因给需方造成各类事故的，由需方向供方提报直接经济损失名细，供方全额承担所造成的经济损失。

5.3.2由于供方产品质量等原因导致使用过程中出现生产中断或造成生产、质量、安全、设备事故隐患和故障，以及其它任何事故，乙方应全额赔偿事故损失。每次考核10000元。有关经济损失及责任认定，应由供需双方召开事故分析会，共同对造成损失事项及产生的后果客观公正地分析，分清责任。相关损失赔偿、考核等事宜均以分析报告为准。

5.3.3因供方原因造成需方受到第三方单位直接考核或金额赔偿时，该损失由供方全额承担，且不冲减需方考核扣款。

5.3.4供方所提供的耐材产品数量由供需双方共同认定，双方交接人员签字方可投入现场使用。如没有备用合格耐材产品接替并由此导致影响需方生产，每影响一次考核供方50000元，期间造成的经济损失由供方负责全额赔偿且不冲减考核扣款。

5.3.5供方要依据需方的周生产计划提前备料，保证需方的正常生产，如造成需方生产计划无法兑现，每影响一次考核供方20000元，受到第三方考核，供方承担相应考核责任。

5.3.6所有考核、索赔扣款等明细在当月结算时进行明确并通知对方，主要负责人审核签字后，在当月结算时执行。

5.3.7供方未按需方技术要求实施供货、提供技术服务或按时组织分析，每次考核5000元。

5.3.8供方所有从业人员必须办理进入酒钢厂区相关手续。必须严格执行《酒钢（集团）科力耐火材料股份有限公司安全生产管理规定》的要求，需方对供方协议履行情况进行监督管理。

7.其它违约考核

7.1发生质量异议供方要求进行指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

7.2供方不积极配合需方技术质量要求对不符合项进行整改，每次考核供方5000元。

7.3供方不得在未经需方许可的情况下，擅自更改产品、施工工艺，每发生一次考核供方20000元，由此而造成的损失由供方全额承担。

7.4供方所供货物不能及时到货，需方为保证安全生产连续性，调整使用其它供方产品使用后，期间所发生的费用由供方全额承担。

7.5供方与原供方协议或合同未按期履行，每延期1天追加考核500元，由此给原供方造成的直接经济损失由供方负责全额赔偿；由此给需方造成负面影响，造成的经济损失由供方全额承担，并追加考核50000元。

7.6供方在接到中标通知后，未在规定时间内具备保障生产条件、不履行相关条款内容、或技术指标达不到协议要求，需方有权向采购部门申请由次第中标单位直接介入供应维护工作，并在重新组织本项目招标时，取消供方投标资格。由此给需方造成的损失由供方负责赔偿。

7.7主营业务不得转包、分包，否则立即终止承包业务合同，且不计相应损失。

8协议有效期限：自签订之日起至2021年12月31日。

9本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

10供方在执行本合同业务过程中发生工亡事故，需方有权终止合同，并将供方列为不合格供方。

11本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

12本协议解释权归需方所有。

需方（甲方）：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

需方（甲方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2020年  月   日

供方（乙方）：

供方（乙方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2020年  月   日