（Pyrotek）精炼剂技术规格书
1、概述
1.1甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司
乙方：
1.2甲方向乙方采购的铝及铝合金高效重熔熔剂事宜中有关物资的供货要求、技术标准等都已进行了充分讨论，经双方友好协商达成协议。
2、型号及技术要求
2.1技术要求
2.1.1乙方向甲方所供熔剂必须为重熔方式生产，不得采用机械混合生产方式。
2.1.3化学成分
熔剂的化学成分应符合下表的规定。
	NaCl
	MgCl2
	MgO

	38-45
	55-62
	≤1


2.1.4水含量
颗粒类熔剂的水分应不大于1%。
2.1.5熔剂的外形要求
粒度要求如下：
	颗粒度/mm
	0.85-3.15
	＜0.85
	＞3.15

	质量含量/%
	≥94
	≤5
	≤1

	备注：颗粒度不容许大于3.5mm.


粒度均匀性≥98%；熔剂的粒度测量及筛网尺寸按GB/T4108规定执行。
2.2其他要求技术要求
2.2.1甲方采购精炼用的溶剂为重熔处理的，非机械混合型溶剂。
2.2.2纯铝及不含Mg元素铝合金用熔剂中不允许配入游离状态的NaF等增加Na、Li、Sr、SO42-等有害元素的物质。
2.2.3甲方采用固定工艺条件下使用乙方所供溶剂，试用过程中建筑材最低试用7熔次，依据精炼时烟气量、熔体含氢量、铝渣分离效果以及烧损综合评价性价比；工业材最低试用3熔次，依据下游客户反馈产品内在质量确定除渣效果。
2.2.4甲方在固定工艺条件下使用乙方所供溶剂，熔剂的熔点≤460℃。
2.2.5后续产品质量要求
甲方在固定工艺条件下使用乙方熔剂，乙方必须保证在后续质量检测过程中，不得因熔剂的质量缺陷造成铝棒高倍夹杂超标。
2.2.6甲方在固定工艺条件下使用乙方所供溶剂，必须保证除气、除渣效果达标，过滤板等辅材的生产使用周期。
2.2.7甲方在固定工艺条件下使用乙方所供溶剂，必须保证铝熔体渣铝分离效果好。扒出铝渣不得有大块粘稠状，造成渣铝分离效果不好、烧损增加，成本增加。
2.2.8甲方在固定工艺条件下精炼时不能有刺激性气味和烟气，以目视不能看到烟气为标准。
2.2.9包装要求
熔剂用塑料袋包装，每袋净重5kg然后再装入蛇皮塑料袋中（25-30kg），最终装入吨包袋中进行运输。
3、试验方法
3.1化学成分分析方法
化学成分分析方法按供需双方商定的方法进行检验。
3.2水含量检验方法
测量方法按YS/T491-2020标准规定进行检验。
3.3外形尺寸检验方法
用筛网进行检验。
4、检验规则
4.1检查和验收
4.1.1所有熔剂进厂必须附有产品合格证和产品质量证明书，否则仓库要拒收。
4.1.2熔剂应成批供货，每批应由同一成分、同一种类、同一形状产品组成。
4.1.3检查所有材料的包装，要求包装完好，如果发现包装破损，要通知进行确认是否影响使用。熔剂不允许存在肉眼可见的异物或结块，如果有此类现象存在，判该批不合格，做退货处理。
4.1.4进厂的熔剂每批都要检验，同一批随机选两箱，每箱任取一包装袋，从中部至少取100克熔剂，送技术质量部进行检测。
4.1.5每批熔炼用熔剂均应进行外观质量、水分、粒度及成分的检测。
4.1.6技术质量室在规定时间内出具检测报告给原辅材料质量检验员，原辅材料员按以上检测报告对其进行判定，并将检测判定结果及时告知相关部门及分厂。
4.1.7化验（检验）结果合格，允许入库；化验（检验）结果不合格，需双倍取样，双倍取样合格，判定该批产品合格，允许入库；双倍取样不合格，判定该批产品不合格，退回厂家。
4.1.8检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。
5、质量异议处理
5.1发生不合格产品，甲方向乙方反馈，后甲方与乙方通过确认及协商退货或折让方案。
5.2乙方在接到甲方提出的不良反馈时，乙方应在3个工作日内作书面应答及解决方案。如有必要，乙方应在3个工作日内到达甲方现场配合处理；双方经协商，对不良产品作出处理后，双方应对退货或折让结果进行书面确认。
5.3所有质量异议的数量及赔偿事项均由甲方和乙方主导推进。赔偿方案确定后，按赔偿流程乙方赔付给甲方。
[bookmark: _GoBack]5.4甲方在固定工艺条件下使用乙方所供溶剂，若因乙方所供溶剂质量问题，造成甲方产品出现质量问题，造成的损失由乙方承担。
5.5甲方在固定工艺条件下使用乙方所供溶剂，若因乙方所供溶剂质量问题，造成甲方生产周期不足或其它生产升本增加，造成的成本增加及损失由乙方承担。
6、商业技术秘密
本协议任何一方均不得在协议期限前、协议期限内及协议期限届满后的一年以内（技术方面内容为从协议签订之日起3年）以任何形式披露或泄露另一方的商业技术秘密，包含甲乙双方生产工艺参数、购买数量、购买费用、购买周期等讯息；若因披露或泄露另一方的商业秘密而造成该方利益损失的，违约方应承担相应的损害赔偿责任。
7.1当精炼剂取样检验结果不合格时按此标准进行处置：
	进厂物资不合格品处置标准

	名称
	技术指标要求
	降价1%
	降价2%
	降价3%
	降价5%

	重熔型无钠颗粒精炼剂
	NaCl(%)
	38～45
	36≤值＜38或
45＜值≤47
	34≤值＜36或
47＜值≤49
	32≤值＜34或
49＜值≤51
	/

	
	MgCl2(%)
	55～62
	53≤值＜55或
62＜值≤64
	51≤值＜53或
64＜值≤66
	49≤值＜51或
66＜值≤68
	/

	
	MgO（%）
	≤1
	1＜值≤1.5
	1.5＜值≤2
	2＜值≤2.5
	

	
	颗粒度0.85～3.15mm(%)
	≥94
	偏差≤10
	/
	偏差≤20
	偏差≤30

	
	颗粒度＜0.85mm(%)
	≤5
	
	
	
	

	
	颗粒度＞3.15mm(%)
	≤1
	
	
	
	

	
	水分(%)
	≤1
	1＜值≤1.4
	1.4＜值≤1.8
	1.8＜值≤2.2
	/

	说明：1、涉及物资降价时，按不合格指标累加，降价金额=不合格量×单价×降价幅度。                                                                                                                                      
      2、当表中退货栏为“/”，满足使用要求时，对应指标按降价幅度顺延降价；不能满足使用要求时，退货处理。
      3、当指标偏差达到退货标准，因生产需要等原因使用时，会议决定后，按降价幅度顺延。


8、其他事项
8.1本规范书一式四份，甲方三份，乙方一份。
8.2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。
8.3本协议内容经由甲乙双方于 于    年   月   日   时通过   方式商定。 
 8.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
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