甘肃酒钢集团炼轧厂一高线

采购耐火水管浇注料

技术协议

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴股份炼轧厂（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方宏兴股份炼轧厂一高线采购耐火水管浇注料经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进水平，采用先进工艺、合格材料、成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保加热炉连续稳定的工作。

1.4乙方提供的产品的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对提供的产品各项技术性能指标、参数及质量承担全部责任。保证加热炉正常运行的工艺要求。

1.6乙方在合同产品制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二  制造要求

| 2.1.产品技术性能、参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 理化指标 | 参数 |
| 1 | AI2O3( % ) | ＞64.5% |
| 2 | 密度( g/cm3 ) （110℃*24h） | 1.95 |
| 3 | 密度( g/cm3 ) （1500℃*3h） | 2.15 |
| 4 | 耐压强度( MPa )( 110℃*24h) | 50 |
| 5 | 耐压强度( MPa )( 1500℃*3h) | 60 |
| 6 | 耐折强度( MPa )( 110℃*24h) | 8.5 |
| 7 | 耐折强度( MPa )( 1500℃*3h) | 11 |
| 8 | 最高工作温度( ℃ ) | 1700℃ |
| 9 | 荷重软化温度( ℃ ) | 1400℃ |
| 10 | 线变化（%） | 0.4 |

附件三  供货范围。

3.1 产品的技术规范要求

所有产品必须保证在有效期内，流动性能好，使用部位为加热炉水梁包扎部位、蓄热式加热炉高温段炉墙、烧嘴部位，必须满足加热炉炉墙、烧嘴工况条件要求，炉墙承受高温（1350℃）和自重，烧嘴为蓄热式结构，高温废气和预热的低温空、煤气，反复冲刷（32S周期内换向一次，冲刷一次），浇筑烧嘴结构中间支柱为薄弱部位，且32S周期内高温废气和低温空、煤气冲刷一次，热震性和抗冲刷性要高，冲刷瞬时气流总量在40000-80000m3，炉墙、烧嘴在使用寿命内不能出现烧损、坍塌问题，浇筑后使用过程中，不出现大于10mm裂纹，表面平整，不能脱落掉肉、凹凸变形、耐压、耐折强度下降等问题，耐压、耐折强度指标在要求参数以上。

所有产品满足以上产品技术性能要求；

所有产品浇筑炉墙、烧嘴、水梁使用寿命不低于5年。

附件四 提供资料

- 4.1乙方在中标后向甲方提以下资料：

4.1.1产品合格证

4.1.2产品相关技术数据、成分化检验单（盖章）

附件五 售后服务

5.1 保质期内如有质量问题，供方负责免费更换，保质期在5年。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2022年10月1日前。

6.2 交货地点：酒钢（集团）耐火材料物资总库。

附件七   其它

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	          乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                         乙方代表：

年   月   日	                           年   月   日