甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司炼轧厂

一高线加热炉刚玉质挡板砖、刚玉质陶瓷蜂窝蓄热体采购

技术协议

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四     附加说明

附件五    验收、索赔说明

附件六    提供资料

附件七    售后服务

附件八    交货时间及地点

附件九    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司炼轧厂（以下称甲方）与     ×××    （以下称乙方）就甲方一高线加热炉蓄热体采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备（耐材）必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备（耐材）必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5  乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

1.所有产品必须保证外观规整、无变形扭曲、无裂纹，蓄热体尺寸公差保证在0.3mm。

2.所有产品必须满足技术要求，质量要求，备件（耐材）采购计划要求，同时满足加热炉加热工艺参数及生产使用要求，加热炉工艺参数：加热能力120T/h，钢坯冷坯入炉温度20℃，出钢钢坯表面温度1150℃，炉膛温度1250℃,换向周期24秒，烧嘴排烟温度50-200℃。

3.制造前，乙方必须对甲方提供的蓄热体型号尺寸进行全面审核，如有任何疑问，须与炼轧厂一高线生产作业区联系，商订后方可改动。

4.刚玉挡板砖两面为平面；各种材质规格蓄热体一面为平面，则另一面为两边凸出，中心凹面，中心凹面距离两边深度2-3mm。乙方必须进行现场备件的确认工作，避免到货备件（耐材）出现质量问题。

附件三    供货范围

| 名 称 | 规 格 | 孔型、孔径 | 壁厚 | 单位 | 数量 | 单重 | 总体积、重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚玉质陶瓷蜂窝蓄热体 | 100mm×100mm×100mm | 正六边形孔3.5mm | 1.2mm | 块 | 28000 |  | 28m3 |
| 刚玉质陶瓷蜂窝蓄热体 | 150mm×100mm×100mm | 正六边形孔3.5mm | 1.2mm | 块 | 5333 |  | 8m3 |
| 刚玉质陶瓷蜂窝蓄热体合计： |  |  |  |  |  |  | 36m3 |
| 刚玉挡板砖 | 400*200*120 | 圆孔；Φ16mm | 6.5mm | 块 | 156 | 15.8kg | 2.46 |
| 刚玉挡板砖 | 400*250*120 | 圆孔；Φ16mm | 6.5mm | 块 | 43 | 18.35kg | 0.79 |
| 刚玉挡板砖 | 500*150*120 | 圆孔；Φ16mm | 6.5mm | 块 | 242 | 14.7kg | 3.56 |
| 刚玉挡板砖 | 500*200*120 | 圆孔；Φ16mm | 6.5mm | 块 | 256 | 19.5kg | 4.99 |
| 刚玉挡板砖合计： |  |  |  |  |  |  | 11.80T |

附件四  附加说明：

| 序号 | 理化指标 | 刚玉质蜂窝体 | 刚玉质高温挡板砖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI2O3( % ) | ＞73% | ＞80% |
| 2 | Mg O( % ) | 微量 | 微量 |
| 3 | 其它微量元素( % ) | ≤1.5% | ≤2% |
| 4 | 密度( g/cm3 ) | 0.85～1.1 | 2.4～2.5 |
| 5 | 热膨胀系数( ×10-６/℃ ) | 5～6 | 6.0～8.0 |
| 6 | 比热容(1200℃）/（J/ kg*K )≥ | 1100 |  |
| 7 | 荷重软化温度( ℃ ) | 1450℃ | 1510℃ |
| 8 | 最高工作温度( ℃ ) | 1650℃ | 1650℃ |
| 9 | 抗压强度( MPa )( 常温 ) ( A向 轴向) | ≥12 | ≥25 |
| 10 | 抗压强度( MPa )( 常温 ) ( B向侧向 ) | ＞2 |  |
| 11 | 成型方式 | 机压成型 | 机压成型 |

安装图纸：

实物照片：

附件五  验收、索赔说明

验收：

1.刚玉挡板砖按制作要求制作，颜色：米黄色；尺寸：外形尺寸偏差5mm、鼻梁（壁厚）6.5mm、挡板蓄热孔直径：16mm；刚玉挡砖表面外观规整、无变形、无扭曲、无裂纹。

2.蓄热体按制作要求制作，满足甲方使用要求。蓄热体颜色：纯白色，不得出现色差，不得出现淡黄色；尺寸：外形尺寸偏差0.3mm、鼻梁（壁厚）1.2mm、中心凹面深度2-3mm；蓄热孔：3.5mm；蓄热体表面外观规整、无变形、无扭曲、无裂纹。

3.乙方提供的备件（耐材）运达到甲方指定地点，甲方随机抽取到货备件，做好标识，送酒钢耐材公司进行常规指标检验。检验完毕后与乙方提供的指标进行对比。（乙方所供货物的相关技术指标参数与我方提供的技术参数，可以有一些偏差，具体考核按照现场使用状况进行考核。）

4.乙方提供的备件（耐材）要有一定富余量，考虑到运输过程中的破损情况，到达甲方一高线作业区现场的合格货品数量必须满足一高线加热炉的安装要求。

索赔：

1.卖方物资应买方使用要求,产品质量保证18个月以上的使用寿命。物资内在质量保证期为18月，自物资使用之日之日计算。

2.乙方提供的蜂窝蓄热体、挡砖如在质保期内发生开裂、结焦粘连、融化、粉化、变形、坍塌等情况，乙方按实际使用天数折算，免费补偿不足部分，以保证蓄热体、挡砖达到规定使用期限。

3.蓄热体到货后由甲方进行质量检验，质量检验符合技术协议标准后出库使用，按协议标准结算货款。如不满足协议标准，乙方负责在一周内完成现场的蓄热体的清理，并对甲方因此导致的停炉检修、人工、材料等相应损失进行赔偿。

附件六 提供资料

- 6.1甲方向乙方提以下资料：刚玉质挡板砖、蓄热体安装图纸。

6.2乙方供货时需提供以下资料：蓄热体生产厂家、蓄热体成分化检验单、蓄热体合格证。

附件七 售后服务

- 7.1  技术服务

- 7.1.1	卖方现场服务人员的任务主要包括设备（耐材）的检验、设备（耐材）质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 7.1.2  卖方现场服务人员应配合处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员按照需方规定的时间进行处理。

- 7.2  质量承诺

- 物资内在质量保证期为18月，自物资使用之日计算； 在质量保证期内，卖方有义务对其所供物资存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件八  交货时间及地点

8.1 交货时间：2022年10月1日前。

8.2 交货地点：酒钢（集团）耐火材料物资总库。

附件九   其它

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                    乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                             乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日