甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司炼轧厂

一高线喷嘴砖采购技术协议采购

技术协议

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四     附加说明

附件五    验收、索赔说明

附件六    提供资料

附件七    售后服务

附件八    交货时间及地点

附件九    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司炼轧厂（以下称甲方）与             （以下称乙方）就甲方炼轧厂一高线加热炉喷嘴砖采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备（耐材）必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备（耐材）必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5  乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

1.所有产品必须保证外观规整，必须满足技术要求，质量要求，备件（耐材）采购计划要求，同时满足蓄热式加热炉加热工艺参数及生产使用要求。

2.喷嘴砖制造应严格执行图纸尺寸和要求，图号：sk1J2喷口砖-5、skd空气单向喷口砖、sk1喷口砖-5。

3.喷嘴砖生产使用有效期5年，乙方必须进行现场备件的确认工作，避免到货备件（耐材）出现质量问题。

附件三    供货范围

喷嘴砖，55块。

附件四  附加说明：

| 项 目 | 喷嘴砖理化指标（JX-WA65） |
| --- | --- |
| A1203（%） | ≥75 |
| 体积密度（g/cm3）110℃×16h | ≥2.8 |
| 耐压强度（Mpa）110℃×24h | ≥50 |
| 耐压强度（Mpa）1350℃×3h | ≥70 |
| 抗折强度（Mpa）1350℃×3h | ≥12 |
| 线变化（%）1350℃×3h | ±0.5 |
| 使用温度（℃） | 1450 |

附件五  验收、索赔说明

验收：

- 喷嘴砖各项理化指标满足上述（附件四）指标要求。

- 喷嘴砖严格按照图纸制造和验收，产品尺寸与图纸尺寸一致。

- 每个喷嘴砖表面尺寸误差在-2mm以内，烧嘴交角符合图纸要求。

- 到货喷嘴砖表面质量完好，无裂缝、变形、掉肉、无麻面，包装密封完好。

- 乙方提供的产品运达到甲方指定地点，甲方随机抽取到货备件（试样），做好标识，进行指标检验。检验完毕后与乙方提供的指标进行对比，理化指标不合格退货。

索赔：

1.卖方物资应买方使用要求,产品质量保证5年以上的使用寿命。物资内在质量保证期为5年，自物资使用之日计算。

2.喷嘴砖到货后由甲方进行质量检验，质量检验符合技术协议标准后出库使用，按使用协议标准结算货款。如不满足协议标准，乙方负责在一周内完成现场的耐材的清理。

附件六 提供资料

- 6.1甲方在中标后向乙方提以下资料：一高线加热炉喷嘴砖和相关图纸。

6.2乙方供货时需提供以下资料：生产厂家、成分化检验单、合格证。

附件七 售后服务

- 7.1  技术服务

- 7.1.1	卖方现场服务人员的任务主要包括设备（耐材）的检验、设备（耐材）质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 7.1.2  卖方现场服务人员应配合处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员按照需方规定的时间进行处理。

- 7.2  质量承诺

- 物资内在到货后不得出现设计尺寸、表面质量、变形、开裂、理化指标不合等问题，卖方有义务对其所供物资存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件八  交货时间及地点

8.1 交货时间：2021年6月2日前。

8.2 交货地点：酒钢（集团）耐火材料物资总库

附件九   其它

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                    乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日