合同编号：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

宏博新材料公司二高线1080剪总成采购

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴宏博新材料有限责任公司

乙方：

- 甘肃酒钢集团宏兴宏博新材料有限责任公司（以下称甲方）与                       （以下称乙方）就甲方 宏博新材料公司二高线1080剪总成采购 经双方协商，达成如下技术规格书：

总则

- 本技术规格书作为甲方设备订货协议的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

- 合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本次采购设备的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证所供设备满足现场在线使用工况要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 技术规格书内容经由甲乙双方于XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

供货范围

| 序号 | 名称 | 编码 | 型号 | 数量 | 材料 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080剪总成 | 70446328 | 10202493 | 1台 | 组件 | 包括齿轮箱、剪臂总成、安全护罩等 |

- 注：乙方需具备同行业摩根型轧线齿轮箱生产或修复业绩。

技术要求

- 主要技术要求

- 3.1.1主要技术参数

- 剪轴中心距：1080mm

- 最大剪切力：110kN

- 最大剪切速度：22.4m/s

- 剪切直径：17.1-32.5mm

- 公称传动比：1.0

- 电机额定功率：188kW

- 3.1.2 1080剪总成箱体、齿轮、轴系的材质及加工等严格执行摩根图纸技术要求，所有轴承品牌（参照或相当于SKF( 瑞典本部生产)或FAG（德国本部生产）品牌），轴承寿命设计要大于五万小时，加强轴承抗冲击能力。1080剪总成齿轮、轴系备件必须磁粉/超声波探伤合格后方可。

- 3.1.3 齿轮材料选用20CrNi2MoA或更优材质，轴材料采用42CrMo，齿轮、轴坯料要求探伤检验合格，斜齿齿轮啮合精度要求长度方向大于70%，高度方向大于60%，其精度等级不低于GB/11365—89六级（IS06）6级。齿面渗碳淬火，有效硬化层深度1.2+0.3mm，齿面硬度为HRC58—62度，芯部硬度为HRC33-42度，符合机械部锻件二级标准，齿轮热处理后要做齿面磁粉探伤。

- 3.1.4 高速轴输入端、剪臂轴输出端采用可靠机械密封设计，整机无渗漏油，结合面、轴伸端无油迹、无滴漏。

- 3.1.5 1080剪总成齿轮箱润滑管路布置在箱体内部，进出油管位置按甲方提供的要求更改。所有设备配管按图纸和规范进行，要求平直、整齐，弯管处要圆滑，管子用管卡子固定，布置要合理，方便检修拆卸，管子直径的变化不允许超过相应的规范要求。设备中的润滑配管必须进行处理，达到相应的清洁度要求，并提供最终的检查记录。

- 3.1.6 严格遵循摩根原厂装配工艺，锥面配合、过盈配合采用液压装拆，锥面接触面积≥90%；轴系对中、齿侧间隙、轴承预紧量按标准控制；去除全部毛刺锐边，清洁度达到轧线重载设备等级。1080剪总成装配后出具装配数据报告，待甲方确认后发货。

- 3.1.7 1080剪总成箱体醒目位置固定金属铭牌，标注设备型号、名称、中心距、传动比、出厂编号、制造日期。

- 3.1.8 1080剪总成在线使用周期保证在12个月，齿轮质量保证期5年以上。

- 外观质量要求

- 设备出厂前的涂装技术要求按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12执行，面漆颜色按照买方提供的色标（绿色）要求统一执行。

- 质量验收

- 3.3.1验收标准

- 热装轴承时轴承内圈必须紧贴轴肩，0.05mm塞尺检查不得通过；涂红丹检查：齿轮副啮合斑点沿齿高方向不小于60%，沿齿长方向应不少于70%，啮合部位分布位置趋近于齿面中部；调整各级轴承间隙，通过压钎法或打表法检查齿轮侧隙，剪刃间隙0.2-0.3mm，剪刃重叠量1.2-1.5mm。

- 出厂前空负荷试验

- 卖方须完成整机空载试验、负载试验、密封性试验、温升与振动测试，出具完整试验报告。试验前提前48小时通知买方监造，买方有权到场见证。试验项目包括：空载运转2小时、额定负载连续运转4小时、振动噪声检测、油温油压检测、密封无渗漏验证。试验时，应注入足够的润滑油。空载试验应符合以下要求：

- 各连接件、紧固件不松动。(2)运转平稳无冲击。(3)各密封处接合处无漏油现象。(4)运转后拆开，检查各级齿面接触情况。(5)测齿轮机座工作时噪声、振动；轴承温度与油温；齿面接触率、齿面损坏及其他。各测试项目应满足设计要求，如下表：

| - 序号 | - 检测项目 | - 设计要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 噪声 | - ≤85 dB(A) |  |
| - 2 | - 单向振动 | - ≤ 2 mm/s |  |
| - 3 | - 伞齿齿面接触斑点 | - 沿齿长不小于70%，沿齿高不小于60% |  |
| - 4 | - 轴承温升 | - 40C |  |
| - 5 | - 轴承最高温度 | - ≤65C |  |
| - 6 | - 各结合面渗漏情况 | - 不得渗漏油 |  |

包装及运输：

- 设备的表面要采取防锈措施，所有设备组件应该有表面保护防止腐蚀，应该按照国际标准对防腐保护的规定清洗金属表面、底层和表面涂层，应该按照涂漆惯例和油漆制造商的数据表和说明进行涂漆。设备的涂装按照JB/T5000.12—98和YB/T036.19—92标准要求。包装按照YB/T036.21—92标准要求（但不局限于此）。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏、丢失及任何损伤的责任及费用。

- 汽车运输时固定牢靠防止碰撞损伤。

交货期及需交付的技术资料

5.1交货期：严格执行合同约定。

5.2需随机交付的技术资料及附件：

（1）产品合格证3份。

（2）产品图纸（电子版）、备件清单及安全注意事项等。

（3）产品材质证明、热处理报告、无损检测报告、出厂检验报告。

双方责任

- 设备到甲方现场后，在安装、调试前一周通知乙方，乙方无偿选派足够的、有经验的技术人员到现场指导安装和进行调试，直到试车成功。乙方定期回访，进行产品质量跟踪。设备使用中，设备发生故障，乙方24小时内抵达嘉峪关市并及时提供备件，保证用户正常使用，之后明确责任，协商解决。在质量保证期限内，产品质量若出现问题，乙方将无偿更换或修复。乙方应就合同设备的安装、调试、操作、维修等方面对用户人员进行必要的培训。

质量保证及承诺

- 供方有质量保证体系以确保产品质量和服务工作符合本标书规定的要求。

- 乙方按相关防垢器标准规范要求进行检验，并应提供完整的质量证明材料。

- 质保期从设备上线使用之日起。

- 1080剪总成保质期为12个月，即自该1080剪总成安装上线连续使用12个月以上。若使用周期达不到12个月，全部责任由乙方负责（除甲方未按乙方提出的要求造成的设备损坏除外）。

- 乙方对所供应的1080剪总成设计、制造、装配以及调试全部质量问题负责。

- 质保期及使用寿命期内，凡属制造不良、质量缺陷、配置不当、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方承担担。

- 设备在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在派技术人员到现场处理，如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

- 合同设备在甲方现场安装、使用期间，不满足质量保证项目，由乙方免费提供损坏备件。

售后服务要求

- 乙方的服务范围及职责

- 乙方应提供关于合同设备安装、试车、性能考核及验收、运行操作、维修等方面的技术服务。

- 乙方技术人员应进行详细的技术交底、讲解图纸、设备性能及有关注意事项等，解答合同范围内甲方提出的技术问题。

- 乙方技术人员应在生产现场培训买方的安装、调试、设备维修，提供合同范围内全面、正确的技术服务并进行必要的示范。

- 当乙方接到甲方的书面通知后，应在3日内到达项目现场。

其它

1.未尽适宜双方本着友好合作的原则协商解决。

2.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

其它

1、本协议中未尽事宜，双方协商解决。

2、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方单位名称：甘肃酒钢集团宏兴宏博新材料有限责任公司

甲方代表：                               年   月   日

乙方单位名称：

乙方代表：                               年   月   日