**钙质中间包覆盖剂技术规格书**

甲方： 酒泉钢铁（集团）有限公司

乙方：

甲方采购的钙质覆盖剂，必须满足以下技术规格的要求：

1. 技术要求及功能参数
2. 主要用途

钙覆盖剂用于薄板坯连铸连续浇注过程中间包内钢液面覆盖。

1. 技术要求
2. 保温效果良好，覆盖剂铺展性好，能均匀覆盖在钢液表面，钢水不能裸露，不结壳；
3. 覆盖剂为颗粒状，0.2~2mm粒度＞90%，

3）覆盖剂到货必须附带质保书，质保书中须有明确的理化指标；

4）覆盖剂到达现场后，取样化验化学指标符合质保书，主要化学指标要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数值** |
| 1 | SiO2 | ＜30% |
| 2 | CaO | ＞30% |

二、售后服务

1．乙方提供的钙质覆盖剂符合技术协议要求，使用过程出现问题时，乙方尽快派技术人员到达现场进行确认解决；

2．产品质量出现问题时，乙方必须无条件退换货。

三、其它

1．本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份；

2．其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：酒泉钢铁（集团）有限公司 乙方：

签字： 签字：

日期： 日期：