附件三：

| 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头技术规格书 审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/ 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头采购

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

日期：    年  月  日

地点：甘肃省嘉峪关市

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与         （以下称乙方）就甲方钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头采购供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方物资采购合同的附件，与采购合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.关于产品制造标准

1.1 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证产品符合有关标准和技术文件。内容冲突时，以较高的、较严格的标准规范为准。

1.2产品的制造标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.3 乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进的工艺、优质的材料、成熟的技术。关键部件制造工艺须通过ISO 9001质量管理体系认证。

1.4 乙方提供产品的制造工艺、材料的选择、结构的设计，都应按照不低于国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，鼓励乙方使用高于国家标准、行业标准、团体标准的内部企业标准进行产品制造，这些产品应符合成熟、可靠、先进的基本要求，并经过有效的现场检验。双方本着诚信合作原则，共同推动产品在实际工况中的持续改进与价值提升。

2.关于乙方制造能力、技术能力

2.1 乙方须为产品的源头制造厂家，不接受非源头制造厂家授权贸易商参与供货，产品必须为原厂自主研发制造，严禁任何形式的贴牌、代工或外协生产，不接受任何形式的贴牌生产或外协加工。乙方使用从外部采购的标准件应征得甲方书面同意，并符合本技术规格书技术要求。

2.2 乙方应具备完整的研发、设计、制造及质量控制体系，拥有独立的生产厂房和专业技术人员，确保产品从原材料采购到成品出厂全过程可控可溯。

2.3 乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，须对产品的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，满足设备产品产能、质量及工况要求，确保设备在高负荷连续工况下运行稳定、高效。

2.4 严禁以任何形式提供假冒伪劣产品或偷工减料，一经发现，甲方有权立即终止合同，并追究乙方由此造成的一切经济损失与法律责任。

2.5 乙方须建立完善的质量追溯体系，确保每批次产品从原材料入库、制造工艺到出厂检验全过程记录真实、完整、可查。建立关键原材料采购、关键生产工艺参数、关键中间环节质量检验、关键部件溯源清单等档案，符合质量溯源管理要求，确保全生命周期管理。

2.6 乙方有义务配合甲方对资质、业绩、技术能力、装备水平、制造过程进行动态审查，包括但不限于资料查验、官方网站查询、产品最终用户现场考察等形式，甲方保留对乙方生产现场进行实地核查的权利。若发现与本技术规格书、投标承诺不符，甲方有权终止合作并追索损失。

3.关于产品质量

3.1 乙方须对甲方所采购产品的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足现场使用要求。提供的产品外形尺寸要符合甲方安装空间、不低于国家标准规范相关要求；提供的产品材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货产品不能安装或更换，乙方承担全部责任。

3.2 凡涉及产品升级或工艺改进，乙方须第一时间通知甲方，并提供技术论证与实施方案。所有技术更新不得降低原有性能指标，且需通过第三方权威机构验证。

3.3 乙方提供产品质量保证书，对所提供的产品实施全生命周期质量跟踪服务，质量保证期不低于本技术规格书的要求，产品使用周期自上线使用之日起计算。质量承诺不因合同履行完毕而终止，其效力延续至产品生命周期终结。乙方须确保所供产品在全生命周期内持续符合国家及行业最新标准，并接受甲方在使用过程中的监督与抽检。乙方须在设备运行期间提供全周期技术支持，定期提交产品运行分析报告，配合甲方完成关键部件的寿命评估与预测性维护。

3.4 供货产品到达现场后，外观质量不得存在破损、凹坑、变形、尺寸超出允许偏差等问题，如出现质量验收不合格，乙方须在3个工作日内到甲方现场进行确认。

- 3.5 产品使用过程中出现质量问题时，甲方有权采取委托独立第三方对产品进行包括不限于物理性能、化学成分检验、失效分析等复检手段查明出现质量问题的根本原因，乙方应认可第三方检验报告的结论，样品的第三方检测费、邮寄费等检验过程中产生的费用均由乙方承担。乙方依据第三方检验报告，按甲方要求提供分析报告，包括质量溯源分析、改进措施，分析报告须由单位法人签字并盖公章。本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

4.其他事项

- 4.1 乙方在产品设计、制造中发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。甲方使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4.2 乙方应提供不低于符合本规格书的近3年内至少5项成功应用业绩材料，并附用户反馈报告。业绩材料应符合以下要求：（1）应用在铁矿石选矿厂；（2）年处理量500万吨以上；（3）提供供货合同、技术规格书、供货发票、原材料采购合同及发票。

- 4.3 乙方提供的产品必须是能够满足在酒钢选矿厂矿浆系统工况环境条件使用的合格产品；乙方必须具备产品生产的全部工艺生产能力且乙方提供的产品为乙方自行生产，不接受代理商或贸易商参标，投标前双方签订技术规格书。

- 4.4 乙方承诺提供的所有资料真实、有效、完整、可验证，若提供虚假资料或隐瞒技术缺陷，一经发现，乙方须承担由此引起的一切经济与法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

4.5 招标前，乙方应与甲方进行技术交流，呈报不低于本规格书要求的证明材料，确保符合甲方技术要求，双方签标前技术规格书。

附件二  工况环境及制造要求

- 2.1 使用工况环境

- 2.1.1本次采购的钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头使用于酒钢选矿厂矿浆管路，管道输送介质主要为铁粒矿浆，矿浆浓度为25-68%，矿浆比重≤2.79g/cm³，矿浆温度一般介于10℃～70℃。磁选\浮选区域输送铁粒矿浆呈碱性，矿浆pH值介于8.3～10.0之间，具有一定的化学腐蚀性；竖炉区域矿浆呈酸性，矿浆pH值介于2.6～6之间，具有较强的腐蚀性。

- 2.1.2 安装环境：室内或室外安装。

- 2.2 制造标准

- 2.2.1钢管执行GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》制造标准；

- 2.2.2法兰盘执行GB/T 9116-2010制造标准，钢号Q235平焊法兰；

- 2.2.3焊接执行JB/T 5000.3《焊接件通用技术条件》；

- 2.2.4焊缝质量执行GB 11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》标准及TB10212-1998有关标准。

- 2.2.5内衬耐磨聚氨酯性能达到GB/T 528-1998《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》标准、GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》标准、GB/T 9867-2008 《硫化橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法)》标准、GB/T 1690-92《水解老化实验》等标准的相关要求、GB/T 5210附着力标准。

- 2.3相关技术要求

管道及弯头内衬耐磨聚氨酯指标要求

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 指标 要求 | 检测标准及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | Mpa | ≥30 | GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 |
| 2 | 拉断伸长率 | % | ≥400 |  |
| 3 | 撕裂强度 | KN/m | ≥70 | GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） |
| 4 | 剥离强度 | KN/m | ≥18 | GB/T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法 |
| 5 | 附着力 | Mpa | ≥10 | GB/T 5210-2006《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 |
| 5 | 邵氏硬度A | / | ≥80-90 | 邵氏硬度计 |
| 6 | 相对体积磨耗 | mm³ | ≤90 | GB/T 9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)》 |
| 7 | 聚氨酯材质定性鉴定 | / | / | 聚氨酯类型 |
| 8 | 聚氨酯含量 | % | ≥85 |  |
| 9 | 拉伸强度保持率 | % | ≥80 | 水解老化试验后（60±2℃×15d） |
| 10 | 拉断伸长率保持率 | % | ≥80 |  |
| 11 | 相对体积磨耗保持率 | % | ≥80 |  |
| 12 | 温度适应范围 | ℃ | -50-70 |  |
| 13 | 适应PH范围 | PH | 2-10 |  |
| 14 | 耐硫酸腐蚀性 | 浸泡在(50±2)℃的质量分数为10%的硫酸溶液中100d，试样耐稀硫酸腐蚀性质量的增加应不大于10%；然后在（50±2）℃烘箱内干燥至少（24±1)h，重复干燥至试样恒重，质量损失应不大于4%。 |  |  |

- 2.3.1管道和弯头及活套法兰盘公称压力1.0Mpa，出厂时应做1.25倍工作压力水强度试验，保证10min无泄漏为合格；

- 2.3.2管道及弯头内壁表面应通过喷砂或抛丸处理，处理前应先去除基材表面上的油脂或其他可溶性污染物质，基材表面温度应大于（露点温度+3）℃，且环境相对湿度应低于85%；处理后，表面的除锈等级应符合GB/T 8923.1-2011中Sa2Y级的要求；采用GB/T13288.1中的方法进行表面粗糙度的检验，表面粗糙Ra≥12.5μm,Rz≥63μm。

- 2.3.3内衬耐磨聚氨酯必须保证与管道及弯头内壁结合紧密无缝隙、粘贴均匀、牢固（剥离强度指标达到指标要求），聚氨酯层应无针孔、气泡、起皱、裂纹等可见缺陷。耐磨聚氨酯厚度不小于规格型号中的要求值，管道钢结构母材厚度不小于规格型号中的要求值，弯头母材厚度不小于规格型号中的要求值；

- 2.3.4管道和弯头两端均采用活套法兰盘，便于安装和调整角度；

- 2.3.5聚氨酯离心成型后端口直径尺寸的公差±1.5mm，同轴度公差±1.5mm；

- 2.3.6聚氨酯复合耐磨管必须具备高耐磨性能和一定温度条件（-50-70℃）下的耐水解稳定性、耐气蚀性及耐化学腐蚀能力，不结垢。

2.3.7聚氨酯耐磨层用特殊的离心成型工艺与先进的热硫化粘接工艺，使用过程中不得出现脱落、脱空或局部撕裂的现象，保证输送浆体的可靠运行。

2.3.8复合耐磨管道内壁的聚氨酯复合衬里表面光滑，内壁的绝对粗糙度不得大于0.082mm。

2.3.9管道和弯头接口法兰翻边成型工艺，接口处用模具工装控制直径尺寸的公差在±1.5mm，同轴度公差±1.5mm，避免了复合管道间法兰联接后内壁接缝处挤压变形，产生的错缝与鼓包变形差≤2mm，保证了内壁的平滑过渡；

2.3.10采用耐磨聚氨酯，接口法兰配密封胶垫，并且保证密封胶垫与管道或弯头本体耐磨聚氨酯是一个整体；

2.3.11管道耐磨性能好，具有较高抗机械冲击，活套法兰灵活，安装连接方便；

2.3.12钢管两端应用塑料布包裹完好，并带有合理位置的两个吊装耳，以便吊运安装；

2.3.13内衬耐磨聚氨酯采用无色透明至浅黄色透明色。

2.3.14钢管底漆涂刷防锈漆、面漆涂刷“红色”油漆，并在钢管表面用“白色油漆”喷涂“严禁动火”，字样清晰可见。

2.5 供货范围

2.5.1钢管加内衬耐磨聚氨酯横管及弯头，具体规格及合同数量如下：

| 序号 | 物料编码 | 设备型号、规格及技术性能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70355423 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ159×(6+8)（长度0.5米） 配活套法兰 | GF | 30 | 一选 |
| 2 | 70274258 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ159×(6+8)（长度2米） 配活套法兰 | GF | 30 | 一选 |
| 3 | 70274262 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ159×(6+8)（长度3米） 配活套法兰 | GF | 15 | 一选 |
| 4 | 70274264 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ219×(6+8)（长度1米） 配活套法兰 | GF | 20 | 一选 |
| 5 | 70274264 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ219×(6+8)（长度1米） 配活套法兰 | GF | 40 | 一选 |
| 6 | 70274265 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ219×(6+8)（长度2米） 配活套法兰 | GF | 30 | 一选 |
| 7 | 70244183 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ273×(6+8)（长度1米） 配活套法兰 | GF | 20 | 一选 |
| 8 | 70244183 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ273×(6+8)（长度1米） 配活套法兰 | GF | 20 | 一选 |
| 9 | 70244181 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ273×(6+8)（长度2米） 配活套法兰 | GF | 15 | 一选 |
| 10 | 70406824 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯沉砂管\Φ377*（8+10）长1.5米 配活套法兰 | GF | 1 | 一选 |
| 11 | 70406823 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯沉砂管\Φ377*（8+10）长3.3米 配活套法兰 | GF | 1 | 一选 |
| 12 | 70274430 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ159×(8+8)120° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 20 | 一选 |
| 13 | 70274432 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 20 | 一选 |
| 14 | 70274432 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 40 | 一选 |
| 15 | 70274431 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)120° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 20 | 一选 |
| 16 | 70274431 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)120° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 10 | 一选 |
| 17 | 70244204 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ273×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 20 | 一选 |
| 18 | 70244204 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ273×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 10 | 一选 |
| 19 | 70406826 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ377*（8+10）120°R=1.5D 配活套法兰 | GF | 2 | 一选 |
| 20 | 70355423 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ159×(6+8)（长度0.5米） 配活套法兰 | GF | 20 | 二选 |
| 21 | 70274258 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ159×(6+8)（长度2米） 配活套法兰 | GF | 20 | 二选 |
| 22 | 70274262 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ159×(6+8)（长度3米） 配活套法兰 | GF | 20 | 二选 |
| 23 | 70274259 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ219×(6+8)（长度3米） 配活套法兰 | GF | 20 | 二选 |
| 24 | 70342395 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ219×(8+8)（长度1米） 配活套法兰 | GF | 20 | 二选 |
| 25 | 70274260 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯横管\Φ219×(6+8)（长度6米） 配活套法兰 | GF | 10 | 二选 |
| 26 | 70274433 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ159×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | JM | 20 | 二选 |

2.5.2活套法兰示意图

2.6 质量保证及要求

2.6.1 产品质量保证期为货到验收合格并安装使用后一年；

2.6.2 使用寿命不小于2年，年磨损量小于2-3mm，内壁耐磨聚氨酯层不得出现脱层、开裂、鼓包、磨穿等质量问题，达不到要求由乙方无偿更换；

2.6.3 质保期如出现内聚氨酯耐磨层与钢管脱层、开裂、鼓包、磨穿等质量缺陷，乙方应在接到甲方通知后一周内及时免费提供替换管道。

2.6.4 如供货管道及弯头不符合技术要求或达不到使用寿命，乙方需无条件赔偿。

附件三 提供资料

3.1装箱单。

3.2出厂检验报告。

3.3产品合格证，合格证应包括以下内容：公司名称、产品名称、规格型号、材质牌号、检验结果、制造日期或生产批次号、产品标准编号。

3.4产品说明书、使用、维护、存储标准。

3.5所供产品所有原材料采购或质量证明文件，该文件应客观和可追溯性。

3.6生产过程质量控制相关记录。

3.7其他相关资料。

附件四 安装前质量验收

4.1乙方出厂检验

4.1.1乙方在发货前，对产品规格、数量、质量等进行全面检验，按要求提供装箱单、出厂检验报告及其他随机资料。

4.1.2出厂检验报告包括的内容：物理性能、化学成分、内部质量、表面质量、几何形状及尺寸，须注明使用的检测仪器名称、规格型号，检验报告须由单位技术负责人审核签字并盖公章。

4.2到货后现场验收

4.2.1由甲乙双方开箱按照技术规格书对数量、几何尺寸、表面质量、单件重量、随机资料进行验收。

4.2.2 外观质量要求符合技术规格书中外观质量要求，不符合要求的，均属于不合格品，按甲方质量异议流程进行处置。

4.2.3 产品到货后由甲乙双方共同进行外观验收，如果乙方未准时到达现场，甲方将自行进行该检验，并以甲方验收结果为准，有异议乙方应于72小时内到达现场共同确认。

4.2.4产品外形尺寸等关键参数须与现场需求一致，不能影响正常安装、使用。

4.3第三方检验验收

4.3.1甲乙双方共同抽样，并由甲方将样品送至第三方检测机构（具有CMA和CNAS认可证书的检验机构）进行指标检测，样品的检测费、邮寄费等检验过程中产生的费用均包含在乙方供货合同费用中。指标不符合本技术规格书要求的均属于不合格品，并由乙方在5个工作日内无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

4.3.2第三方检验项目，必须涵盖本技术规格书机械、物理、理化性能要求，外观质量要求的全部指标。

附件五 售前、售后服务

5.1乙方应结合甲方提供的使用工况，必要时到现场实地考察，提供满足现场使用要求的产品。

5.2乙方须对甲方操作及维护人员进行现场培训，内容涵盖产品特性、安装规范、运行监测要点及常见故障识别方法。

5.3在施工阶段，乙方应派遣经验丰富的技术人员现场指导，确保正确安装、使用，并满足要求。

5.4产品使用寿命内出现任何问题，乙方须在24小时内响应，72小时内到达现场处理，明确解决方案，并承担由此产生的一切费用。

5.5双方应建立联络机制，确保信息传递及时准确。

5.6乙方承诺提供长期技术支持，定期回访使用情况，协助甲方优化产品，实现质量、效益持续改善提升。

5.7甲方发现乙方提供的产品在使用中不适应甲方的工况条件，影响甲方生产运行时，甲方可以终止使用，通知乙方到现场进行确认。

5.8乙方提供的产品影响到甲方设备设施的整体性能及运行时，甲方有权在告知乙方的情况下拆除下线，并按不合格品处置。

5.9若甲方在安装过程中或使用后发现（检验）为质量不合格品的，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担，并由乙方负责无偿赔付不合格产品。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2026年3月30日前；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七  其它事宜

7.1本技术规格书作为采购合同附件，双方代表签字（盖章）后与合同具有同等法律效力；

7.2本技术规格书一式三份，甲方二份，乙方一份；

7.3未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

7.4本规格书内容经由甲乙双方于   年  月  日 时至时通过    方式商定。

7.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.6 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（签章）：                          乙方：（签章）

年       月      日                      年       月        日