酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

不锈钢分公司

主动轴装配\J1211.5G采购技术规格书

| 协议编号 | BABX001-JSXY-70174603 |
| --- | --- |

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

日期：       年      月     日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司（以下称甲方）与                （以下称乙方）就甲方主动轴装配\J1211.5G采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一 、 总则

1.1本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同具有同等法律效力。本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.5乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二 、供货范围

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | J1211.5G | 主动轴装配 | 3套 |  | 142 | 426 |

附加说明：供货范围包括上述主动轴装配与减速机安装所需的艾志骨架油封（120*150*14）3件。

- 技术参数及制造要求

3.1主要技术要求：

3.1.1乙方严格按照主动轴装配J1211.5G图纸及甲方要求进行加工制作。

3.1.2主动轴装配的轴颈尺寸为φ100×170，必须保证与甲方减速机J1211、制动轮联轴器S10035G的安装尺寸匹配。

3.1.3主动轴装配尾部的编码器输入轴应与主动轴为一体加工结构，不得采用联接盘结构；主动轴装配尾部的编码器输入轴轴颈尺寸为φ60。

3.1.4主动轴装配选用轴承参照或相当于进口SKF轴承，不得采用国产或质量不合格的轴承。

3.1.5材料按JB/T50008-1998中Ⅳ类锻件执行，不准用铸件；零件的机械性能、热处理工艺、机械加工精度和装配精度等必须满足图纸要求，材料及热处理质量检验按GB/T8539-2000中MQ级执行。

3.1.6主动轴装配材质40CrMo，调质HB241～286，齿部表面淬火HRC50～55。

3.1.7探伤要求齿部及受扭轴径，自齿顶（外径）沿径向至3倍齿高处所包容体积内按Ⅱ级，其他区域按JB/T5000.15-1998标准中Ⅲ级验收，不允许有白点、裂纹、夹渣等缺陷。

3.1.8主动轴装配齿轮齿面采用硬齿面制作工艺。

3.1.9成品主动轴装配制造符合国家标准。

3.1.10应仔细清洗全部零件，零件的未加工表面涂底漆并涂耐油油漆，主动轴装配涂防锈油，轴承注满润滑脂。

3.2工况条件：

主动轴装配用于甲方240t冶金铸造起重机主起升机构，额定起重量240T，工作级别M7。

3.3外观质量要求

3.3.1外观尺寸与甲方提供的设备图纸或要求相符。

3.3.2主动轴装配的安装尺寸应与甲方现场设备匹配。

3.3.3主动轴装配外观无破损、裂纹等缺陷。

3.3.4主动轴装配所有零部件必须按要求装配完成后供货。

3.4质量验收

3.4.1检验方法：外观检查，测量。

3.4.2测量工具：卷尺、游标卡尺

3.4.3验收标准：

3.4.3.1主动轴装配外形尺寸与甲方所提供图纸或要求一致。

3.4.3.2主动轴装配机械性能、热处理工艺、机械加工精度和装配精度等满足图纸要求。

3.4.3.3主动轴装配包装完好，吊挂点合理，防倾倒、滚动设施完好有效。

3.4.3.4随备件附带合格证书等资料。

3.5包装及标识

3.5.1乙方可自行选择包装形式，但确保货物到达现场后外观完好无损，对于出现由于运输造成的设备质量问题，乙方应在收到甲方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整台设备，同时甲方保留对乙方保留索赔的权利。

3.5.2包装：外包装必须能够防水防潮。

3.5.3标识：包装外上要注明物料名称、设备编码及生产厂家。

3.5.4包装满足运输、吊运方便、可靠和保护的要求。

3.5.5箱面各种标记必须齐全，如箱号、名称、合同号、收货单位等。

四、质保期要求

备件的质量保证期为主动轴装配上线使用12个月，质保期内不得发生因制造质量和材质原因导致的问题。

五、售后服务

5.1 本合同备件在甲方现场安装、调试、试车期间，根据甲方的要求，乙方应委派技术人员进行现场技术服务，向甲方进行技术交底工作，对甲方的有关人员进行培训，并负责解决设计及制造质量方面存在的问题。

5.2 对于质保期内出现的备件质量问题，应甲方要求，乙方应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理。

5.3质保期内如因备件本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方向乙方提供必要的设备技术参数和图纸、技术要求和使用工况等。

6.2乙方责任

6.2.1乙方提供或制造的备件应保证满足甲方要求的上述技术要求以及工况使用条件，确保甲方的正常使用。

6.2.2乙方制造的备件必须注明原生产厂家。

6.2.3乙方制造的备件在出厂前须进行检测，向甲方提供相关的合格证明。

6.2.4乙方对提供的所有材料、设备制造工艺、质量控制和产品检查、验收等均应符合国家标准。

七、 双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下

甲方提供的图纸和资料，乙方要严格保密，如果因乙方原因导致图纸和资料泄密，引起的后果由乙方负责。

八、资料交付要求

8.1乙方向甲方交付资料

8.1.1转化后的CAD版电子图纸。

8.1.2产品合格证需随设备一起提供1份。。

九、违约责任

9.1 备件没有达到验收标准要求，视为不合格，不予接收。

9.2备件质保期为上线使用12个月，设计正常使用寿命为60个月，不包含油封等易损件，从上线使用之日开始计算，在正常安装及使用情况下，质保期内不得发生因制造质量和材质原因导致的问题，一旦发生质量问题甲方将按照质量异议上报处理。

9.3备件正常设计使用寿命大于5年，但不包含油封易损件，在此期间如果出现任何制造质量问题，乙方承担免费维修、如果确实无法修复则提供新的备件及附件，费用由乙方承担。

9.4乙方供货的备件发生质量异议时按照《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司设备材料质量异议管理办法》第十四条规定执行：

- 服务性质的质量异议：无合格证、标识不清、数量缺失，货物地点发错、因升级换代而造成的规格型号不符等，采购人员应督促乙方尽快按商定的正确处理方式和时限解决服务性的质量异议，可免于承担违约责任。

- 由于乙方迟交货造成的质量异议，按照甲乙双方签订的合同条款中的违约条款进行违约处理。

- 仓储部门在验收过程中确认为非服务性质量异议，按照甲乙双方签订协议中约定的处置方式处理，采购部门同时依据合同对乙方有质量异议的物资按 5%单项价款进行处罚。

- 在使用过程中被确认的质量异议，未对生产造成影响的，按照甲乙双方签订协议中约定的处置方式处理，采购部门同时依据合同对乙方有质量异议物资按 20%单项价款进行处罚（进口件除外）。

- 在使用过程中被确认的质量异议，对生产造成影响的，对乙方按照酒钢集团事故处理报告处罚意见进行处罚。

- 合同违约处理协议经甲乙双方授权代表签字盖章后由采购部门送达财务部门执行。

9.5其它违约情况按照按照《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司设备材料质量异议管理办法》的相应条款进行处理。

十、其它

10.1设备出厂发运前用红油漆按箱外标准运输标记（合同号、 目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置，并在设备上带有铭牌。

10.2乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

10.3本技术规格书中未尽事宜，双方协商解决。

10.4本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

10.5、若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

10.6、本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时     通过           方式商定。

10.7、甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司               乙方：

不锈钢分公司

甲方代表：                                       乙方代表：

年   月   日	                                    年   月   日