酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司RH超低碳脱硫剂

技

术

规

格

书

甲方（单位名称）：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料公司

乙方（单位名称）：

日期：

- 一、总则

- 1、酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料公司（以下简称甲方）与            （以下简称乙方）就RH超低碳脱硫剂的使用有关事宜，经双方的共同协商，达成如下协议。

- 2、本技术规格书作为酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料公司RH超低碳脱硫剂使用方面的要求，是《合同》的附件，自《合同》签订生效之日起生效。若《合同》与本《技术规格书》中存在不一致，商务约定以《合同》为准，技术约定以《技术规格书》为准。

- 3、本技术规格书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 4、在签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方允诺予以配合并与买方签订更详细的技术规格书。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方商定。

- 二、相关要求

- 1、RH超低碳脱硫剂理化指标

| 成分 | CaO | CaF2 | SiO2 | S | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格品% | ≥52.0 | ≥20.0 | ≤8 | ≤0.025 | ≤0.15 |

- 备注：超低碳脱硫剂的粒度要求：5-25mm，其中超出5-25mm≯15%。

- 2、RH超低碳脱硫剂按质论价标准

| 品名 | 约束成份 | 基价条件 | 按质论价条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH超低碳脱硫剂按质论价标准 | CaO | CaO≥52% | 执行基价 |  |
|  |  | CaO＜52% | 每降1% | 降价（基准价*2%） |
|  |  | CaO＜48% | 每降1% | 降价（基准价*3%） |
|  |  | CaO＜45% | 质量红线，退货处理 |  |
|  | TC | TC≤0.15% | 执行基价 |  |
|  |  | TC＞0.15% | 每增0.01% | 降价（基准价*0.5%） |
|  |  | TC＞0.20% | 每增0.01% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | TC＞0.25% | 质量红线，退货处理 |  |
|  | CaF2 | CaF2≥20% | 执行基价 |  |
|  |  | CaF2＜20% | 每降1% | 降价（基准价*0.5%） |
|  |  | CaF2＜15% | 每降1% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | CaF2＜13% | 质量红线，退货处理 |  |
|  | SiO2 | SiO2≤8% | 执行基价 |  |
|  |  | SiO2＞8% | 每增1% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | SiO2＞10% | 每增1% | 降价（基准价*2%） |
|  |  | SiO2＞12% | 质量红线，退货处理 |  |
|  | S | S≤0.025% | 执行基价 |  |
|  |  | S＞0.025% | 每增0.01% | 降价（基准价*0.5%） |
|  |  | S＞0.05% | 每增0.01% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | S＞0.08% | 质量红线，退货处理 |  |
|  | 粒度 | 粒度（5-25mm）≥85% | 执行基价 |  |
|  |  | 粒度（5-25mm）＜85% | 每降1% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | 粒度（5-25mm）＜80% | 每降1% | 降价（基准价*2%） |
|  |  | 粒度（5-25mm）＜75% | 质量红线，退货处理 |  |

三、质量保证

- 1、乙方供货材料要满足所有理化指标纳入判级，指标不合，没有发货则按退货处理，如钢厂已使用，按公司相关相关条款处理。

- 2、货到甲方，甲方取样检验（按批次检验），检验结果以甲方的为准；如乙方对检测结果有异议，由公司采购部门组织三方取样复检，复检结果不合格的，扣除量或者停止乙方供货资格不少于6个月，双方协商解决。

- 3、乙方承诺从生产直至出厂的全部过程中，严格按国家及相关标准进行。在生产工序中的每个环节实施质量监控，以确保产品质量达到合同要求。在制造过程中及出厂前，乙方内部质量检查部门必须对生产环节进行详细的质量检查。

- 4、脱硫效率要求：真空生产无取向硅钢每脱除10ppm硫≤500kg。脱硫效率未达到钢厂要求，甲方有权要求乙方及时自查原因并提供整改报告。

# 四、技术服务

1、使用期间如果出现技术问题，按照甲方需求安排一名有经验的工程师协助甲方检查并提供现场技术服务。

2、乙方人员在现场期间，甲方提供工作便利条件。

3、乙方现场服务人员要遵守国家有关规定及甲方的安全规定，并对自身安全负责。

# 五、资料交付

1、乙方供货材料出厂时，必须向甲方提供乙方供货材料完整而详细的各种检测报告，包括理化指标检测报告、产品质量合格证等以满足甲方的交工资料要求。

2、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担全部责任。

# 六、包装及运输

1、储存运输：储存产品应防潮、防湿，炉料库≤100t。运输时应避免使内膜破损，在运输过程中应加盖棚布以免受潮。每批产品出厂应附有质量证明等材料。

2、采用含双层内膜编织袋包装，每袋重1000±20kg。包装袋上应标明产品名称、重量、出厂日期和生产厂名。

3、采用汽车运输，乙方须根据甲方需求计划自备车辆将所供产品直送到宏宇新材料公司存放区域，且乙方送货时间应符合冶金厂区运输相关管理规定。

七、其它

1、本协议作为定货合同的附件，具有与定货合同、招投标文件及询标澄清同等的法律效力。

2、本协议未尽事宜，双方通过友好协商解决。

3、本协议一式四份，双方签字后生效。

4、因原料质量问题对甲方生产、质量产生的损失，按模拟经营损失进行索赔和退货处理。

甲方（单位名称）：

授权代表：

日期：

乙方（单位名称）：

授权代表：

日期：