储运部输送带

输送带\EP300/1400×6×(8+3)×耐磨耐热60℃

技术规格书

物料号：70374099

甲方：甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司储运部

乙方：

2026年  月  日

甘肃酒钢集团酒钢集团宏兴股份公司储运部（以下称甲方）与                    （以下称乙方）就甲方输送带采购供货事宜经双方协商，达成如下技术协议：

- 一、总则

本技术协议作为甲方输送带采购订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

1.2乙方提供的输送带必须满足最新国标要求，具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

1.3乙方提供的输送带必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

1.4乙方提供的输送带，制造、材料的选择，都应按照现行国家标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范，如技术协议中要求与现行标准（规范）冲突，则应按严格的要求执行；

1.5乙方须对输送带的完整性、设计制造合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任，保证其达到正常使用要求和酒钢储运生产工艺要求与指标；

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关；

1.7乙方须对甲方所采购输送带的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保证所供输送带完全满足现场使用要求。

1.8.乙方需为生产制造商，提供产品的生产商具备生产相同或相似产品的历史，同时对产品正常运行情况、售后服务情况提供书面说明及用户清单。

1.9乙方严禁使用无国家质量认证的不合格橡胶制作输送带，严禁使用再生橡胶。

1.10输送带运行带芯无横向骨架，易于形成深槽形，多装物料，防止散落。

1.11输送带表面不得有明显的伤疤，不得出现褶皱、鼓包、横断，裂纹、气泡、鼓包、脱层等质量问题，两侧不得出现扯掉边角的缺陷，成卷的胶带不允许出现裂纹等情况。

1.12输送胶带带侧露布长度不得超过带长的2%。

- 二、输送带使用工况、技术性能要求

1.输送带使用工况

储运部嘉东原料作业区现场所使用的的皮带型号为：（1400×6×(8+3）。主要是运输焦炭，焦炭温度为80℃，皮带长度为18米。主驱动为正反转运输，带速为：2.5米/秒，每小时运输量：1200t/h，每天运转时长：18h/天。

2.输送带技术性能要求

| 项 目 |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖层性能 | 拉伸强度 |  | MPa≥ | 15 |
|  | 拉断伸长率 |  | %≥ | 350 |
|  | 磨耗量 |  | mm3≤ | 200 |
| 粘合强度 | 覆盖胶与带芯 | 盖胶＞3mm | N/m≥ | 8 |
|  |  | 芯胶（0.8~1.5mm） | N/mm≥ | 1.5 |
|  | 布层间 | 全部试样平均值 | N/mm≥ | 4.5 |
|  |  | 全部试样最低峰值 | N/mm≥ | 3.9 |
| 带全厚度纵向参考力伸长率 |  |  | %≤ | 1.5 |
| 老化后拉伸强度和拉断伸长率的中值不低于老化前相应值的75% |  |  |  |  |

- 2.1 输送带采用尼龙帆布作带芯，帆布厚度1.35mm,最小全厚度拉伸强度1000N/mm，上胶8mm,下胶3mm。

- 2.2 槽型托辊35°，胶带成槽度≥0.14。

- 2.3输送带其余要求按普通用途织物芯输送带GB/T 7984最新标准执行。

- 2.4天然橡胶含胶量不低于60%。

- 2.5覆盖层的物理性能（老化前）类型采用L级。

- 2.6 直线度7m带长内不大于25mm。

- 3.检验检测标准

- 3.1带的尺寸测量，按GB/T 4490-2021规定进行检验。

- 3.2覆盖层拉伸性能试验按GB/T 528-2009规定进行检验。

- 3.3带的覆盖层耐磨耗性能按GB/T 9867-2008规定进行检验。

- 3.4带的覆盖层的热空气老化试验按GB/T 3512-2014规定进行检验。

- 3.5带的全厚度拉伸强度和伸长率按GB/T 3690-2017规定进行检验。

- 3.6带的层间粘合强度按GB/T 6759-2013标准中的A法进行检验。

- 3.7带的成槽性按GB/T 7983-2013规定进行检验。

- 3.8带的直线度测定将带在平整面上展开放平,沿带边的任意部位将1根7 m长的线拉宜,并使线 两端位于带边上，所测带边到直线的最大垂直距离即为直线度。

- 4.包装运输

- 4.1输送带卷心要求为钢制骨架，外表面实施包装，具备防雨功能，内部孔径大于直径120mm，且为圆孔，强度具备在吊装时不散架、无变形，覆盖物包扎牢固。

4.2输送带的标志按GB/T5752-2013执行，运输按输送带贮存和搬运指南标准HG/T3056执行,且在输送带包装层和非工作面印制输送带规格，长度、供货单位、出厂日期。

- 三、供货范围

- 3.1输送带及包装。

3.2乙方应提供出厂检验报告或质检报告。

3.3乙方提供输送带出厂合格证。

- 四、提供资料

- 4.1甲方向乙方提供输送带相关参数。

- 4.2乙方向甲方提供以下资料：

- 4.2.1所供产品所有原材料采购或质量证明文件，该文件应客观和可追溯性。

- 4.2.2生产过程质量控制相关记录。

- 4.2.3出厂相关质量检测证明。

- 4.2.4输送带使用、维护、存储标准。

- 五、质量保证期限

质保期为输送带正式上线使用之日起计算，输送带具体参数及质保期如下表：

| - 序号 | - 输送带名称 | - 输送带型号 | - 胶结方式 | - 供货尺寸 | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JT3AB胶带机 | EP300/1400×6×(8+3)×80 耐磨 耐高温阻燃 | 冷胶 | 240米/卷=1卷 (4478平) | 12个月 |

- 六、交货时间及地点

1.交货时间：依据商务采购合同要求

2.交货地点：依据商务采购合同要求

- 七、产品质量要求、乙方对质量负责的条件和期限

- 1.乙方提供的输送带必须满足技术协议中相关参数及技术要求，并能准确无误的安装到现有基础和设备上，如果输送带满足不了甲方现场安装条件时，甲方可不进行上机使用。

2.到货后若甲方发现乙方提供的输送带存在不能正常使用的原因或缺陷时，甲方将通知乙方，乙方须在4个工作日内到甲方现场处理。由双方进行现场确认，经共同确认后认定由于乙方制造或包装运输原因而产生的质量问题，乙方无偿更换符合要求的输送带。

3.乙方供应的输送带到货后甲乙双方共同取样，并将样品送至具有CMA资质认证证书和CNAS认可证书的检验检测机构进行指标检测，样品指标的检测费、邮寄等费用均包含在乙方供货合同费用中。检测指标不符合本协议要求的均属于不合格品，并由乙方无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的损失。

八、质量保证、违约责任和考核

1.乙方承诺提供的输送带满足现场的工作条件且质保期要等于或大于试用协议中约定的质保期限，如达不到使用周期的由乙方负责无偿索赔。

2.质保期内如因输送带本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。质量保证期外如果出现问题、甲方需要乙方提供技术服务时、乙方应及时无偿提供现场技术服务或远程技术支持。

3.乙方在交付输送带时应同时提供出厂检验报告、合格证等资料，否则甲方拒绝进行验收和上机试用。

- 九、其他约定事项

1投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

2本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

3.其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

4.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

5.本技术协议为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

6.本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过      方式商定。

7.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.若     单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司储运部     乙方：

代表：                                       代表：

日期：                                       日期：