附件三：

| 选矿厂EP聚酯耐磨耐热输送带采购技术规格书会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职位 | 保障作业区 | 生产作业区/生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：审核人员若对技术协议文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

选矿厂EP聚酯耐磨耐热输送带采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司选矿厂

乙方：

日期：    年  月  日

地点：甘肃省嘉峪关市

甘肃酒钢集团酒钢集团宏兴股份公司选矿厂（以下称甲方）与

（以下称乙方）就甲方EP200耐磨耐热输送带采购供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

本技术规格书作为甲方物资采购合同的附件，与采购合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.关于产品制造标准

1.1 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证产品符合有关标准和技术文件。内容冲突时，以较高的、较严格的标准规范为准。

1.2产品的制造标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.3 乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进的工艺、优质的材料、成熟的技术。关键部件制造工艺须通过ISO 9001质量管理体系认证。

1.4 乙方提供产品的制造工艺、材料的选择、结构的设计，都应按照不低于国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，鼓励乙方使用高于国家标准、行业标准、团体标准的内部企业标准进行产品制造，这些产品应符合成熟、可靠、先进的基本要求，并经过有效的现场检验。双方本着诚信合作原则，共同推动产品在实际工况中的持续改进与价值提升。

2.关于乙方制造能力、技术能力

2.1 乙方须为产品的源头制造厂家，不接受非源头制造厂家授权贸易商参与供货，产品必须为原厂自主研发制造，严禁任何形式的贴牌、代工或外协生产，不接受任何形式的贴牌生产或外协加工。乙方使用从外部采购的标准件应征得甲方书面同意，并符合本技术规格书技术要求。

2.2 乙方应具备完整的研发、设计、制造及质量控制体系，拥有独立的生产厂房和专业技术人员，确保产品从原材料采购到成品出厂全过程可控可溯。

2.3 乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，须对产品的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，满足设备产品产能、质量及工况要求，确保设备在高负荷连续工况下运行稳定、高效。

2.4 严禁以任何形式提供假冒伪劣产品或偷工减料，一经发现，甲方有权立即终止合同，并追究乙方由此造成的一切经济损失与法律责任。

2.5 乙方须建立完善的质量追溯体系，确保每批次产品从原材料入库、制造工艺到出厂检验全过程记录真实、完整、可查。建立关键原材料采购、关键生产工艺参数、关键中间环节质量检验、关键部件溯源清单等档案，符合质量溯源管理要求，确保全生命周期管理。

2.6 乙方有义务配合甲方对资质、业绩、技术能力、装备水平、制造过程进行动态审查，包括但不限于资料查验、官方网站查询、产品最终用户现场考察等形式，甲方保留对乙方生产现场进行实地核查的权利。若发现与本技术规格书、投标承诺不符，甲方有权终止合作并追索损失。

3.关于产品质量

3.1 乙方须对甲方所采购产品的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足现场使用要求。提供的产品外形尺寸要符合甲方安装空间、不低于国家标准规范相关要求；提供的产品材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货产品不能安装或更换，乙方承担全部责任。

3.2 凡涉及产品升级或工艺改进，乙方须第一时间通知甲方，并提供技术论证与实施方案。所有技术更新不得降低原有性能指标，且需通过第三方权威机构验证。

3.3 乙方提供产品质量保证书，对所提供的产品实施全生命周期质量跟踪服务，质量保证期不低于本技术规格书的要求，产品使用周期自上线使用之日起计算。质量承诺不因合同履行完毕而终止，其效力延续至产品生命周期终结。乙方须确保所供产品在全生命周期内持续符合国家及行业最新标准，并接受甲方在使用过程中的监督与抽检。

3.4供货产品到达现场后，外观质量不得有明显的伤疤，不得出现褶皱、横断、裂纹、气泡、鼓包、脱层等质量问题，两侧不得出现扯掉边角的缺陷，成卷的胶带不允许出现裂纹等情况，如出现质量验收不合格，乙方须在3个工作日内到甲方现场进行确认。

- 3.5 产品使用过程中出现质量问题时，甲方有权采取委托独立第三方对产品进行包括不限于物理性能、化学成分检验、失效分析等复检手段查明出现质量问题的根本原因，乙方应认可第三方检验报告的结论，样品的第三方检测费、邮寄费等检验过程中产生的费用均由乙方承担。乙方依据第三方检验报告，按甲方要求提供分析报告，包括质量溯源分析、改进措施，分析报告须由单位法人签字并盖公章。本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

4.其他事项

- 4.1 乙方在产品设计、制造中发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。甲方使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 4.2 乙方应提供不低于符合本规格书的近3年内至少5项成功应用业绩材料，并附用户反馈报告。业绩材料应符合以下要求：（1）应用在铁矿石选矿厂；（2）年处理量500万吨以上；（3）提供供货合同、技术规格书、供货发票、原材料采购合同及发票。

- 4.3 乙方提供的产品必须是能够满足在酒钢选矿厂使用的合格产品；乙方必须具备产品生产的全部工艺生产能力且乙方提供的产品为乙方自行生产，不接受代理商或贸易商参标，投标前双方签订技术规格书。

- 4.4 乙方承诺提供的所有资料真实、有效、完整、可验证，若提供虚假资料或隐瞒技术缺陷，一经发现，乙方须承担由此引起的一切经济与法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 4.5 产品上线使用后不得影响皮带机现有参数设定，不得影响现有设备的正常功能、性能。

4.6 招标前，乙方应与甲方进行技术交流，呈报不低于本规格书要求的证明材料，确保符合甲方技术要求，双方签标前技术规格书。

- 二、输送带使用工况、技术性能要求及检验标准

1.输送带使用工况：

1.1输送带\EP450/2400×4×(6+1.5)×耐高温阻燃（70353991）：脱水后的铁精矿粉含水＜14%，物料堆比重γ (t/m3 )=4.2-4.4，且接触一些铁精矿浆及清扫水，铁精矿浆PH值在8.8-9.5之间，皮带机设置后聚氨酯清扫器，年作业时间300天左右。

带速 0.015—0.04m/s（变频50hz,时速度0.04m/s）

带宽B=2400mm

设计最大运量 Q＝176t/h（瞬时最高600t/h），料层厚度750mm

水平运距 L=19.7m

提升高度 H：0m

装机功率 22KW

带强（N/mm 层） 100

运输带层数 6 层

拉紧方式 尾部螺旋拉紧

1.2环形裙边输送带\EP200/1400×4×(3+1.5)×6370MM裙边100mm（70452062）：原矿粒度：0～15mm；原矿含水率：≤4%；矿石硬度：f =12～16；矿石真密度：3.22～3.8t/m3；松散系数：1.60～1.70；松散密度：2.01～2.38t/m3。

带速 0.41m/s（变频调速）

带宽B=1400mm

最大运量 Q＝350t/h（瞬时）

水平运距 L=2.8m

提升高度 H：0m

装机功率 7.5KW

裙边高 100mm

运输带层数 4层

拉紧方式 尾部螺旋拉紧

2.输送带技术性能要求

| 序号 | 项 目 |  | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厚度纵向参考力伸长率（%） |  | ≤1.5 |  |
| 2 | 覆盖层物理性能 | 拉伸强度（MPa） | ≥18 |  |
| 3 |  | 拉断伸长率（%） | ≥400 |  |
| 4 |  | 老化后拉伸强度与其老化前比值（%） | ≥75 |  |
| 5 |  | 老化后拉断伸长率与其老化前比值（%） | ≥75 |  |
| 6 |  | 磨耗量（mm3） | ≤100 |  |
| 7 | 层间黏合强度 | 上覆盖层与带芯间黏合强度平均值（N/mm） | ≥4.5 |  |
|  |  | 下覆盖层与带芯间黏合强度平均值（N/mm） | ≥4.0 |  |
|  |  | 上覆盖层与带芯间黏合强度最低峰值（N/mm） | ≥4.0 |  |
|  |  | 下覆盖层与带芯间黏合强度最低峰值（N/mm） | ≥3.5 |  |
|  |  | 布层间黏合强度平均值（N/mm） | ≥7.0 |  |
|  |  | 布层间黏合强度最低峰值（N/mm） | ≥5.5 |  |
| 8 | 耐热温度 |  | 100℃ |  |

- 2.1 输送带采用聚脂帆布作带芯，最小全厚度拉伸强度执行国标。

- 2.2输送带其余要求执行《GB/T 7984（最新标准）普通用途织物芯输送带》《GB/T 20021（最新标准）帆布芯耐热输送带》《GB/T 33510-2017覆盖层耐热性要求》。

- 2.3天然橡胶含胶量不低于40%，天然橡胶及合成橡胶选择国内一线知名品牌。

- 2.4覆盖层的物理性能（老化前）类型采用D级。

- 2.5 直线度7m带长内不大于25mm。

- 2.6 B=2400mm胶带的安全系数：在正常运转时不小于14；所用聚酯芯胶带的伸长率不大于1.5%；胶带在现有制造条件下尽量长以减少接头数量，且现场易于安装；胶带的抗拉强度450N/mm；

- 3.检验检测标准

- 3.1带的尺寸测量，按GB/T 4490-2021规定进行检验。

- 3.2覆盖层拉伸性能试验按GB/T 528-2009规定进行检验。

- 3.3带的覆盖层耐磨耗性能按GB/T 9867-2008规定进行检验。

- 3.4带的覆盖层的热空气老化试验按GB/T 3512-2014规定进行检验。

- 3.5带的全厚度拉伸强度和伸长率按GB/T 3690-2017规定进行检验。

- 3.6带的层间粘合强度按GB/T 6759-2013标准中的A法进行检验。

- 3.7覆盖层耐热性要求和试验方法执行GB/T 33510-2017/ISO 4195:2012标准。

- 3.8带的成槽性按GB/T 7983-2013规定进行检验。

- 3.9带的直线度测定将带在平整面上展开放平,沿带边的任意部位将1根7 m长的线拉宜,并使线两端位于带边上，所测带边到直线的最大垂直距离即为直线度。

- 4.包装运输

- 4.1输送带卷心要求为钢制骨架，外表面实施包装，具备防雨功能，内部孔径大于直径120mm，且为圆孔，强度具备在吊装时不散架、无变形，覆盖物包扎牢固。

4.2输送带的标识执行GB/T5752-2013标准，输送带的运输执行HG/T3056输送带贮存和搬运指南,且在输送带包装层和非工作面印制输送带规格、长度、制造单位、生产日期等信息。

4.3 B=2400mm输送带包装需具备室外长期存放的条件：

- 4.3.1内层防护：保存前用中性清洁剂彻底清除表面油污、杂质，完全晾干后再包装，采用0.12mm以上厚度的PE膜整体热缩包裹，或使用专用输送带包装布紧密缠绕2-3层，接口处用防水胶带密封，完全隔绝空气和水汽接触，防止橡胶氧化和霉变，内部可放置2-3袋1000g装氯化钙干燥剂，吸收包装内残留潮气。

- 4.3.2中层防护：选用添加2%-3%抗UV炭黑母粒的加厚PVC刀刮布（克重≥500g/㎡）或有机硅帆布整体包裹，该层可实现95%以上紫外线阻隔，同时具备耐酸碱、抗撕裂、防水性能，正常户外环境下使用寿命可达5年以上；搭接宽度不小于20cm，采用布基胶带密封接缝，外侧用尼龙绑带沿圆周方向均匀捆扎4-6道，防止风阻掀开。

- 4.3.3外层防护：保持出厂卷曲状态，曲率半径≥150mm，内部采用φ90-100mm的钢制卷轴作为中心支撑，避免弯曲应力集中导致带体变形，严禁折叠存放，防止内部聚酯布层产生永久性折痕，外部支撑与离地隔离，整卷输送带放置在钢制或塑料托盘上，底部垫高≥20cm，避免直接接触地面造成积水浸泡。

- 三、提供资料

3.1装箱单。

3.2出厂检验报告。

3.3产品合格证，合格证应包括以下内容：公司名称、产品名称、规格型号、材质牌号、检验结果、制造日期或生产批次号、产品标准编号。

3.4产品说明书、使用、维护、存储标准。

3.5所供产品所有原材料采购或质量证明文件，该文件应客观和可追溯性。

3.6生产过程质量控制相关记录。

3.7其他相关资料。

- 四、质量保证期限

质保期为输送带正式上线使用之日起计算，输送带具体参数及质保期如下表。

| - 序号 | - 输送带名称 | - 物料编码 | - 输送带型号（物料描述） | - 胶结方式 | - 供货尺寸 | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送带 | 70353991 | EP450/2400×4×(6+1.5)×耐高温阻燃 | 热胶 | 1卷*50m | 60个月 |
| 2 | 环形裙边输送带 | 70452062 | EP200/1400×4×(3+1.5)×6370MM 裙边100mm | 热胶 | 1条 | 24个月 |

- 五、安装前质量验收

5.1乙方出厂检验

5.1.1乙方在发货前，对产品规格、数量、质量等进行全面检验，按要求提供装箱单、出厂检验报告及其他随机资料。

5.1.2出厂检验报告包括的内容：物理性能、化学成分、内部质量、表面质量、几何形状及尺寸，须注明使用的检测仪器名称、规格型号，检验报告须由单位技术负责人审核签字并盖公章。

5.2到货后现场验收

5.2.1由甲乙双方开箱按照技术规格书对数量、几何尺寸、表面质量、单件重量、随机资料进行验收。

5.2.2 外观质量要求符合技术规格书中外观质量要求，不符合要求的，均属于不合格品，按甲方质量异议流程进行处置。

5.2.3 产品到货后由甲乙双方共同进行外观验收，如果乙方未准时到达现场，甲方将自行进行该检验，并以甲方验收结果为准，有异议乙方应于72小时内到达现场共同确认。

5.2.4产品外形尺寸等关键参数须与现场需求一致，不能影响正常安装、使用。

5.3第三方检验验收

5.3.1甲乙双方共同抽样，并由甲方将样品送至第三方检测机构（具有CMA和CNAS认可证书的检验机构）进行指标检测，样品的检测费、邮寄费等检验过程中产生的费用均包含在乙方供货合同费用中。指标不符合本技术规格书要求的均属于不合格品，并由乙方无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

5.3.2第三方检验项目，必须涵盖本技术规格书机械、物理、理化性能要求，外观质量要求的全部指标。

- 六、售前、售后服务

6.1乙方应结合甲方提供的使用工况，必要时到现场实地考察，提供满足现场使用要求的产品。

6.2乙方须对甲方操作及维护人员进行现场培训，内容涵盖产品特性、安装规范、运行监测要点及常见故障识别方法。

6.3在施工阶段，乙方应派遣经验丰富的技术人员现场指导，确保正确安装、使用，并满足要求。

6.4产品使用寿命内出现任何问题，乙方须在24小时内响应，72小时内到达现场处理，明确解决方案，并承担由此产生的一切费用。

6.5双方应建立联络机制，确保信息传递及时准确。

6.6乙方承诺提供长期技术支持，定期回访使用情况，协助甲方优化产品，实现质量、效益持续改善提升。

6.7甲方发现乙方提供的产品在使用中不适应甲方的工况条件，影响甲方生产运行时，甲方可以终止使用，通知乙方到现场进行确认。

6.8乙方提供的产品影响到甲方设备设施整体性能及运行时，甲方有权在告知乙方的情况下拆除下线，并按不合格品处置。

6.9若甲方在安装过程中或使用后发现（检验）为质量不合格品的，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担，并由乙方负责无偿赔付不合格产品。

- 七、交货时间及地点

7.1交货时间：依据商务采购合同要求

7.2交货地点：依据商务采购合同要求

- 八、其它事宜

8.1本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

8.2本规格书内容经由甲乙双方于    年  月  日  时至  时通过  方式商定。

8.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.4若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（签章）：                          乙方：（签章）

年       月      日                      年       月        日