甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司昕昊达公司

链回环作业区耐火材料

技术规格书

新疆昕昊达矿业有限责任公司

2025年 10月 15日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七   其它

甲方[需（买）方]：新疆昕昊达矿业有限责任公司

乙方[供（卖）方]：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

1.2乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

1.3乙方提供的必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

1.5乙方必须对耐火材料的各种物理指标、化学指标的完整性、合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求与指标；

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方资质：投标人必须具有行业主管部门认定的生产资格或相关经营资格。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

2.1.1 环境条件

| 序列号 | 项目 | 要素值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度（℃） | 1200℃ |
| 2 | 最低温度（℃） | 500℃ |
| 3 | 夏季最高平均温度（℃） | 1200℃ |
| 4 | 冬季最低平均温度（℃） | 500℃ |
| 5 | 日最大温差（℃） | 18℃ |
| 6 | 相对湿度 | / |
| 7 | 夏季平均湿度 | / |
| 8 | 冬季平均湿度 | / |
| 9 | 年平均温度 | / |
| 10 | 海拔高度 | / |

2.1.2厂址位置：哈密市花园乡重工业园区新疆昕昊达矿业有限责任公司厂区

2.1.3工况环境

2.1.3.1、昕昊达公司链回环作业区耐火材料主要用于竖炉导风墙的砌筑，和炉内炉墙砖的浇筑、修复。

2.1.3.2、介质：烟气（含SO2、SO3、H2o、NOX、CO）、粉尘，工况温度：500-1450℃,  红热渣铁、粉尘

2.2 制造标准

2.2.1、依据供货厂家相关制造标准（企标）、技术要求及加工工艺；

2.2.2、要求供货厂家所供应的耐火材料，必须经由甲方进行资质审核，同时乙方必须提供所供厂家耐火材料的检验检测合格证书，并对耐火材料内中重要成分的掺配比例进行说明。

2.3 相关技术要求

2.3.1主要标准指标

高强陶瓷耐磨浇注料标准：

| 指标名称 | 产品指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 颗粒物+粉状物 |
| 耐火度 | ≧1800℃ |
| 荷重软化温度 | ≥1400℃ |
| 高温烧后抗折强度 | ≥1100℃×3h 6MPa |
| AL2O3含量 | ≥85% |

- 1、货物名称型号：物料编码70222682、高强陶瓷耐磨浇筑料\XC-1，耐磨陶瓷浇筑料主要用于窑内耐火砖墙磨损修复使用，使用时在耐火砖墙打入锚固件、挂钢丝网，应用支模、浇筑的方式将炉内砖墙恢复到原始尺寸。窑内前段耐火砖墙的的工矿温度为800-1300℃左右，尾段导风墙的工矿温度为900℃左右。

2、窑内冷风压力为26Kp，流量为1000000m³/h，窑内物料含有粉尘，导风墙砖受粉尘气流冲刷，墙砖容易磨损。

3、进入炉内焙烧的物料含S（主要为FeS），物料硫含量为0.6%以内。炉内热废气中含有SO2，SO2含量在200mg/m³以内，SO2与炉内热废气中的水蒸气溶解产生H2SO3。

4、昕昊达公司回转窑每2-3个月会进行一次倒窑、清瘤操作，倒窑时需将窑内物料全部排空，对炉内炉墙上粘结的料块进行清理，此操作一般用时72小时，期间会出现炉内温度急剧下降，恢复生产时急剧升温的情况。。

5、综合上述因素考虑，乙方所供的耐磨陶瓷浇筑料必须具备高温高强度高耐磨性，耐高温蠕变能力强，耐热震和抗腐蚀能力强，同时在竖炉急剧升温、急剧降温时不会因热胀冷缩而导致炉墙开裂、浇筑层脱落等问题。。

6、产品到货后，若不能满足现场使用要求，将无条件退货。

7、按照我方要求分批次送货，并负责运送至我方指定地点。

炉体喷涂料标准：

| 指标名称 | 产品指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 颗粒物+粉状物 |
| 耐火度 | ≧1300℃ |
| 荷重软化温度 | ≥1000℃ |
| 高温烧后抗折强度 | ≥900℃×3h 6MPa |
| AL2O3含量 | ≥60% |

- 货物名称型号：物料编码70322564、炉体喷涂料\Al2O3≥60%+Fe2O3≤1.0% 体积密度≥2.4g/cm3 GB/T6900，炉体喷涂料主要用于窑内耐火砖墙及热风管道磨损修复使用，使用时在耐火砖墙打入锚固件、挂钢丝网，应用支模、喷涂的方式将炉内砖墙恢复到原始尺寸。窑内前段耐火砖墙的的工矿温度为800-1300℃左右，尾段导风墙的工矿温度为900℃左右。

2、炉体喷涂料成型后必须满足高温炉窑各种工况下温度的变化；

3、炉体喷涂料用于回转窑、链箅机、环冷机及热风管道喷涂，具备一定的附着性；

4、回转窑喷涂使用喷涂机加压，产品粒级不得损坏喷涂机。

5、喷涂后生产线即投入生产，喷涂应快速凝结。

6、产品使用后质保期为24个月，储备质保期12个月。

7、符合炉体喷涂料理化性能指标及依据标准

8、乙方制造的炉体喷涂料\Al2O3≥60%+Fe2O3≤1.0% 体积密度≥2.4g/cm3 GB/T6900在出厂前必须进行测试，乙方在交付设备时应同时提交以下书面报告：

提供出厂质检报告、出厂合格证。

2.4货物的验收：

2.4.1、出厂检验：

2.4.1.1、乙方在发货前，应对货物的数量、规格、性能等进行全面检验，并出具产品使用说明书、产品合格证。

2.4.2、到货验收：由甲方的有关检验部门按产品标准及技术协议内容要求，在脱硫增效剂到达现场后，由甲乙双方共同检查，验收。

2.4.3、外观检验

2.4.4、如果货物验收不合格，立即退货，损失由乙方负全责。

2.5 质量保证期

2.5.1、在质量保证期内如正常使用而出现质量问题，乙方应负责无偿处理，由此造成的损失，乙方全责赔偿；如果达不到生产工艺指标控制要求，乙方负全责赔偿。从乙方的预留款中扣除。

附件四 提供资料

乙方供货时同时向甲方提供以下资料：

4.1、产品说明书，产品合格证，材质检验报告，工厂试验报告、说明书应包括甲方要求的主要指标内容各数据等内容。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。在使用过程中若脱硫增效剂无明显效果或效果不佳，供方在接到需方通知后12小时内以答复，并视具体情况派人赶到现场处理。

5.4、在质保期内，由于供方原因（设计、制造）引起的耐火材料失效等问题，供方应进行无偿赔偿。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2025年   月    日前

6.2交货地点：酒钢昕昊达公司材料备件库。

6.3到货后，需方通知供方共同参加开箱，按装箱单清点、验收，对破损、损坏和丢失的部分由双方共同确认，并由供方全面负责修复补齐或更换。由此造成的工期延误由供方承担。

七、本协议内容经由甲乙双方于     年   月    日   时通过       方

式商定。

八、甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

九、若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

本协议中未尽事宜，双方友好协商。

甲方：新疆昕昊达矿业有限责任公司       乙方：

甲方代表：                                     乙方代表：

时间：                                         时间：