
宏宇新材料公司钢渣改质剂技术规格书

本着平等合作的原则，经甲乙双方友好协商达成一致，甲方使用乙方供应的钢渣改质剂，乙方对产品质量负责，双方达成如下技术规范：

一、范围
本技术规格书规定了钢渣改质剂的技术规格及技术要求、标志、包装、运输与贮存。

本技术规格书规定的钢渣改质剂，供宏兴钢铁股份有限公司宏宇新材料公司使用。
二、技术规格及技术要求

1.使用环境

1.1使用地点：宏宇新材料公司
1.2生产钢种：薄板坯中碳钢、高碳钢、低合金钢、汽车大梁钢、冷轧基料；板坯中碳钢、低合金钢以及超低碳钢等。

2.技术要求

2.1化学、物理指标　

表1  钢渣改质剂理化性能要求

	成分
	MAl%
	SiO2%
	Al2O3%
	CaO%
	H2O%
	P%
	S%
	粒度
	N(ppm)

	含量
	≥40
	≤5.0
	15—30
	10—35
	≤1.0
	≤0.050
	≤0.1
	10-50mm
	≤60


3.运输方式：汽运。
4.应达到的效果
4.1 炉渣成渣速度较快，脱硫效率与现行工艺相当。

4.2出站炉渣氧化参数平均值小于1.5%。

4.3吨钢纯铝制品消耗不得超过目前正常使用物料的消耗。

5.包装要求

5.1要求上仓的钢渣改质剂吨袋包装，要求手投的钢渣改质剂使用小编织袋，每袋改质剂重量为（10±0.5）kg，袋口包扎完整且牢靠，然后将包装好的小袋改质剂统一装入“吨袋”内。

5.2吨袋的要求为“上部有挂带两根，挂带的长度要求为能够同时挂在天车的一个板钩上，便于天车吊运时挂钩，同时底部、侧面缝制包扎牢靠，挂带从吨袋的底部缠绕至少两道；挂带上部可以连接另外一节挂带，但必须连接牢靠，所有挂带不得有断口”，吨袋只能使用一次，不得回收和重复使用。

5.3吨袋内附防潮塑料膜，吨袋表面干净整洁，若要打印字体，字体必须为该吨袋实际盛装的物料、厂家等信息，不得将其他物料的原有包装吨袋用于该物料。

5.4吨袋表面贴好铭牌标签，注明“产品名称、生产日期、生产厂家、吨袋额定重量、吨袋实际重量”，要求铭牌完好、清晰可见，吨袋运抵现场时必须干燥、完好、无破损。

三、甲方责任

1.负责按现有工艺制度规范使用钢渣改质剂。

2.负责钢渣改质剂的使用和评价，如实记录使用数据，每批次使用结束后提报结算数据。

3.负责乙方提供产品现场使用，对于存在的质量问题，甲方有权要求乙方针对该问题出具书面报告和整改措施。

4.出现包装、质量问题等超出技术规格书要求时及时联系乙方整改，并依据本技术规格书相关条款进行追溯。

四、乙方责任

1.乙方提供钢渣改质剂，按照本技术规格书的要求做好各项指标和包装质量的落实，做好物料的运输以及在仓储库房的管理；。

2.乙方供应的钢渣改质剂必须是经甲方试验合格的，若供应的钢渣改质剂变更采购渠道或产品质量、包装等发生变化需征得甲方同意并经过试用合格，符合技术要求才能批量供货。

3、在产品使用过程中，乙方应该履行的权利、义务：乙方必须按照甲方提供的技术要求提供所需的产品，如果乙方为甲方提供的产品与产品描述不符或者不能满足现场正产生产时，甲方将终止使用并通知乙方，乙方须在3个工作日内到甲方确认处理。由双方进行现场确认，若经共同确认后认定由于乙方生产制作等其他原因而产生的质量问题，甲方将终止使用且按照违约责任追究条款进行处理。

五、违约责任追究

（一）在正常的使用工艺工况条件下，经双方确认因乙方产品质量问题未达到产品保证值的，必须在结算过程中按照按质论价标准处理，导致发生各类安全、生产、质量事故的，乙方赔偿事故直接经济损失。

（二）乙方供应的钢渣改质剂，由甲方评价，依据技术规格书相关条款进行扣量处理，乙方对甲方抽检结果存在异议时，由甲乙双方共同抽样送检，乙方也可以委托第三方具备资质的检测单位进行复样检测。

（三）验收标准、方法及提出异议期限：乙方提供的物料必须符合甲方提供技术要求，如存在验收不达标，乙方须在3个工作日内到甲方现场确认，商议解决处理办法；

（四）考核条款

1、由于包装袋质量问题吊运过程出现吊装带断裂，考核5000元/次（按当期招标价格折量扣除）。

2、包装袋（吨袋）内没有防潮措施，考核2000元/每袋（按当期招标价格折量扣除）。

3、包装袋内检查有破布、玻璃等杂物，考核2000元/次（按当期招标价格折量扣除）。 

4、改质剂按质论价标准如下：

0.95＜纯铝制品消耗≤1.1，每增加0.01kg/t，降价1%*基准价；

1.1＜纯铝制品消耗≤1.2，每增加0.01kg/t，降价2%*基准价；

粒度＜5mm的比例每超1%，降价2%*基准价；

粒度＞50mm的比例每超1%，降价3%*基准价；
（五）解决合同纠纷的方式：本规格书在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意向嘉峪关市人民法院起诉；

（六）其他约定事项：本规格书在甲方相关部门审批后，甲乙双方授权代表签字之日起生效，本技术规格书有效期在下次变更前持续有效。

六、其他约定事项

1.本协议内容经由甲乙双方于 XX 年 X 月 X 日 X 时-X 时通 过 XXXX 方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.未尽事宜由双方协商解决。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自双方签字之日起生效。

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有        乙方
限责任公司                              

签字（盖章）：                            签字（盖章）：

日期：                                    日期：

