不锈钢分公司硅钙钡线（低碳）技术规格书(第二版)

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分共同协商，就乙方供给甲方的不锈钢硅钙钡线（低碳）达成如下协议：

1 不锈钢冶炼基本条件

1.1生产钢种：超纯铁素体、双相不锈钢、含钛奥氏体不锈钢。

1.2作用：精炼炉钢水夹杂物变性。

1.3适用条件：钢水温度1590℃-1630℃，钢水中[O]含量＜40ppm。

2 使用要求：

喂线过程钢液面无喷溅。

3 技术要求

3.1 所供货物规格为线直径13±1mm。

3.2 线盘规格：内抽式，外径≤1200mm,内径≥700mm,宽度≤900mm。

3.3 包装要求：必须附带有相应的产品名称、产品厂家、生产日期批号、主要理化参数等信息名牌，线卷外层必须包覆保护膜。

3.4 外观质量标准：表面光洁无油污，接头不超过2个，线架焊接牢固。

3.5 技术指标要求：

| 型号 | 芯粉重g/m | Ca含量% | Ba含量% | Al含量% | P含量 % | S含量 % | Si含量 % | C含量 % | 水分% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13φ | ≥220 | ≥7 | ≥10 | ≤2.5 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≥40 | ≤0.3 | ≤0.5 |

注：As+Cu+Sn+Zn+Pb+Bi<0.036 %

3.6 每批次到货，产品应提供相应质保书。

4 技术服务

根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

5 产品保证值

产品保质期：一年

6 考核条款

当Ca含量<7%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每低1%，基准价降价 500元/吨。

当Ba含量＜10% 每低0.5%，基准价降价500元/吨。

当Al含量＞2.5%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每增加0.1%，基准价降价200元/吨。

当P含量>0.08%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每增加0.01%，基准价降价80元/吨。

当S含量>0.10%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每增加0.01%，基准价降价80元/吨。

当C含量（0.3＜C≤0.35%）时每增加0.01%，基准价降价60元/吨。

当C含量＞0.35%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每增加0.01%，基准价降价100元/吨。

当Si含量＜40%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每降低1%，基准价降价2%。

当芯粉重＜220g/m时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每低5g/m，基准价降价200元/吨。

当水分＞0.5%时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审后具备使用条件则每增加1%，扣量2%结算。

当As+Cu+Sn+Zn+Pb+Bi<0.036 %时需要评审是否具备使用条件，经作业区和技术质量室评审进行降价或不予采购。

备注：指标超出范围后经作业区和技术质量室评审后不具备条件的则进行退货处理，同时造成的生产计划兑现责任由乙方承担。

7  其他

- 1.此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

- 2.本协议内容经由甲乙双方于2026年03月03日11时-12时通过电话交流方式商定。

- 3.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	乙方：

不锈钢分公司

代表：                             代表：

日期：                             日期：