甘肃酒钢集团东兴铝业陇西分公司

酸性炉衬干振料

供货技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团东兴铝业陇西分公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四    具体要求

附件五    提供资料

附件六    质量保证及售后服务

附件七    交货时间及地点

附件八    其它

甘肃酒钢集团东兴铝业陇西分公司（以下称甲方）与                     （以下称乙方）就甲方

酸性炉衬干振料采购经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方材料订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对材料的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证材料满足系统工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。。

附件二    制造要求

材料主要参数描述：

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| ◆规格型号（牌号） | YSS-170F7 |
| ◆耐火温度 | 1700℃ |
| ◆成分参数 | SiO2（%）≥98、Al2O3（%）0.1～0.3、H2O（%）≤0.50 |
| ◆软化温度 | 1650℃ |
| ◆其他参数 | 25kg/袋 |

附件三    供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70025384 | 酸性炉衬干振料 | 15T | / | 25 | 15000 |

2.1.1  SiO2（%）≥98，合格指标；96≤SiO2（%）＜98，每吨降价1%；94≤SiO2（%）＜96，每吨降价2%；SiO2（%）＜94，退货。

2.1.2  Al2O3（%）0.1～0.3，合格指标；0.3＜ Al2O3（%）≤0.4、0.0≤Al2O3（%）＜0.1，每吨降价1%；0.4＜Al2O3（%）≤0.5，每吨降价2%；Al2O3（%）＞0.5，退货。

2.1.3  H2O（%）≤0.50，合格指标；0.50＜ H2O（%）≤0.60，每吨降价1%；0.60＜H2O（%）≤0.70，每吨降价2%；0.70＜H2O（%）≤0.80，每吨降价3%；H2O（%）＞0.8，退货。

2.1.4  耐火度：≥1700℃，合格指标；1650≤耐火度＜1700，每吨降价1%；1600≤耐火度＜1650，每吨降价2%；耐火度＜1600，退货。

2.1.5  软化温度：＞1650℃，合格指标；1600≤软化温度＜1650，每吨降价1%；1550≤软化温度＜1600，每吨降价2%；软化温度＜1550，退货。

2.1.6  酸性炉衬干振料（型号:YSS-170F7 )，要求产品具有优良的耐高温稳定性能、高温强度和软化温度，满足现场2T中频炉正常化铁水350炉以上的要求。

2.1.7  买卖双方同意制取样、检化验方法以买方的方法为准，以买方的检化验结果为准，并作为双方结算的依据。

附件四   具体要求

所供材料要求应满足原材料所带资料要求：                                       2.2技术服务

供应方应派专职人员在现场技术服务并跟踪其产品使用情况。供应方应经常派技术专家来现场进行技术交流，同时提供国内国际相关的最新技术信息。

2.3产品保证值

2.3.1在正常的生产操作和正确的烘烤条件下，使用所提供的酸性炉衬干振料满足2T中频炉正常化铁水350炉以上的要求。

2.4检验、验收标准

2.4.1检测、检验、验收方法均执行国家规定标准。

2.4.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

2.4.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在5日内通知供方退货处理。

2.5 包装、运输要求:1吨包袋装运。

2.5.1产品在使用前，应对物料的包装、产品标识、产品的外观颜色、粒度等进行检查验收。不应受潮、结块以及混入外来夹杂物。

附件五 提供资料

- 5.1乙方在中标后向甲方提以下资料：

现场使用原材料所附带资料、规格型号

5.3提供出厂最终资料

5.4邮寄地址

甲方邮寄信息：酒钢集团甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司

邮政编码：748112；

收件人:     联系电话：      座机：     电子邮箱：

附件六 质量保证及售后服务

6.1合同材料的保证期为投运现场使用之日起12个月。

6.2在质保期内乙方免费处理所有故障，更换零部件，保证系统正常运行。

6.3乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障。

6.4乙方负责对用户技术和操作人员进行系统原理，材料特性，使用方法，常见故障排除，安全操作事项等内容的技术培训。培训地点：项目现场。

附件七  交货时间及地点

7.1交货时间： 年 月  日

7.2交货地点：酒钢集团甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司材料库。

7.3收货联系人：    联系电话：

附件八  其它

8.1投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

8.2本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

8.3随机提供中文操作说明手册。

8.4其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

8.5本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

甲方：甘肃酒钢集团东兴铝业陇西分公司     乙方：

甲方代表：	                          乙方代表：