甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限责任公司

储运部

传动滚筒

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限责任公司

储运部

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2025年   月   日

目录

附件一总则

附件二制造要求

附件三系统设施供货范围

附件四提供资料

附件五售后服务

附件六交货时间及地点

附件七其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限责任公司储运部（以下称甲方）与                （以下称乙方）就甲方传动滚筒，经双方协商达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

2.1除技术规格另有规定外，所有投标货物必需适应以下工作条件。

| 序号 | 项目 | 要素值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气压（Kpa） | 84.78 |
| 2 | 年平均气温（℃） | 9.8℃ |
| 3 | 极端最高气温（℃） | 39.8℃ |
| 4 | 极端最低气温（℃） | -24.1℃ |
| 5 | 相对湿度 | 63% |
| 6 | 年平均降水量（mm） | 394.51mm |
| 7 | 年平均蒸发量（mm） | 1370.8mm |
| 8 | 最大日降水量（mm） | 98.1mm |
| 9 | 平均风速（m/s） | 2.2m/s |
| 10 | 最大风速（m/s） | 19.6m/s |
| 11 | 标准冻土深度（cm） | 110cm |
| 12 | 场地海拔 | 1550～1580米 |
| 13 | 抗震设防烈度 | 7度 |

- 2.2规格型号

| - 序号 | - 物料类别 | - 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 输送机械配件 | 传动滚筒 1250*1800 DTII0513614光面 |

- 2.3技术性能要求

- 2.3.1滚筒参数符合《GB/T988-1991带式输送机滚筒基本参数与尺寸》的规定

- 2.3.2筒体焊接满足《JB/T5000.3-2007重型机械通用技术条件 焊接件》，滚筒体焊缝需进行无损检测，杜绝内部裂纹；轴类零件需进行调制处理，硬度达HB220-250,保证抗扭强度，乙方需提供检测数据报告并盖有单位公章，出现质量问题方便界定责任。

- 2.3.3滚筒装配后需进行动平衡实验，剩余不平衡需符合《GB/t9239.1-2006机械振动 恒态（刚性）转子平衡平直要求：第一部分：规范与平衡允差的检验》中G6.3等级要求。

- 2.3.4滚筒体与轴承要求：滚筒径向圆跳动≤0.5mm,端面圆跳动≤0.3mm,壁厚偏差≤±1mm,表面粗超度≤0.8um，滚筒两端面对轴线的垂直度≤0.05mm/n,确保装配无偏载。

- 2.3.5轴承密封整体做IP54以上防护，密封结构采用双唇骨架油封=防尘盖组合，适应粉尘、潮湿等工业环境，滚筒输入轴。

- 2.3.6滚筒表面需做喷丸除锈（Sa2.5级）、环氧底漆、面漆处理，涂层厚度≥80um.

- 2.3.7滚筒滚筒体整体着色为红色。

- 2.3.8滚筒体与主轴连接需设定锁紧装置，防止滚筒体与主轴发生轴向位移。

- 2.4主要技术参数：

- 2.4.1采用轴承：22252/3552 CA/W33

- 2.4.2轴承座：带油杯、油杯φ70mm、每个轴承座设2处M14*1.0加油孔、轴承座带起重吊环。

- 2.4.3胶带机带速：i=3.15m/s

- 2.4.4管道机周长：1560米 爬坡角度：19°

- 2.4.5胶带机电机型号及功率：YFB 400-4G 560kw

- 2.4.5胶带机管道带宽：滚筒直径=φ1250mm、带宽B=1600mm、滚筒体长L=1800mm

- 2.4.6胶带机形式及型号：管状胶带机 圆管直径φ400mm

- 3.其他要求

- 3.1根据现场使用情况，乙方技术人员依据甲方提供的尺寸校核现场实际滚筒数据尺寸，避免出现滚筒尺寸偏差情况，确保本次所采购的传动滚筒能够满足现场安装要求。

- 3.2传动滚筒到货后，甲方负责安装，乙方技术人员为甲方提供安装的技术指导，并确认安装质量是否符合要求。

- 3.5若传动滚筒不能满足现场使用要求，甲方将追究原价加安装费赔偿，对生产造成影响，将影响程度折合成货币，进一步追究索赔。

- 3.6传动滚筒运输过程中出现如轴、轴承包、本体出现破损、开裂、变形，甲方有权要求退货或换货处理。

- 3.7传动滚筒制作过程中必须符合下列标准要求，未列入协议部分标准，乙方须依照相关国家标准制作。

- GB/T191-1990       包装储运图示标志

- GB/T9969.1-1988    工业产品使用说明书

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 物料类别 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送机械配件 | 70330862 | 传动滚筒 1250*1800 DTII0513614光面 | 1 | 套 |

附件四 提供资料

- 4.1甲方在签订合同后向乙方提以下资料：

需要乙方在15日内补充设备制造相关技术标准。

4.2乙方在签订合同后15天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢集团公司储运部

邮政编码：735100

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

附件五 售后服务

乙方所供设备在质保期间如有任何质量问题，在8小时内必须响应，并在接到甲方要求乙方到现场处理的传真为依据，72小时内到现场解决问题。

传动滚筒的质保期自安装之日起起算，传动滚筒质保周期不得低于12个月，主传动滚筒使用寿命需大于72个月。

附件六 交货时间及地点

    - 交货时间：

乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

    - 交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢集团储运部

附件七 其它

- 1.若乙方公司不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 2.本技术规格书内容经由甲乙双方于     年   月   日   时--   时通过      方式商定。

- 3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：（盖章）	                   乙方：（盖章）

甲方代表：                        乙方代表：

2025年   月    日	              2025年   月   日