甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

CSP中包功能耐材供货技术规格书

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下规格书：

1.供货范围和名称：CSP功能耐材（薄板坯塞棒、浸入式水口）

2.需方使用条件和要求

2.1技术质量标准要求

2.1.1.塞棒、水口整体为铝碳材质，塞棒棒头为镁碳材质，水口渣线为铝锆碳或锆碳材质，氧化锆含量应大于65%。

2.1.2.水口的外观尺寸（水口碗部、颈部尺寸）、塞棒外观尺寸由供方提供的图纸，经需方审核同意后按照要求制作，使用条件满足双方约定条件。

2.1.3.保证塞棒使用前必须预热烘烤到1000-1200℃。塞棒表面材质选用高温抗氧化耐火材料，要求塞棒棒顶内置金属预埋件螺纹扣完整无缺陷；塞棒表面釉质层光滑均匀，棒头抗磨层光滑均匀。

2.1.4.水口在快速升温时具有优良的热震稳定性，不出现水口炸裂等现象，具有较强的耐侵蚀、耐冲刷能力。

2.2使用标准要求

2.2.1.满足酒钢现场使用条件，在中包保证烘烤时间80-150分钟，烘烤温度达到1050-1200℃的条件下具备浇钢条件。

2.2.2．中包水口烘烤时间80-90分钟，水口渣线烘烤温度保证在1100-1150℃，水口根部温度大于900℃。

2.2.3. 在正常的生产操作和烘烤条件下，使所提供的塞棒、浸入式水口最终达到低碳钢820min、中碳钢880min的浇铸周期要求。塞棒在使用过程中无断裂、棒头无掉块和不均匀侵蚀，整体侵蚀量小于15mm，塞棒与水口碗部配合控流正常；浸入式水口渣线残厚大于5mm，无穿孔、无断裂，本体无裂纹、无掉块。

2.2.4.其他参数执行现有工艺技术标准。

2.3检验、验收标准

2.3.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.3.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

2.3.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在5日内通知供方退货处理。

2.3.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料、产品不符合规格书第2条中任意条款之一时，需方有权均将其判定为不合格品。

3.1.2供方在无正当理由情况下，拒绝在违约考核报告上签字的，需方有权按规格书条款规定进行强制执行。

3.1.3供方产品不合格情况下，可降级使用的，但供方拒不同意签字认可时，需方有权进行退货处理。

3.1.4需方有义务将原料、产品检测和验收结果，及使用结果告知供方。

3.1.5需方有权对供方不达标原料、产品和服务执行违约考核。

3.1.6供方产品现场使用存在质量问题时，需方有权对供方产品进行随机抽检探伤，由此产生的经济损失由供方承担。

3.1.7因供方供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次原料、产品全部作为不合格品处理，并有权将供方列为不合格供方。

3.1.8连续3个月情况下，供方所供货物平均使用寿命均未达到规格书要求的，需方有权终止合同履行。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方在不认可需方判定结果情况下，有权向需方提出申诉，并在3日内提出书面说明，提供分析证明材料，由需方组织双方技术人员，在原检测、检验单位进行复检，复检结果将作为终裁结果。

3.2.2需方向供方提出退货时，供方有义务在接到通知10日内无条件全部清退。

3.2.3供方有义务向需方提供每一批次原料、产品的质量保证书及使用说明书等。

3.2.4供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料或产品进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

3.2.5供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因原料、产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

4.发生下列情况时，需方对供方执行违约考核

4.1技术指标、质量要求不达标

4.1.1供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要求，追究违约责任1000元/次。

4.1.2降等级使用的产品，可按照双方约定价格进行核算，与原合同价格差额部分在结算中予以折量扣除。

4.1.3技术指标不达标：甲方抽查产品技术指标达不到本规格书规定或质保书弄虚作假的，追究违约责任2000元/次。

4.1.5使用要求不达标：由于供方产品质量原因无法满足此规格书使用寿命保证值的，需方有权对该产品进行批次性停用处理，可降级使用的按照4.1.2执行。

4.2事故考核：

4.2.1. 由于供方产品质量原因当月发生1起一般性以下事故时，发生事故的该支功能耐材不予结算，并承担相关经济损失，违约责任认定具体依据事故分析报告。

4.2.2. 由于供方产品质量原因连续三个月内发生2起一般性以下事故时，发生事故的该支功能耐材不予结算，另外再考核2套功能耐材（塞棒、水口），同时乙方负责承担甲方由于产品质量原因造成的所有经济损失，违约责任认定具体依据事故分析报告。

4.3其它违约考核

4.3.1包装破损扣量

4.3.2供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

4.3.3供方在规定期限内未将不过合格品清退，每超期限一天，需方每天收取该批次货物金额2‰的仓储费用，从供货结算量中扣减。

4.3.4供方所供货物没有按照需方要求及时到货的，或所供货物低于安全库存的（安全库存由双方协商决定），每发生一次，追究违约责任5000元/次。

4.3.5供方售后服务人员未需方要求按时现场分析会议，并不积极配合需方技术质量要求整改，追究违约责任5000元/次。

4.3.6供方不得在未经需方允许的情况下，擅自更改产品配比、生产工艺、物料等级以及产品性能，每发生一次追究违约责任20000元。

4.3.7供方所供货物到货不及时或到货后技术质量不能满足规格书规定要求，需方为保证生产连续性，调整其它供方产品使用后，期间所发生的费用由原供方全额承担。

4.4对供货单位违约考核，双方确认后，均在当月结算中扣减。

- 规格书有效期限：

- 6.本规格书与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关规格书同时废止。

7.本规格书在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

8.本规格书解释权归需方所有。

| 需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 | 供方： |
| --- | --- |
| 需方授权代表或委托代理人： | 供方授权代表或委托代理人： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |