低碳低硅覆盖剂技术规格书

甲方： 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂

乙方：

甲方采购的低碳低硅覆盖剂，必须满足以下技术规格书的要求：

- 技术要求及功能参数

- 主要用途

低碳地硅覆盖剂用于薄板坯连铸连续浇注过程中间包内钢液面覆盖。

- 技术要求

- 保温效果良好，覆盖剂铺展性好，能均匀覆盖在钢液表面，钢水不能裸露，不结壳；

- 覆盖剂为颗粒状，0.2~2mm粒度＞95%，

3）覆盖剂到货必须附带质保书，质保书中须有明确的理化指标；

4）覆盖剂到达现场后，取样化验化学指标符合质保书，主要化学指标要求如下：

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SiO2 | ＜5% |
| 2 | CaO | ＞40% |
| 3 | TC(全碳) | ＜0.5% |

二、售后服务

- 1．乙方提供的低碳低硅覆盖剂符合技术协议要求，使用过程出现问题时，乙方尽快派技术人员到达现场进行确认解决；

- 2．产品质量出现问题时，乙方必须无条件退换货。

三、其它

- 1．本规格书一式四份，甲方执二份，乙方执二份；

- 2．其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：酒泉钢铁（集团）有限公司      乙方：

签字：                              签字：

日期：                              日期：