气凝胶颗粒

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）友好协商达成以下具体事宜。

甲乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，就气凝胶颗粒技术规格事宜经友好协商达成如下共识，特立以下要求，以便双方共同遵守。

- 一、总则

1本技术规格书适用于甲方采购的气凝胶产品，它提出了该项目内容的技术规格等方面的详细技术要求。

2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规格书和相关的国内及行业标准要求的技术维护服务。

3本技术规格书所使用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行。在签定合同之后，甲方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合；如提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定。

4本技术规格书未尽事宜，双方协商确定。

- 二、技术要求

- 成分：气凝胶成分由乙方自行调配。

- 甲方采购的气凝胶使用于炉组外壳以及溜槽表面等位置处，要求在炉组外壳最高200℃，平均70℃的环境下，将炉组外壳表层温度有效降低。50℃以下降幅达到20%，50℃-100℃降幅达到30%，100℃-200℃之间降幅达到50%以上。

- 气凝胶工艺使用要求：可使用喷涂设备均匀喷涂于表层，要求具有一定的耐腐蚀性，粘附效果达到2年以上。

- 高温稳定性：在最高使用温度下加热24h，体积变化率≤5%。

- 表面喷涂厚度应保持在3-5mm范围内，并符合甲方温度降幅要求。

- 验收标准

- 1.气凝胶进厂必须附有产品合格证和产品质量证明书，否则仓库拒收。

- 2.进入甲方现场的气凝胶颗粒，按照温度要求在使用过程中进行测量验收。不满足3类温差范围内温降幅度的产品，判定整批产品不合格，需要退货处理。

四、包装、运输、贮存

要求使用单独包装，批量装配。

- 五、其它

1.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

#### 2.本技术规格书为主合同的附件。

3.若乙方不能中标技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

4.本协议内容经由甲乙双方于        年   月   日   时-   时通过               方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司   乙方：

代表人：                            代表人：

签订时间 ：                        签订时间：