附件一：

| 给矿弯管HRCZ28 φ4266DN35025 铸石复合弯管技术规格书 审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

给矿弯管HRCZ28 φ4266DN35025 铸石复合弯管采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

2025年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方给矿弯管HRCZ28 φ4266DN35025 铸石复合弯管采购供货事宜，在乙方对甲方生产状况、工艺及工况条件等进行现场实地考察，且乙方完全了解甲方钢管加内衬耐磨聚氨酯要求性能及达到工艺要求等详细内容后，经双方协商，达成如下技术规格书，作为采购合同的附属技术文件，以便双方共同遵守执行。具体内容如下：

一、总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证产品符合有关标准和技术文件。内容冲突时，以较高的、较严格的标准规范为准。

2.产品的制造标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

3.乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进的工艺、优质的材料、成熟的技术。关键部件制造工艺须通过ISO 9001质量管理体系认证。

4.乙方提供产品的制造工艺、材料的选择、结构的设计，都应按照不低于国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，鼓励乙方使用高于国家标准、行业标准、团体标准的内部企业标准进行产品制造，这些产品应符合成熟、可靠、先进的基本要求，并经过有效的现场检验。双方本着诚信合作原则，共同推动产品在实际工况中的持续改进与价值提升。

5.乙方供应的产品源头必须是生产制造厂家供货或者源头制造厂家不参并出具相关文件，可接受其授权代理商（提供有效的项目授权书）供货，产品必须为原厂自主研发制造，严禁任何形式的贴牌、代工或者外协生产，不接受任何形式的贴牌生产或外协加工。乙方使用从外部采购的标准件应征得甲方书面同意，并符合本协议技术要求。

6.乙方应具备完整的研发、设计、制造及质量控制体系，拥有独立的生产厂房和专业技术人员，确保产品从原材料采购到成品出厂全过程可控可溯。

7.乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，须对产品的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，满足设备产品产能、质量及工况要求，确保设备在高负荷连续工况下运行稳定、高效。

8.严禁以任何形式提供假冒伪劣产品或偷工减料，一经发现，甲方有权立即终止合同，并追究乙方由此造成的一切经济损失与法律责任。

9.乙方须建立完善的质量追溯体系，确保每批次产品从原材料入库、加工工艺到出厂检验全过程记录真实、完整、可查。建立关键原材料采购、关键生产工艺参数、关键中间环节质量检验、关键部件溯源清单等档案，符合质量溯源管理要求，确保全生命周期管理。

10.乙方有义务配合甲方对资质、业绩、技术能力、装备水平、制造过程进行动态审查，包括但不限于资料查验、官方网站查询、产品最终用户现场考察等形式，甲方保留对乙方生产现场进行实地核查的权利。若发现与本协议、投标承诺不符，甲方有权终止合作并追索损失。

11.乙方在产品设计、制造中发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。甲方使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

12.乙方应提供近三年内同类工况下至少五项成功应用业绩材料，并附用户反馈报告。业绩应符合以下要求：近10年且上线使用5年以上的供货业绩，要求该铁选厂年处理量500万吨以上。

13.乙方提供产品质量保证书，对所提供的设备实施全生命周期质量跟踪服务，质量保证期不低于本协议要求的使用寿命，产品使用寿命自设备验收合格之日起计算。质量承诺不因合同履行完毕而终止，其效力延续至产品生命周期终结。乙方须确保所供产品在全生命周期内持续符合国家及行业最新标准，并接受甲方在使用过程中的监督与抽检。乙方须在设备运行期间提供全周期技术支持，定期提交产品运行分析报告，配合甲方完成关键部件的寿命评估与预测性维护。

14.在货物制造期间及交货之前，甲方保留派遣其人员在乙方工厂检验货物、其部件、相关附件的权利，包括按合同附件规定查阅图纸、测试结果和必要信息。

15.甲方有权乙方有关部门查(借)阅卖方的与本产品有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录)。

16.甲方在监制过程中如需借用乙方的检测工具对设备进行检测，乙方须给予积极配合。应免费提供必要的安全用具、办公设备、技术资料和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备检验数据等。

17.甲方在监制过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和重做的要求，乙方须满足该要求，以保证设备质量。无论甲方是否要求和是否知道，乙方须主动及时向甲方通报产品制造过程中出现的质量缺陷和问题。

18.无论甲方是否参与监制设备，均不视为乙方按规定承当的质量保证的解除，也不免除乙方对产品所负的其他责任和义务。

19.产品使用过程中出现质量问题时，甲方有权采取委托独立第三方对产品进行包括不限于物理性能、化学成分检验、失效分析等手段查明出现质量问题的根本原因，乙方应认可第三方检验报告的结论，第三方检测费用由乙方承担。乙方依据第三方检验报告，按甲方要求进行产品质量溯源分析并制定有效的改进措施。

20.乙方须对甲方所采购产品的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足现场使用要求。提供的产品外形尺寸要符合甲方安装空间、不低于国家标准规范相关要求；提供的产品材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货产品不能安装或更换，乙方承担全部责任。

21.凡涉及产品升级或工艺改进，乙方须第一时间通知甲方，并提供技术论证与实施方案。所有技术更新不得降低原有性能指标，且需通过第三方权威机构验证。

22.乙方承诺提供的所有资料真实、有效、完整、可验证，若提供虚假资料或隐瞒技术缺陷，一经发现，乙方须承担由此引起的一切经济与法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

23.招标前，乙方应与甲方进行技术交流，呈报不低于本协议要求的证明材料，确保符合甲方技术要求，双方签标前技术协议。

二  制造要求

2使用环境

2.1本次采购的给矿弯管HRCZ28 φ4266DN35025 铸石复合弯管使用于酒钢选矿选矿厂矿浆管路， 输送介质：管道输送介质主要为酒钢选矿厂二选工序铁粒矿浆，矿浆浓度为25-68%，矿浆比重≤2.79，矿浆温度一般介于10℃～40℃。输送铁粒矿浆呈碱性，矿浆pH值介于8.3～10.0之间，具有一定的化学腐蚀性。

2.1.1 环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1614～1620m

2.1.2 安装环境：大井矿浆内部。

2.2 制造标准

2.2.1 压力管道规范，工业管道 GB/T20801 标准选用；

2.2.2法兰盘是按照 TB/T81-44标准执行，钢号 Q235 的平焊法兰；

2.2.3 焊接按照GB/T50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》执行；

2.2.4 焊缝质量执行GB/T 19868系列

2.2.5复合铸石管为外套钢管内衬铸石管之间用水泥砂浆充填组成的复合管。

技术要求：
1、螺旋焊管壁厚：δ≥6mm
2、螺旋焊管材质：Q235B
3、铸石层厚度：δ≥20mm
4、铸石管道内径：350mm

3.玄武岩铸石管

3.1玄武岩铸石管化学成分含量表

| Sio2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | FeO | P2O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.13- 44.12 | 12.50- 13.52 | 8.64- 9.50 | 2.02- 2.62 | 9.05- 10.22 | 8.65- 10.47 | 1.40-1.75 | 4.62- 5.28 | 4.82- 6.25 | 1.10- 1.38 |

3.2玄武岩铸石管理化性能

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | 3g/cm3 |
| 2 | 抗压强度 | 686Mpa |
| 3 | 抗折强度 | ≥60Mpa |
| 4 | 抗冲击强度 | 1.76KJ/M2 |
| 5 | 耐磨度 | 0.07g/cm2 |
| 6 | 莫氏硬度 | 8Mohs |
| 7 | 弹性模量（室温） | 1.67×105Mpa |
| 8 | 膨胀系数（室温至60℃） | 8.92×10-6 |
| 9 | 耐化学腐蚀 |  |
| 10 | 95%-98%H2SO4 | ≥98% |
| 11 | 20% H2SO4 | ≥94% |
| 12 | 20%NaOH | ≥98% |

4．玄武岩铸石管的技术参数

4.1标准

玄武岩铸石管的检验标准执行

单一复合铸石管JC/T656-1996

单一玄武岩铸石制品/JCT515-2015。

4.2铸石管材质

铸石管材质为单一玄武岩，具体成分见“化学成分含量表”

4.3铸石管尺寸参数

a. 铸石管规格为满足买方管件外径需求

b. 单件长度为1m，长度误差为±2 mm。

c. 内径为400 mm，误差为±1.5 mm。

d. 端部径向裂纹≤1/3壁厚，轴向裂纹≤10 mm。

e.边楞缺损径向深度≤1/3壁厚。

4.4铸石管外观质量

a铸石管发出清脆的金属声,内外表面无凹凸,内壁光滑无杂质。

b管道和弯头及活套法兰盘公称压力1.0Mpa，出厂时应做1.25倍工作压力水强度试验，保证10min无泄漏为合格；

c法兰盘是按照 TB/T81-44 标准执行，钢号 Q235 ；

d铸石管两侧法兰均为活套法兰DN426 PN16

活套法兰示意图

5.具体规格及合同数量如下

| 物料名称 | 规格型号 | 质量要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井给矿管-01 | 铸石复合弯管 | L1=233 L2=268 α=39° R=650 | 1 | 两端焊接δ=10mm外档环 |
| 大井给矿管-02 | 铸石复合直管 | L=2465 | 1 | 两端焊接δ=10mm外档环 |
| 大井给矿管-03 | 铸石复合弯管 | L1=L2=345 α=46° R=800 | 1 | 两端焊接δ=10mm外档环 |
| 大井给矿管-04 | 铸石复合直管 | L=960 | 1 | 两端焊接δ=10mm外档环 |

6 质量保证及要求

6.1 产品质量保证期为货到验收合格并安装使用后一年；

6.2 使用寿命不小于3年，年磨损量小于2-3mm，内壁耐磨聚氨酯层不得鼓包，达不到要求由乙方无偿更换；

6.3 质保期内如出现开裂、鼓包、磨穿等质量缺陷，乙方应在接到甲方通知后一周内及时免费提供替换管道。

6.4 如供货管道及弯头不符合技术要求或达不到使用寿命，乙方需无条件赔偿。

三 提供资料

3.1产品合格证、质量保证书、发货清单；

3.2提供聚氨酯材质检验报告；

四 售后服务

货物交付后，若出现问题，甲方通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复；

五  交货时间及地点

5.1交货时间：依据商务采购合同要求；

5.2交货地点：依据商务采购合同要求。

六   其它事宜

6.1本技术规格书作为采购合同附件，双方代表签字（盖章）后与合同具有同等法律效力；

6.2本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份；

6.3未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

6.4本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

6.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.6若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂  乙方：

选矿厂（签字盖章）                        乙方（签字盖章）

年       月      日                      年       月        日