钢格栅技术要求

G325/20/100严格按照YB/T4001.1-2019最新要求生产，钢格板扁钢间距为中心距，钢格板与钢格板之间的焊缝全部双面满焊，不得断焊、点焊，焊脚尺寸5mm且不得小于扁钢厚度要求；钢格栅板规格尺寸严格按照施工图纸加工，镀锌后外观要整洁，不得出现流坠、涂层厚度不均匀等。钢格板规格厚度、尺寸偏差等检查和验收严格执行YB/T4001.1-2019相关要求，不符合规范要求的不予验收并做退货处理，同时承担相应的违约责任。