甘肃东兴铝业嘉峪关分公司铝液抬包纳米气凝胶板采购技术规格书

（70451898）

甲方：甘肃东兴铝业嘉峪关分公司熔铸二作业区

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 04月 日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    提供资料

附件四    售后服务

附件五   交货时间及地点

附件六   其它

甘肃东兴铝业嘉峪关分公司熔铸二作业区（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就铝液抬包纳米气凝胶板10*250*500mm采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方备件订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备备件必须具有国内同行业的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术专利。

1.3乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 1.4乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.5乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。

附件二 制造要求

2.1 使用环境

2.1.1基本化学性质：采用新型超级绝热材料气凝胶、水泥基胶凝材料及可发性聚苯乙烯为主要原料，经特殊工艺复合加工制备而成的新型保温板，产品具有优异的隔热效果、良好的憎水性和防水性，无毒环保，易施工，使用环境温度为-30℃-900℃，海拔1640米左右。

2.2 相关技术要求检测数据指标

| 项目 | 典型值 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 常温导热率（W/（m.K）） | 0.02 | <0.021 |
| 高温导热率（W/（m.K）） | 0.034 (300℃) | <0.036（300℃) |
| 憎水率 | 98.5% | >98% |
| 体积密度 | 0.1g/cm3 | <0.15/cm3 |

2.2.1、供货后组织技术人员依据现场的规格抬包要求现场安装，环境：环境温度90℃左右，现场环境温度高、弧形抬包受限空间狭小。

附件三 提供资料

# 3.1乙方在投标前需到甲方现场勘察，测绘尺寸，并查看甲方在线设备资料和现场环境。供货提供检测参数的数据报告及对应产品的专利证书。

3.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

3.2.1 明细表

3.2.2 备件、附件明细表

3.2.3 各部分总图、装配图及零件图

3.2.4 产品合格证、使用说明书、检测报告、质量保证书。

3.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：杨飞；联系电话：18009478382

附件四   质量保证及售后服务

4.1备件质量保证期为投运现场使用之日起14个月。

4.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场且更换维修，产生的一切费用均由乙方承担，假如发生铝液抬包漏铝爆炸等设备人员事故，按照发生事故调查损失赔偿且承担相应的法律追责。

4.3对安装、调试后，质保期内，备件材料参数要求达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件五  交货时间及地点

- 5.1交货时间：

交货时间：以合同签订交货日期为准

- 5.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北东兴铝业二期公司库房

附件六   其它

6.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

6.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

6.4本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方：甘肃东兴铝业嘉峪关分公司熔铸二作业区	 乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日