甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

增碳剂供货技术规格书

需方（甲方）：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

供方（乙方）：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，业务范围等满足需方使用及生产要求，经协商一致，达成以下协议：

一、主要性能参数

| 编码 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 70009406 | 其他助剂\增碳剂 磷生铁冶炼 C≥98% S≤0.05% 水份≤0.3% 粒度1-5mm | 其他助剂\增碳剂 磷生铁冶炼 C≥98% S≤0.05% 水份≤0.3% 粒度要求：1-4mm≥85%，其它≤15%。 |

二、指标要求

C≥98% 、S≤0.05%、水份≤0.3%、粒度要求：1-4mm≥85%，其它≤15%。

三、考核指标

1.C≥98%，合格指标；96≤值＜98，降价2%；C＜96%，退货。

2.S≤0.05%，合格指标；0.050＜值≤0.075，降价1%；0.075＜值≤0.10，降价2%；S＞0.1%，退货。

3.水份≤0.3%，合格指标；0.3＜值≤0.4，降价1%；0.4＜值≤0.5，降价2%；水分每超标0.1，降价提升1%，水分≥0.8，每超标0.1，降价提升2%

4.粒度1-4mm≥85%，，合格指标；80.0＜值≤85.0，不达标，降价1%；80.0＜值≤75.0，不达标，降价2%；值≤75，退货。

5.买卖双方同意制取样、检化验方法以买方的方法为准，以买方的检化验结果为准，并作为双方结算的依据。

四、使用要求

1.技术要求：依据现有磷铁环元素含量与加入增碳剂后的磷铁环元素含量取样化验为准，不添加配料铁，增碳剂使用过程中主要以增碳脱硫为重点。

2.操作规程：适用于组装工序中频炉岗位添加磷生铁稳固剂操作使用，每炉铁由增碳剂、磷铁环组成。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料、产品或服务不能满足协议中相关要求时，需方有权将其判定为不合格品，有权要求供方限期改进和提高。

3.1.2供方产品在使用过程中，20%产品达不到协议要求的，且没有相应改进措施或实际效果，需方有权终止合同。

3.1.3因供方供货发生弄虚作假或以次充好，给需方安全生产造成损失或冲击生产稳定顺行，需方有权终止合同，将供方列为不合格供方。

3.1.4因经营情况发生重大变化或出现不可抗力时，供需双方通过协商，需方有权对合同相关条款内容进行变更调整或提前终止合同。

3.1.5需方有权按照生产作业文件及有关规章制度对供方实施安全生产监督管理，进行符合性检查，对不符合项提出整改要求。

3.1.6需方根据生产需要，有权就技术进步、指标提升及保产施工方案优化等提出要求，有权对供方产品和服务不达标进行评价管理及违约考核。

3.1.7供方在无正当理由情况下，拒绝在违约考核报告上签字的，需方有权按协议条款规定进行强制执行。

3.1.8需方有义务将原料、产品检测、验收、使用结果告知供方。

3.1.9需方负责协助供方办理承包工作范围人员、车辆及物资入厂等手续。

3.1.10需方对供方供应维护工作综合评价及违约考核情况，有义务及时向供方进行反馈。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方对需方就其供应维护工作不符合项判定拥有申诉权。

3.2.2供方对需方因不合理使用等原因造成的损失拥有追偿权，供、需双方依据实际情况协商解决。

3.2.3供方对需方就其综合考评方式、内容以及违约考核等情况拥有知情权。

3.2.4供方有权依据材料使用特性，在不突破现场保产要求的前提下，提出对需方提供的规程及作业标准修订权。

3.2.5供方有义务向需方提供产品的质量保证书及使用说明书等。

4.检验、验收标准

4.1检测、检验、验收指标均按照甲方的技术标准执行。

4.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

4.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在5个工作日内通知供方退货、换货处理。

5.包装、运输要求：1吨包袋装运。

5.1产品在使用前，应对物料的包装、产品标识、产品的外观颜色、粒度等进行检查验收。不应受潮、结块以及混入外来夹杂物。

6.技术及服务

6.1供应方应配备专职技术人员做不定期现场技术服务并跟踪其产品使用情况。

6.2产品质量存在问题时，供应方应及时派技术专家来现场进行技术交流并同时提供国内国际相关的最新技术信息。

需方（甲方）：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

需方（甲方）授权代表或委托代理人：

签订日期：   年  月  日

供方（乙方）：

供方（乙方）授权代表或委托代理人：

签订日期：   年  月  日