
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%

采购技术规格书
甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2025年 6月20日
目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与             （以下称乙方）    就甲方高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%采购事宜，经双方协商，达成如下协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。
1.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。
2.乙方提供的高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.乙方提供的高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方提供的高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，遵循的标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。
5.乙方须对提供高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%的完整性、合理性和质量承担全部责任。
6.乙方在高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。
附件二 制造要求

本次采购的高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%用于高炉热风管道局部修补浇筑。因此必须满足以下工况条件：

2.1工艺技术参数要求
高炉热风管道内径：1700mm,外径：2836mm；        

工作介质流量：4800 m3/min     

工作介质：热风（含煤气、水蒸汽） 、富氧       

工作介质压力：0.5MPa   

工作介质温度：150℃-1350℃（正常1250℃，高炉休风时600℃，最低时150℃）

2.2 制造要求

2.2.1高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%理化性能指标及依据标准：

	项目
	单位
	指标

	Al2O3
	%
	≥75

	耐火度
	℃
	≥1790

	抗折强度
	110℃×24h
	MPa
	≥12

	
	1400℃×3h
	MPa
	≥14

	耐压强度
	110℃×24h
	MPa
	≥50

	
	1400℃×3h
	MPa
	≥150

	重烧后线变化
	1400℃×3h
	%
	±0.25

	热震稳定
	1100℃（水冷）
	次
	≥30

	体积密度
	g/cm3
	≥2.75


2.2.2其他要求：

2.2.2.1该产品浇注成型后必须满足由于温差（温差范围：150℃--1300℃）引起的热胀冷缩变化；

2.2.2.2该产品必须满足高炉热风管道快速修补浇筑，满足浇筑完成2小时后高炉正常生产要求；

2.3质量要求

2.3.1产品使用后质保期为12个月，储备质保期6个月。

2.3.2符合高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%理化性能指标及依据标准 

2.3.3使用该产品对热风管道局部浇注后必须保证3年运行稳定、安全，不得出现裂纹、掉渣、烧损、酥松、炸裂等缺陷，引发事故。

2.3.4使用该产品对热风管道塌砖部位浇筑修补后外部管道表面温度≤120℃；

附件三 供货范围

	产品名称
	产品型号
	采购数量

	高强耐磨陶瓷浇注料\Al2O3≥75%
	/
	 30吨


附加说明

为保证乙方产品的质量、实用性可以满足7号高炉正常生产的需求，故乙方在中标后须到甲方现场对使用条件进行确认。
附件四 提供资料

4.1乙方在中标后向甲方提以下资料：

4.1.1提供产品详细的理化性能检验报告。

4.1.2提供产品质量合格证。

4.1.3提供产品使用说明书。

4.2资料邮寄地址

甲方邮寄信息： 

邮政编码：735100；

收件人：李银喜；联系电话：18093738790 
电子邮箱：liyinxi@jiugang.com
附件五   质量保证及售后服务

5.1为保证施工质量，每次对热风管道进行修补浇筑时厂家必须派遣技术人员进行现场指导、监督。

5.2 产品由于自身质量原因造成的事故，乙方必须到场进行分析，并承担相应责任。 

5.3使用该产品对热风管道局部浇注后必须保证3年运行稳定、安全，不得出现裂纹、掉渣、烧损、酥松、炸裂等缺陷，引发事故。如3年内由于浇筑料本身原因出现以上缺陷并造成的管道烧穿等其他事故，乙方应承担事故直接损失。

5.4 使用该产品对热风管道塌砖部位浇筑修补后外部管道表面温度大于150℃；质保金不予支付。

附件六  交货时间及地点

6.1 交货时间：2025年  月  日到货；

6.2 交货地点：甘肃酒钢集团宏兴股份公司储运部物资总库

附件七   其它

7.1 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2 未尽事宜双方协商解决。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。
甲方：酒钢炼铁厂
乙方：

代表：
代表：
日期：
年
月
日
日期：
年
 月
  日


1

