密封式挡尘帘组件技术要求

一、材质技术要求

1.通用工况：聚氨酯帘体邵氏硬度65±5HA，三元乙丙（EPDM）耐温范围-30℃~120℃，聚氨酯耐低温≥-40℃，耐磨损性（阿克隆磨耗）≤0.3cm³/1.61km。

2.特殊工况：需满足阻燃抗静电，表面电阻≤1×10⁹Ω，氧指数≥28%；酸碱工况采用耐腐聚氨酯。

3.材质整体无气泡、裂纹、缺胶，帘体截面均匀，无明显厚薄差。

二、结构尺寸技术要求

1.帘体规格：扁平帘带直径厚度8mm圆柱型，宽度按工况定制（误差±2mm）；圆柱帘条直径10mm，间距≤帘条直径的1/2，确保无漏尘间隙。

2.层数设计：高频扬尘点≥6层，层间搭接量≥20mm，整体贴合面无翘边。

3.安装结构：自动调节式挡板架采用双夹板Q235冷轧钢板，厚度≥20mm，夹持槽宽度与帘体厚度匹配（误差±0.5mm），配防滑紧固螺栓，安装孔间距≤100mm，孔位误差±1mm。

4.适配性：帘体长度需比安装面至贴合面高度长20mm，保证自然下垂贴紧，无悬空间隙。

三、性能技术要求

1.密封性能：在8m/s风速下，帘体贴合处粉尘逸散浓度≤10mg/m³，无明显漏风、漏尘。

2.机械性能：帘体经10万次弯折（弯折角度90°）无开裂、脱层；拉伸强度≥15MPa，断裂伸长率≥300%，扯断永久变形≤20%（70℃×22h）。

3. 耐候/老化性能：户外使用帘体经紫外线老化（1000h）后，拉伸强度保持率≥80%，断裂伸长率保持率≥70%，无粉化、龟裂。

4.抗冲击性能：受5kg重物（自由下落高度300mm）冲击后，帘体无破损、脱落，夹持架无变形。

四、安装与适配技术要求

1.安装后帘体垂直下垂，与贴合面接触紧密，无褶皱、偏移，运行时与运动部件（如皮带）无硬摩擦，磨损量≤0.1mm/1000h。

2.可拆卸式结构需满足快速更换要求，单根/单条帘带更换时间≤5min，无需整体拆卸夹持架。