甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

酸性炉衬干振料供货技术规格书

卖方：                              合同编号：

买方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

签订地点：甘肃省嘉峪关市

签订时间：2025年  月  日

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

1.供货维护范围和内容:

1.1酸性炉衬干振料（型号:YSS-170F7 )的供应。

2.需方使用条件和要求

2.1.理化考核指标

| 进厂物资不合格品处置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标要求 |  | 降价1% | 降价2% | 降价3% | 降价5% | 退货 |
| 1 | 酸性炉衬干振料 YSS-170F7 | 耐火温度(℃） | ≥1700 | 1675≤值＜1700 | / | 1650≤值＜1675 | 1625≤值＜1650 | ＜1625 |
|  |  | SiO2（%） | ≥98 | 97≤值＜98 | / | 96≤值＜97 | 95≤值＜96 | ＜95 |
|  |  | Al2O3（%） | 0.1～0.3 | 0.3＜ 值≤0.4或0.0≤值＜0.1 | 0.4＜值≤0.5 | / | / | ＞0.5 |
|  |  | H2O（%） | ≤0.50 | 0.50＜ 值≤0.60 | 0.60＜值≤0.70 | 0.70＜值≤0.80 | / | / |
|  |  | 软化温度(℃） | ≥1650℃ | 1625≤值＜1650 | 1600≤值＜1625 | / | 1575≤值＜1600 | ＜1575 |
| 说明：1、涉及物资降价时，按不合格指标累加，降价金额=不合格量×单价×降价幅度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、当表中退货栏为“/”时，对应指标按降价幅度顺延降价或会议决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、当指标偏差达到退货标准，因生产需要等原因使用时的，按降价幅度顺延或会议决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2  酸性炉衬干振料（型号:YSS-170F7 )，要求产品具有优良的耐高温稳定性能、高温强度和软化温度，满足现场3T中频炉正常化铁水350炉以上的要求。

2.1.3  买卖双方同意制取样、检化验方法以买方的方法为准，以买方的第三方检化验结果为准，并作为双方结算的依据。

2.2技术服务

供应方应派专职人员在现场技术服务并跟踪其产品使用情况。供应方应经常派技术专家来现场进行技术交流，同时提供国内国际相关的最新技术信息。

2.3产品保证值

2.3.1在正常的生产操作和正确的烘烤条件下，使用所提供的酸性炉衬干振料满足3T中频炉正常化铁水350炉以上的要求。

2.4验收标准、方法及提出异议期限

验收标准：数量按重量检斤验收，按合同、技术协议约定标准验收。

2.4.1送检第三方检测机构进行检验，检验费用由供方承担。发生质量异议供方要求进行指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

2.4.2取样由质检部门、卖方双方现场共同取样；如供方无法到达取样现场，可以委托东兴铝业有限公司质检部门进行取样，供方必须认可取样检验结果。

2.5 包装、运输要求:1吨包袋装运。

2.5.1产品在使用前，应对物料的包装、产品标识、产品的外观颜色、粒度等进行检查验收。不应受潮、结块以及混入外来夹杂物。

2.5技术及服务

2.5.1产品质量存在问题时，供应方应及时派技术专家来现场进行技术交流。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料、产品或服务不能满足协议中相关要求时，需方有权将其判定为不合格品，有权要求供方限期改进和提高。

3.1.2供方产品在使用过程中，20%产品达不到协议要求的，且没有相应改进措施或实际效果，需方有权终止合同。

3.1.3因供方供货发生弄虚作假或以次充好，给需方安全生产造成损失或冲击生产稳定顺行，需方有权终止合同，将供方列为不合格供方。

3.1.4因经营情况发生重大变化或出现不可抗力时，供需双方通过协商，需方有权对合同相关条款内容进行变更调整或提前终止合同。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方对需方就其供应维护工作不符合项判定拥有申诉权。

3.2.2供方对需方因不合理使用等原因造成的损失拥有追偿权，供、需双方依据实际情况协商解决。

3.2.3供方对需方就其综合考评方式、内容以及违约考核等情况拥有知情权。

3.2.4供方有权依据耐火材料使用特性，在不突破现场保产要求的前提下，提出对需方提供的规程及作业标准修订权。

3.2.5供方有义务向需方提供产品的质量保证书及使用说明书等。

4本协议解释权归需方所有

4.1本协议内容经由甲乙双方于  年 月 日 时- 时通过  方式商定。

4.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

需方（甲方）：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

需方（甲方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2025年   月   日

供方（乙方）：

供方（乙方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2025年   月   日