
炼轧厂高寿命出钢口套管\2900kg/m3 1750℃技术规格书（第一版）
编号：LZ-LG-JSGGS-LG002

本附件作为炼轧厂炼钢转炉出钢口维护耐火材料整体承包的技术协议，在甲乙双方先签订技术协议的情况下，方可办理正式委托。

第1条：物资名称、适用条件及供货方式
1.1物资名称：炼钢50吨转炉转炉出钢口套管及出钢口修补料。

1.2 适用条件：适用炼轧厂60 吨转炉出钢口下套管及出钢口维护。出钢温度：1500℃-1750℃，出钢时间2-5min。
1.3供货方式：转炉出钢口套管与出钢口料按照每支套管750kg进行供货，过程根据各物料使用情况调整供货量。

第2条：技术条件及要求（供货材质标准不得低于此标准性能）
2.1在正常的生产操作下，乙方提供的出钢口套管使用炉数≥300炉。

2.2 在正常的生产操作下，乙方提供的出钢口修补料耐侵蚀炉数≥200炉。

2.3出钢口修补料指标：

	名称
	化学指标，%

	出钢口修补料
	MgO
	SiO2
	Al2O3
	CaO

	
	≥90
	≤3
	≤1
	≥3


2.4出钢口套管指标：

	名称
	化学指标

	出钢口套管
	MgO
	C
	显气孔率
	体积密度（g/cm3）
	常温耐压强度，MPa
	高温抗折强度，MPa

	
	≥80
	≥14
	≤3.0
	≥3
	≥40
	≥8


2.5 出钢口修补料包装：整袋包装，大袋单重250kg（小袋包装单重25kg），包装内有塑料防潮雨布，防潮雨布应粘贴或缝扎牢固，防止出现脱落，包装袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别。

2.6出钢口套管尺寸：内径140mm-145mm、外径255±5mm、长度1050mm-1100mm。

2.7出钢口套管外观致密无明显破损痕迹。

2.8 出钢口修补料本身无受潮结块、无异物。
2.9 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.10产品保质期：一年。

2.11 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

第2条：结算方式
本协议提及所用物料（出钢口套管以及出钢口修补料）按照吨钢进行结算。

第3条：功能保证值及违约处罚

3.1出钢口套管使用炉数≥300炉；出钢口修补料耐侵蚀炉数≥200炉

3.2违约处罚：
3.3在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.4 区域工程师或技师每周对出钢口套管使用炉数进行统计，因质量原因未达到使用炉数≥300炉的指标要求，按每低10炉考核厂家500元/支，月底结算前合计考核金额，根据考核金额进行等价扣量。

第4条：争议处理

甲乙双方发生争议时，双方可友好协商解决，协商不能达到一致意见时，任何一方都可以向集团公司相关部门申诉。

第5条：其它

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：
PAGE  
1

