酒泉钢铁（集团）有限责任公司
宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

酸退作业区2026年脱脂剂采购
技术规格书
甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：
2026年2月25日
冷线脱脂剂采购技术规格书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司（以下称甲方）与

                  （以下称乙方）就甲方冷线脱脂剂（氢氧化钾）采购经双方协商，达成如下技术规格书：

总则

本技术规格书作为甲方材料订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

乙方提供的材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

本技术规格书在招标前进行签订，招标后按技术规格书要求进行供货，不再进行签署。
具体要求

一、工艺条件

脱脂剂用于不锈钢冷线脱脂段，脱脂液由脱脂剂和脱盐水混合而成，以喷淋的方式将脱脂液喷射至带钢表面，用于将不锈钢轧硬态表面带钢上的矿物轧制油在退火前清理干净。

二、技术要求

1）颜色：无色或淡黄色液体。

2）密度20℃： 约1.15±0.05 g/cm3。
3）pH 值（10g/l，20℃）： 12.6±0.5。

4）氢氧化钾游离碱度（%）＞10;氢氧化钾总碱度（%）＞10
5）主要成分：

脱脂剂为碱盐与非离子活性剂水溶液混合物，氢氧化钾 (1310-58-3 215-181-3 C R22, R35)11-13 %。

6）包装形式：采用坚固的塑料桶密封包装，每桶净重 1000kg。
三、保证值要求

在满足1#冷线入口充套最大速度（160米/分）运行的情况下，经过脱脂的带钢须保证表面无脱脂液残留等缺陷，不会出现由于轧制油残留导致的张紧辊打滑等情况。

1） 吨钢消耗

	参数名称
	标准

	吨钢消耗量
	≤0.2Kg/吨


2）质量要求

	缺陷名称
	项目
	标准

	脱脂液残留、

白色斑点
	DK级缺陷发生率
	0.00%


四、产品的质量保证

要求脱脂剂内不含氢氧化钠、硅等杂物，塑料桶外包装无破损。

五、验收及供货

乙方按照甲方要求进行供货，并于甲方提出供货后20天内送达甲方现场。脱脂剂到达甲方现场后，由甲方现场打开检查，符合技术要求后签字确认。
六、责任与义务

甲方：

甲方负责将其所需脱脂剂及现场工况提供给乙方。

甲方要明确脱脂剂的试用数量并提出合理的交货期。

甲方有责任解答乙方提出的有关脱脂剂在使用过程中存在的问题。

甲方有责任及时将脱脂剂在使用过程中存在的问题反馈给乙方。

脱脂剂到达现场后，由甲方技术人员现场验收脱脂剂质量，统一摆放并建立台账。
甲方负责收集脱脂液包装的塑料桶，并负责回收过程中的相关手续办理。

对于乙方产品质量原因影响生产的，或无法满足甲方正常生产的，甲方有权终止协议。

乙方：

乙方应按照甲方提供的技术要求，保质保量按期供货，做到不合格和不完整的产品不出厂，确保提供给甲方的脱脂剂质量合格。

乙方依照甲方规定的供货日期按期交货至甲方现场，并要对脱脂剂进行必要的保护和包装，以防止在运输过程中包装损坏。

乙方应向甲方提供真实的脱脂剂出厂检验资料，合格证以及相关记录。

乙方要配合解决甲方在使用过程出现的问题。

七、考核

1、由于乙方制造或包装运输原因而产生的质量问题，验收时甲方有权要求退货，乙方应当在最短的时间内向甲方提供同类型的脱脂剂。

2、在甲方正常的工艺生产条件下，如果由于乙方脱脂剂质量原因导致带钢表面发生质量缺陷，比如脱脂液残留、白色斑点等质量问题，甲方有权将此问题上报公司，由此产生的设备与生产事故、成本损失将由甲方核算各项损失，上述损失由乙方负责赔偿。

3、由于乙方原因而无法在规定期限内交付合格数量的脱脂剂，由此产生的试用延期及生产延误将由乙方承担，造成生产延误具体考核执行公司有关规定。

其他 
本技术规格书内容经由甲乙双方于    年  月  日  时至  时通过   方式商定。 
甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。 若                  单位不中标，本技术规格书自动失效， 双方互不承担任何责任。
甲方：酒钢集团宏兴股份不锈钢分公司　　乙方：  

代表：                                代表：

日期：                                日期：

