
      甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

     供货技术协议
                   

需方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司        合同编号：

供方：                                        签订地点：嘉峪关市
                                              签订时间：2022年  月   日
供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

一、物资名称、规格型号、品牌、交货数量
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	阴极炭块
	510（H)*740(W)*3810(L)附：订货图纸和订货条件
	吨
	1256
	30台电解槽(720块)为准


二、技术要求

   阴极炭块订货条件（图号：STLY261-4）：

1、规格及数量：

规格：510（H)*740(W)*3810(L)；

重量：1743.90kg/块（按1.62g/cm³计）；

数量：24块/槽。

材质及生产要求：

阴极炭块采用石墨化炭块；

骨料：煅烧石油焦；粘结剂：沥青。

阴极炭块使用振动成型工艺生产。买方有权且必须对卖方生产阴极炭块用的原材料及主要工艺进行现场跟踪、监控及取样，以保证产品质量。阴极炭块钢棒槽最后加工，即振动成型过程中炭块不预开槽。
    3、技术要求： 

                              石墨化阴极炭块理化指标  

	指标名称
	典型值
	保证值
	检测标准

	真密度g/cm³
	2.20
	≥2.18
	ISO 21687

	体积密度g/cm³
	1.65
	≥1.62
	ISO 12985-1

	总气孔率%
	25
	≤26
	ISO 12985-2

	灰分%
	0.3
	≤0.4
	ISO 8005

	耐压强度N/mm²
	24
	≥22
	ISO 18515

	抗折强度N/mm²
	8.5
	≥8
	ISO 12986-1

	杨氏模量GPa
	6.5
	≤6.8
	DIN 51915

	电阻率（20℃）Ω•mm²/m
	10.5
	≤11
	ISO 11713

	电阻率（1000℃）Ω•mm²/m
	9.6
	≤10
	ISO 11713

	导热率（20℃）W/m•k
	115
	≥110
	ISO 12987

	导热率（1000℃）W/m•k
	52
	≥50
	ISO 12987

	平均热膨胀率（20~950℃）×10ˉ6/℃
	3.5
	3.5±0.5
	ISO 14420

	钠膨胀率%
	0.2
	≤0.2
	ISO 15379-1


    4、炭块毛坯尺寸允许偏差不大于（mm）：宽度：±10；厚度：±10；长度：±10。

    5、阴极炭块加工后的尺寸允许偏差不大于（mm)  :宽度：±2；厚度：±2；长度：±5；沟槽宽：±2；沟槽深+2   0；直角度（º）：±0.4 。 

6、阴极炭块外观应满足如下要求：

（1）表面缺陷：缺棱角及三边之和小于100mm；

（2）不得有肉眼明显可见的表面凹陷和表面裂纹；

（3） 炭块的表面应平整，断面无孔洞、分层和夹杂物等现象。

（4）炭块表面不能有修复和涂抹痕迹；

（5）炭块的弯曲度：不大于长度的0.1%。
  注：以订货卡及订货图纸为准。

 三、交货时间、交货地点、运输方式、风险及费用负担

交货时间：按需方电解槽大修进度需要到货。

运杂费包含在合同价款中。物资交付到交货地点前的货物毁损、灭失及损耗由卖方承担。

装卸费包含在合同价款中。在卸货过程中发生货物毁损、灭失及损耗由供方承担。

运输方式：公路运输,供方应自行解决所供产品的仓储问题，承担所供产品装卸运输费用。
四、包装标准、包装物回收及费用负担

1.供方按生产厂商出厂标准对产品进行包装。包装物要牢固，中、大型包装物要具备起重设备的吊装条件，并按照产品特性采取防潮、防雨、防锈、防震动和变形保护措施，同时内附装箱清单、合格证及使用说明书。裸装物资应挂上标签，或在明显位置用不脱落油漆书写。合同编号、物资名称、数量及收货人。
2.包装物不回收；包装费用已包含在合同价款中。
五、验收标准、方法及提出异议期限

验收标准：数量按重量检斤验收，按合同、技术协议约定标准验收。

（一）检验费及取样要求：

1、阴极炭块120吨/批次。
2、电解槽大修材料取样检验，送检第三方检测机构进行检验，检验费由供方承担。发生质量异议供方要求进行指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

3、取样由质检部门、卖方双方现场共同取样；如供方无法到达取样现场，可以委托东兴铝业有限公司质检部门进行取样，供方必须认可取样检验结果。

（二）检验项目及结果判定依据

1、检验项目：电解槽大修材料订货卡中制定的检验项目。

2、结果核对：依据电解槽大修材料订货卡中指标标准。

3、结果判定：依据《甘肃东兴铝业有限公司关于印发电解槽维修管理办法的通知》、《附件9：电解槽大修材料评判标准》进行结果判定。

（三）结算

卖方在供应电解槽大修材料后，依据公司相关要求需要进行结算时，应提前与东兴铝业质检部门核对结算重量、核对包装物皮重数量扣除，核对检验费缴纳情况、并提供酒钢集团到货材料的磅单。                   （四）其他

出现材料质量异议等其他相关问题，按照东兴铝业有限公司相关制度执行。
技术协议有效期限：自交货之日起合同数量执行完后12个月。

六、违约责任 

以双方签订的买卖合同为准 
七、其它约定事项 

1.供方及时通过电话、传真、电子邮件形式向需方通报发货车号、数量等信息。

2.若供方车辆或人员在送货进入买方厂区和工作场所范围内，因不遵守买方厂区相关安全交通规定引起的安全事故，后果由供方全权自负，需方不承担任何法律责任。同时对供方单位按照酒钢《治安保卫专业考核细则》进行考核。

3. 若出现质量异议需进行退货，由供应商负责装车退货。
需方（甲方）：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司  
需方（甲方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2021年  月   日

供方（乙方）：

供方（乙方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2021年  月   日

附：安全告知记录表（请确认、加盖公章后，随合同一并寄来2份。）

安 全 告 知 记 录 表

	告知单位：东兴铝业购销分公司
	告知人：何贵文

	告知地点：冶金厂区、嘉北工业园区
	告知时间：  2022年  月  日

	被告知单位：
	被告知人

	安 全 告 知 内 容

	(一) 车辆

  1、车辆进厂，严禁携带危化品（柴油，汽油，酒精，电线电缆），废铜、烂铁，多余的钢丝绳等。进厂前将水箱里水放干净，车牌干净。

  2、车辆进厂应严格按照临牌背后要求行驶（禁行时间及车速要求）。

  3. 车辆停靠卸货时，应听从作业区有关管理人员指挥，车辆与货垛间留有安全距离，待卸车辆与装卸货物车辆应保持足够的安全距离，并不准堵塞安全通道。待卸车辆过多的情况下,必须先停放在库外不影响其它车辆通行的路旁依次排队进入库内卸车。

  4. 车辆在卸货时应服从有关人员提出的安全警告。  

  5. 装卸人员未离开装卸区域,禁止启动移动车辆。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  6. 车辆必须按我方规定的路线行驶。严禁超速。

  7. 严格遵守集团、公司相关规定。

  8. 车辆进入厂区办理临牌手续后认真阅读临牌后面的相关规定。

  9. 其他事宜由我方现场进行告知。

人员                                                                                                                           

进入现场库区人员劳动保护用品必须规范穿戴。
   2.  严禁在装卸区域或天车吊物下随意行走、停留、聊天,影响装卸安全。
   3.  严禁随地大小便，严禁在厂区内随意行走。

   4.  严禁在作业区内指挥天车车辆装卸物料时,司机必须将车辆停稳、熄火,人员离开驾驶室。

   5、 严格遵守集团、公司相关规定。

   6.  进入厂区必须服从我方人员现场管理。

违反以上告知按有关规定对相关单位及个人进行处理


附：阴极炭块订货卡
[image: image1.png]B RE HHR AR B LA RS AN R AA B

AAT AT R F
WEFS
T AR SY500 HLAFA KIS AL
MRS
MR TR I AR ke Bl (8 RE (v 41.85
WS STLY261-4 BE (D
1. HUA% K S
Mi: 510 (HD x740 (W) x3810 (L);
B 1743.90kg / Bt (3% 1.62g/em’ i)
Yokt 24 Pyl
2. MR R
A AR 2 R P A SR AL R B
R BRI RS .
BB RRMERIRSIR B T EE. FHERAUA X205 £ RS I R
BEREBETZHTIGEE. BRI, UMRIESSHR. HRRREYRENT,
B | BPRE) AL AR P R BRFFA .
AR |3, foRmsk
M A B AL AR R PR AL F R
1% 1, ISR SEE ARIEM AR
5 JUHE, g/em? 220 =218 1SO 21687
% TRBAHIL, g/em? 1.65 =>1.62 1SO 12985-1
y BAILE, % 25 <26 ISO 12985-2
H Koy % 03 <04 1SO 8005
i FE SR AE,  N/mm? 24 =22 ISO 18515
FATIRIL, N/mm? 8.5 >3 1SO 12986-1
KL, GPa 6.5 <6.8 DIN 51915
LR (20C) , QmmY/m 10.5 <11 1SO 11713
* HFH#E (1000C) , Q:mm¥/m 9.6 <10 1SO 11713
FHE (200) , W/mK 115 =110 1S0 12987
* R (1000C) , W/mK 52 =50 1SO 12987
SRS (209501C) , x10%/C 35 35405 1SO 14420
* IR, % 02 <02 1SO 15379-1

SAMI  2018-03  Version 01




[image: image2.png]BB R AR A TR 8 A YRR AR A

R At AT F
MBS
TIAHR SY500 HLfFEREKIEMAL
MRS
MR 2R I BB o R i (8) BT ((AH) 41.85
TR ES STLY261-4 BE (D
BRI SRR L ISR, BRI ASE R AR TN
SR E . FRREKSHE (20°C), BHEE., HIPKERAEKARBGEHR
EE, HREREERARKEMS.
4. RIERRF RVFWZE (mm)
. RAFRERKT
B & R K
REEIR +10 +10 +10
# |5« BARYUIN TR R iF i ZE (mm)
x RYFRERAT
M 2
## B JEE KE | WS | AR | EAE
M 42
Z Bt R | +2 +2 +5 +2 0.4
£ 0
6~ FARR B HL AN 33 2 4n R SR
A8 (K 8% L BRA
HE | R I A A SR A PR A 13592012086 P
1+
ja
x
gl 0w [ vont [ghogl et [ Jog M [ 59 [ 1) [ B2 00 33
Vv 0
ke \?&\94\ &Y 26(Y SAMI 201803 Version 01




[image: image3.png]BB H R AR B A TR 8 AR R AOR B

A A AR TS F
T IR SY500 HLfEE KAEAAL MRS
MRS
FE AR R R HE (&) B (YR | 41.85
IR S STLY261-4 RE (D
a) RMGRIE: BAEEA K& =32 RN T 100mm;
b) A3 PR B S AT I () 2% 18 111 e 0 26 THT 4805
o) BRIMREIRFEE, WiHIEILA. 4 E IS,
d) BRECRIE AR 1S AR
e) BRI : ARFKER 0.1%.
7o TR A IR ER
" a) BEREZFMEKKPRRIIGBAERSYT, SHKI AL B. C EFEE, AL BF
K | B ZHRE, CREKRFEER.
M b) B 5 B R R P A58 AT R
5 |8 HEARE IR G R 2 A 5 IR T 7
M 9. HAlARBAZ A (YSIT699).
A8 (7K £ FiF BRRA
HE | 5 R R 4 A BR A T PR A ) 13592012086 HH XL
v
A
x

il [ obp st gl b [l [5w [y gy [ %o 55 7

0 (fobio \\3%\&1\ \?_m.rf %%

SAMI  2018-03  Version 01




[image: image4.png]17X5+16X5(=1

R KKK
0 020267676707670 7707070707670 7024

AN 7V PANDAN

PSS SIS S S S S SOSASSESOSOSASSN
OB EEOBERAAK

VAN VA VAN VAV LN

"
T KREAEREFIITRFEX.
2+ BRARK Aot RAM AR B AR R AT,
3 BT ETATRESNO. 1%,
4, BRI KEER] .62,

..Mmmlv“"‘y‘

Wv”“ QA #H £ % (ko)
L\Il”“’\»& AEL 1743.9

SY 5o0RABTE A «\ B TR

SAMI

withe | BIE

A | A3

fimEs | STLY261-2
WRKSTHE





PAGE  


