酒泉钢铁（集团）有限责任公司

碳钢薄板厂炼钢煤质增碳剂试用

编号：

技术协议

甲方：甘肃酒钢集团钢铁股份有限公司碳钢薄板厂

乙方：

2021年  月  日

甲方：甘肃酒钢集团钢铁股份有限公司碳钢薄板厂

乙方：

一、产品供货

供酒钢宏兴股份碳钢薄板厂炼钢煤质增碳剂，作为合格供方，通过招标竞价采购。

- 技术规格及技术要求

炼钢煤质增碳剂；

（一）使用环境

1、使用地点：碳钢薄板厂转炉

2、使用环境：室内、环境温度：-15~60℃

3、现场海拔高度：1626m

（二）技术要求：

1、煤质增碳剂C固≥92%（作为基本指标）、P≤0.08％、S≤0.50%、H2O≤0.3%、粒度1mm至5mm。

2、增碳剂收得率≥82%（作为评价指标）。

3、供货范围（提供主要设备组成）：增碳剂包装符合要求，其它无备件需求；供货数量以国贸最终合同签订量为准。

4、验收执行的质量标准：增碳剂到达现场后抽检取样化检验，化检验结果成份需达到技术要求，未达到技术标准要求时，联系专业科室及国贸协调处理。

三、使用产品制造要求

（一）包装要求

1、增碳剂使用小塑料包装袋（或编织袋），每袋增碳剂重量为（7±0.5）kg，袋口包扎完整且牢靠，然后将包装好的小袋增碳剂统一装入“吨袋”内运抵现场。

2、吨袋的要求为“上部有挂带两根，挂带的长度要求为能够同时挂在天车的一个板钩上，便于天车吊运时挂钩，同时底部、侧面缝制包扎牢靠，挂带从吨袋的底部缠绕至少两道；挂带上部可以连接另外一节挂带，但必须连接牢靠，所有挂带不得有断口”，吨袋只能使用一次，不得回收和重复使用。

3、吨袋表面干净整洁，若要打印字体，字体必须为该吨袋实际盛装的物料、厂家等信息，不得将其他物料的原有包装吨袋用于该物料。

4、吨袋表面贴好铭牌标签，注明“产品名称、生产日期、生产厂家、吨袋额定重量、吨袋实际重量”，要求铭牌完好、清晰可见，吨袋运抵现场时必须干燥、完好、无破损。

四、甲方责任：

（一）负责现场增碳剂的使用；

（二）负责对增碳剂进行验收把关，出现增碳剂等不满足现场使用要求时及时联系乙方整改；

五、乙方责任：

（一）乙方提供增碳剂，按照该协议的要求做好各项指标和包装要求的落实，做好物料的运输以及在储运库房的管理；

（二）确保增碳剂的成份、包装等符合要求，吨袋吊运过程出现吊带断裂或吨袋自然掉落的，乙方承担相应的损失和责任；

（三）在产品使用过程中，乙方应该履行的权利、义务：乙方必须按照甲方提供的技术要求制作增碳剂，如果乙方为甲方提供的增碳剂不能正常使用或缺陷时，甲方将终止使用，并通知乙方，乙方须在3个工作日内到甲方确认处理。

（四）产品质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：乙方严格按照甲方提供的技术要求制作增碳剂，必须保证增碳剂C固≥92%，其它成份、粒度符合要求。

六、违约责任追究：

（一）乙方提供的增碳剂若不能够满足甲方要求或检测成份未达到技术要求，由甲方提出质量异议，进行扣款或者索赔；当月检测成份出现不合格时，月底结算时进行扣量，扣量标准为：全月出现一次检测成份不合格，按照当月使用量的5%进行扣量；全月检测成份出现大于等于两次不合格，按照当月使用量的10%进行扣量；

（二）乙方提供的增碳剂由于乙方原因，导致甲方发生各类质量、安全、设备事故的，乙方负责赔偿甲方各类损失；

（三）验收标准、方法及提出异议期限：乙方提供的物料必须符合甲方提供技术要求，如存在验收不达标，乙方须在3个工作日内到甲方现场确认，商议解决处理办法；

（四）解决合同纠纷的方式：本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意向嘉峪关市人民法院起诉；

（五）其他约定事项：本协议在甲方相关部门审批试用协议审批表后，甲乙双方授权代表签字之日起。

- 七、其他约定事项

未尽事宜由双方协商解决。

甲方签字盖章                        乙方签字盖章

年  月  日                            年  月  日